工程建设强制性国家规范

《金属非金属选矿工程项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：herq@enfi.com.cn。

通信地址：北京市海淀区复兴路12号；邮编：100038。

2020年9月

- 目  次

1  总  则	1

2  基本规定	1

2.1  一般规定	1

2.2  规模与布局	2

2.3  勘察与设计	3

2.4  施工与验收	4

2.5  运行和改造	5

3  选矿试验	5

3.1  一般规定	5

3.2  矿样要求	5

3.3  选矿试验	5

4  矿石准备	6

4.1  一般规定	6

4.2  破碎筛分	7

4.3  磨矿分级	7

4.4  矿石预处理	8

5  矿石选别	8

5.1  一般规定	8

5.2  浮选	9

5.3  重选	10

5.4  磁选	10

5.5  电选	11

5.6  化学选矿	11

5.7  其他选矿	12

6  选矿产品处理	12

6.1  一般规定	12

6.2  浓缩	12

6.3  过滤	13

6.4  干燥	13

6.5  精矿包装	13

7  辅助生产设施	14

7.1  一般规定	14

7.2  贮矿设施	14

7.3  给排矿设施	14

7.4  物料输送设施	15

7.5  磨矿介质添加	15

7.6  检修设施	16

7.7  药剂设施	17

7.8  给风设施	18

7.9  过程检测与自动控制	19

7.10  化验室	19

7.11  综合仓库及机修间	20

8  选矿厂关闭	20

8.1  一般规定	20

8.2  拆除准备工作	20

8.3  拆除实施	21

8.4  拆除后续措施	21

附：起草说明	23

1    总  则

- 1.0.1 为金属非金属选矿工程中保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公共权益和公众利益、能源资源节约利用，满足国家经济建设和社会发展的基本需要，依据法律、法规和规章，制定本强制性规范。

- 1.0.2 金属非金属选矿工程的规划、建设、运行，必须执行本规范及其他有关强制性规范。本规范内容不适用于战争、自然灾害等不可抗力条件下对金属非金属选矿工程的要求。

- 1.0.3 本规范是金属非金属选矿工程的规划、建设、运行管理等过程技术和管理的基本要求，当采用的技术措施与本规范的规定不一致时，必须进行合规性判定。

- 1.0.4 在金属非金属选矿工程全生命周期过程中除应遵守本规范外，尚应遵守现行有关规范的规定。

- 1.0.5 金属非金属选矿工程的全生命周期应遵循以人为本、安全环保、节约资源、绿色生态、经济合理的原则，鼓励采用适宜可靠的新工艺、新设备、新药剂、新材料。

- 1.0.6 金属非金属选矿工程中有关安全、环保、水土保持、消防和卫生的设施，应按照国家法律、法规和规章的要求进行评价，与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

2  基本规定

- 2.1  规模与布局

- 2.1.1 选矿工程项目必须产出合格产品，配备相应系统和设施。

- 2.1.2 选矿厂应根据矿石来源、建设条件等因素确定规模和服务年限，涉及国家保护性开采的特定矿种的规模应符合国家相关规定。达到设计使用服务年限或遭遇事故、灾害后，若继续使用，应对其进行鉴定及适合使用性评估。

- 2.1.3 厂址和布局应符合国家法律法规和相关规定要求。

- 2.1.4 选矿厂厂址根据矿石来源、种类、性质和建设条件等因素确定，需分期建设的选矿厂应预留场地。

- 2.1.5 厂址不应选择在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区以内，应进行相应勘查，不得压覆矿产资源。

- 2.1.6 选矿厂产生的废石、尾矿应根据选矿厂周边环境尽可能利用，无法利用时，应进行妥善堆存。

- 2.1.7 选矿厂产生的中间产品，无法利用时，应单独堆存。

- 2.2  勘察与设计

- 2.2.1 选矿厂建设前应对相关区域进行工程地质勘察，成果文件应满足工程建设实施阶段的技术要求，正确反映工程地质条件，调查、评价不良地质作用和地质灾害。

- 2.2.2 选矿厂建设基坑（基槽）开挖后应进行验槽，检验开挖揭露的地基条件与勘察报告一致性。有异常情况时，应提出处理措施或修改设计建议。

- 2.2.3 碎磨工艺、选别工艺、脱水工艺等方案的选择应在满足安全、环保要求的基础上，从资源最大化利用、绿色、节能等方面，经技术经济方案比较确定。

- 2.2.4 设计单位应根据立项文件、试验报告或流程考察报告、工程勘察报告等基础资料进行工程设计。

- 2.2.5 设计文件内容、深度应满足项目立项、建设和运行等阶段要求。

- 2.2.6 选矿厂设计应选择先进、高效的设备，不得选用淘汰类设备。

- 2.2.7 选矿厂建筑物厂房内渗漏液体影响建筑物基础安全、污染土壤环境时，地面应进行防渗处理。

- 2.2.8 地下建、构筑物设施应设置照明、通风、排水排污系统、安全通道等安全、卫生设施，且应定期检查。

- 2.2.9 选矿厂应根据功能、使用属性确定其火灾危险性类型和等级，配备相应消防系统及设施。

- 2.2.10 选矿厂应设应急医疗设施、药品等，应根据项目周边医疗设施情况设置配套医疗服务设施。

- 2.2.11 输送矿浆的渣浆泵低于地面时，应采取措施避免突发事故时矿浆淹没渣浆泵。

- 2.2.12 选矿厂选别、脱水等区域，应设置容积配套的事故设施。

- 2.3  施工与验收

- 2.3.1 选矿厂建设应根据设计文件进行施工。设计文件确需变更时，应由原设计单位或其同意的有相应资质的设计单位进行，并应注明依据。

- 2.3.2 选矿厂施工应选择具有相应资质等级、设备条件、施工技术的施工单位、监理单位。施工单位、监理单位等相关人员必须具备相应资质证书，特殊工种施工人员应具备相应资质证书。

- 2.3.3 选矿厂施工时，应做好安全防护措施。建设单位不得要求施工单位进行违章作业，施工单位有权拒绝建设单位、监理单位等不合理要求。

- 2.3.4 选矿厂施工时，应按照国家、地区环保有关规定，做好环保工作。

- 2.3.5 选矿工程项目应根据规定进行工程验收。工程质量不符合规范要求，且经处理和返工仍不能满足安全使用功能的选矿厂建设工程严禁验收；未办理工程验收，不得交付使用。

- 2.4  运行和改造

- 2.4.1 选矿工程项目交付运行使用，应按设计文件组建相应组织机构、配备合格的岗位人员、进行岗位培训、编制作业手册和应急处置方案。

- 2.4.2 选矿厂应制定完善的运行、维护等管理制度，进入作业区域的人员应接受安全培训，作业人员必须进行岗位培训。

- 2.4.3 选矿厂运行、维护等过程中，存在安全伤害和危险的地点均应设醒目的警示标志和防护设施。

- 2.4.4 接触有毒、有害物质的作业人员，应定期检查建立档案。

- 2.4.5 处理含有放射性矿物矿石时，配备放射防护设施。

- 2.4.6 选矿厂进行改造时，应进行试验、勘察、方案论证和设计等工作，并履行报批手续。

- 2.4.7选矿厂改造实施时，应保障选矿厂生产安全，并对周边相邻设施进行保护。

3  选矿试验

- 3.1  一般规定

- 3.1.1 新建矿山配套选矿工程应进行选矿试验。

- 3.1.2 选矿试验应包括工艺矿物学研究、工艺流程和参数研究、选矿废水处理及回用研究等，推荐技术经济合理的工艺流程和技术参数为选矿厂设计提供依据。

- 3.1.3 选矿试验研究单位应具备同类矿石研究的经验及开展选矿试验研究的条件。

- 3.2  矿样要求

- 3.2.1 选矿试验所采取的矿样应具有代表性。

- 3.2.2 新建矿山配套选矿工程所开展的选矿试验取样，应进行采样设计。

- 3.3  选矿试验

- 3.3.1 应对矿样进行放射性检测，依检测结果制定相应存储和试验方案。

- 3.3.2 应对矿样进行矿物和化学成分分析，应测定密度、硬度、安息角、摩擦角等物理参数。

- 3.3.3 应对矿样中有用成分进行选别工艺和工艺条件试验研究，提出合理工艺流程、工艺条件、产品方案及指标。

- 3.3.4 主要选矿产品应进行产品检测。

- 3.3.5 应对选矿废水进行水质分析并提出回水利用方案或建议。

- 3.3.6 选矿试验所采用的药剂，应提供药剂的产品标准或药剂的主要成分、物化性质和使用说明等。

4  矿石准备

- 4.1  一般规定

- 4.1.1 新建选矿厂应进行矿石磨矿功指数测定或相对可磨度试验；采用自磨/半自磨和高压辊磨工艺应进行相应工艺和设备选型试验。

- 4.1.2 对产生粉尘的生产过程和设备，应设置除尘设施，应达到国家环保和工业卫生要求。

- 4.1.3 产生有毒、有害气体的预处理场所，应通风良好，保证人员活动区气流不受污染，并设置泄漏检测、报警装置和警示牌。有毒、有害气体外排时，应达标排放。

- 4.1.4 作业场所噪声超过85dB时，应采取综合防噪措施；产生振动的厂房设计和设备布局应采取减振措施。

- 4.2  破碎筛分

- 4.2.1 对铁件有严格要求的破碎作业前应设置金属探测器与除铁装置。

- 4.2.2 需停机调整圆锥破碎机排矿口时，应先用铅锤或其他工具测定，然后停车和切断电源，方可进行调整。若须进入机内测定排矿口，应有必要的安全防护措施。

- 4.2.3 破碎机背衬材料更换禁止采用灌锌工艺。

- 4.3  磨矿分级

- 4.3.1 磨矿产品细度应在试验研究基础上，根据技术经济条件综合研究确定。

- 4.3.2 磨机筒体转动部位周边设置防护网，高度不应小于2200mm，保护网孔径不应大于30mm。

- 4.3.3 用于非磁性矿石磨矿的磨机排料端应设置废钢球脱除装置。

- 4.3.4处理磨矿机漏浆或紧固筒体螺钉或检修、更换磨矿机衬板时，应事先切断电源和固定筒体，并在磨矿机控制柜处悬挂警示牌；进入筒体内部时，应确认机体内无脱落物，通风换气充分，温度适宜，应有专人监护。

- 4.3.5 磨矿机停车时间超过8h或检修更换衬板完毕，应用慢驱进行盘车；没有配备慢驱设施时，用起重机盘车，盘车钢丝绳应事先经过检查，不应利用主电动机盘车。

- 4.4  矿石预处理

- 4.4.1预处理工艺应根据试验确定。

- 4.4.2光卤石矿制取氯化钾工艺中，利用氯化钾与氯化钠的物化性质或可选性差异进行钾、钠分离，选别前应设光卤石冷分解预处理作业。

- 4.4.3 盐类矿物预处理工艺中产生的多余分解母液，以及冲洗设备、管道等产生的含盐水，冲洗地面的污水等必须集中处理。

5  矿石选别

- 5.1  一般规定

- 5.1.1 新建、改建选矿工程项目，选别工艺流程及工艺条件应根据选矿试验报告确定。

- 5.1.2 新建选矿工程项目,选别工艺指标及产品方案应根据选矿试验报告和技术经济条件合理确定。

- 5.1.3 当共、伴生有用矿物采用现有工艺技术暂时无法回收或回收效益差时，应妥善处置。

- 5.1.4 选矿厂生产期间，选矿产品方案、重要工艺流程及条件的调整，应进行选矿试验研究、方案论证，并提交报告。

- 5.1.5 选矿厂应保障技术力量，强化生产管理，使选矿厂生产指标达到设计要求。选矿厂理论回收率连续三天低于设计值x个百分点时，应研究分析其主要原因，提出技术改进措施；低于xx个百分点，应暂停生产，并进行相应的选矿试验研究、方案论证。选矿厂实际回收率连续三个月偏离理论回收率x个百分点，应对矿石量计量、取样、化验分析等方面查找原因，提出改进措施；低于x个百分点，应暂停生产。

- 5.1.6 进入选矿厂处理的矿石，未经选别，不得抛弃。

- 5.1.7 使用剧毒选矿药剂及产生剧毒、强腐蚀性气体的选别作业场所应通风良好，保证人员活动区气流不受污染，并设置泄漏检测、报警装置、应急救援设施及警示牌。含有剧毒选矿药剂的物料，及产生的剧毒、强腐蚀性气体，应达标排放。

- 5.2  浮选

5.2.1 浮选设备选型应依据浮选时间试验结果，并考虑适宜放大系数。

- 5.2.2 浮选厂的粗、扫选作业的浮选机总槽数，不应少于6槽。设计的粗、扫选浮选时间可按试验室试验数据的1.5倍～2.0倍选取，精选浮选时间可按试验室试验数据的2.0倍～3.0倍选取。

- 5.2.3 加温浮选产生热蒸气的作业处，应在1.5m处设安全栏杆，密封式浮选厂房应设强化通风换气设施。加温浮选作业温度超过45℃时，设备和管道应采取隔热措施。

- 5.2.4 浮选过程添加的药剂或产生的气体有刺激性气味时，封闭式浮选厂房应设置通风换气系统，换气次数不小于6次/小时。

- 5.2.5 铜铅分离过程中严禁使用重铬酸盐或氰化物的分离技术。

- 5.3  重选

- 5.3.1 重选工艺流程设计，应根据有用矿物解离特性，遵循“早收多收，早丢多丢”的原则。入选粒度应根据选矿试验确定。

- 5.3.2 重选作业应根据设备特性，对其给矿强化隔渣、分级、脱泥等作业，并应实行泥、砂分选和窄级别入选。当给矿中硫化物或含铁矿物含量干扰分选时，应采取脱硫、脱铁措施。

- 5.3.3 采用多楼层布置摇床时，应采取措施避免共振和降低振动对建筑物的影响。

- 5.4  磁选

- 5.4.1 在强磁选作业前，根据设备特性应设置隔粗和脱除强磁性矿物的作业。

- 5.4.2 磁选设备附近应设置磁力影响的特别安全警告。

- 5.4.3 装有心脏起搏器的人员不得从事强磁选岗位的生产、操作及设备维护。

- 5.4.4 对永磁磁选设备进行检修、维护时，严禁采用铁棍、铁管等被磁力吸引的物品。

- 5.5  电选

- 5.5.1 物料进入电选作业前，应进行干燥并设置隔杂作业，水份应小于0.5%。

- 5.5.2 电选机主机和高压静电发生器，应用单独支线分别与接地干线连接，且电阻应小于4Ω。

- 5.5.3 电选机露天布置时，应设防雨设施。

- 5.5.4 电选机运行时，操作人员应避免接触高频电缆。电选机维护检修前，应先放掉高压电极上的残余电荷。

- 5.6  化学选矿

- 5.6.1采用氰化、酸浸等化学选矿工艺，应进行充分的试验研究及技术经济比较。

- 5.6.2 浸出设备应根据选矿试验确定，并应考虑适宜放大系数。

- 5.6.3 氰化浸出矿浆应为碱性，pH应大于10。

- 5.6.4 氰化浸出尾渣排入尾矿设施之前，应进行脱氰处理达到CN-＜5x10-6后排入；堆浸尾渣倒堆作业前应进行淋洗、脱氰处理达到CN-＜5x10-6后方可进行。

- 5.6.5 酸浸工艺的浸渣pH≤2.0时，应进行中和处理至pH＞6。

- 5.6.6 化学选矿处理含砷矿物时，应对砷等有害组分进行全流程监控，应采取相应措施。

- 5.6.7 用于浸出作业的设备、管道的结构及材料应防止有毒、强酸、强碱等浸出液外泄。

- 5.6.8 化学选矿车间、输送场地存在含有浸出剂矿浆泄露的位置，地面应进行废液收集，并进行防渗（漏）处理，渗透系数不应大于10-7cm/s。

- 5.6.9 选金工艺严禁采用混汞法。

- 5.7  其他选矿

- 5.7.1 破碎作业中需采用手选废石和富矿块时，使用的带式输送速度应小于0.25m/s。

- 5.7.2 光选过程中，应根据光线放射源类型设置相应安全防护设施。

- 5.7.3 风力吸选系统应密闭并设置相应的集尘设施。

- 5.7.4 油膏选矿过程中，制备油膏、脱油作业时，容器应密闭，防止原料溅撒，并设置强制排风设施。

6  选矿产品处理

- 6.1  一般规定

- 6.1.1 选矿产品处理工艺应根据物料性质、下游工艺和运输要求等确定。

- 6.1.2 选矿产品处理的主要设备选型应根据试验报告或生产实际确定。

- 6.2  浓缩

- 6.2.1 浓缩机池顶距地面高度小于0.8m时池周应设置栏杆。

- 6.2.2 夜间检查浓缩机及附属设施时，应在良好照明和他人监护下进行。

- 6.2.3 对含精矿量大的浓缩机溢流水应设置回收设施或返回上游作业处理。

- 6.3  过滤

- 6.3.1 过滤设备选型应进行技术经济方案比较，选择适宜设备。

- 6.3.2 过滤作业的溢流、滤液和地面污水应收集回收。

- 6.4  干燥

- 6.4.1 干燥工艺及设备选型应根据物料特性、物料干燥处理前后的温度、含湿量及可利用的热源等情况确定。

- 6.4.2 干燥机出料端的输送设备为胶带输送机时应选用耐热胶带。

- 6.4.3 干燥车间废气排放浓度应符合国家现行有关标准的规定。

- 6.4.4 干燥后的产品转载处，必须设置密闭罩并采取除尘措施。收集的粉尘应返回系统合适部位。

- 6.4.5 干燥车间按干燥设备的特性，必须采取相应的防火、防爆等安全措施。

- 6.5  精矿包装

- 6.5.1 精矿包装设备应根据精矿性质、用户要求、运输形式等确定。

- 6.5.2 精矿包装材料应与产品特性相符，钾肥等水可溶产品包装材料应防水、防潮、防遗撒。

- 6.5.3 大、中型钾肥厂应采用全自动或半自动包装机组。

- 6.5.4 钾肥产品干燥后应先冷却后包装。

- 6.5.5 包装车间散状物料转运处及落料点必须采取相应的除尘措施。收集的粉尘返回系统合适部位。

7  辅助生产设施

- 7.1  一般规定

- 7.1.1 辅助生产设施应依据选矿厂工艺要求、规模、矿石特性进行配置。

- 7.1.2 新建选矿厂应设置综合仓库。

- 7.2  贮矿设施

- 7.2.1 应根据矿石特性和来源、选矿厂各作业段的工作制度、产品外部运输条件等情况设置不同形式贮矿设施及相应贮矿时间。

- 7.2.2 矿仓口周围除进出车处外，应设置不低于1.2m防护栏杆。

- 7.2.3 进入矿仓作业时应遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，应穿戴全身式安全带，使用安全绳；当作业环境较为复杂，仍存在危险的情况下，应使用送风式长管呼吸器或钢瓶式空气呼吸器，出入口畅通并在出入口周边显著位置设置安全警示标志和警示说明，应配备监护人员。

- 7.2.4 贮存原矿、石灰、粉矿、精矿等易产生扬尘的物料应采取措施防治扬尘污染。

- 7.2.5 贮存含硫物料的堆场，对其钢结构、辅助设施等应进行防腐蚀处理。

- 7.3  给排矿设施

- 7.3.1 给矿机堵塞和棚矿的处理时应站在设备一侧的安全位置，避免矿石滚出伤人。

- 7.3.2 处于矿仓或矿堆下方给矿设备，应设置检修吊装设施。

- 7.3.3 给矿设备的运动部件必须设置不低于1.2m护栏。

- 7.4  物料输送设施

- 7.4.1 带式输送机输送设备选择应满足带式输送机通用技术规范的要求。

- 7.4.2 带式输送机的输送能力及宽度应按上游作业设备的最大生产能力及物料最大粒度计算，并能带负荷启动。

- 7.4.3 普通带式输送机倾角应符合以下规定：

（1）细碎后闭路筛上产品不应大于16°；

（2）粗磨螺旋分级机返砂不应大于10°；

（3）粒度350mm～0mm物料不应大于14°；

（4）粒度120mm～0mm物料不应大于18°；

（5）粒度20mm～0mm物料不应大于19°；

（6）自磨、半自磨顽石不应大于12°；

（7）过滤产品不应大于20°；

（8）下行运输不应大于12°。

- 7.4.4 计算渣浆泵能力及选择装机功率时，矿浆量应按照流程量乘以1.2～1.4的波动系数；计算浮选回路中泡沫输送泵的能力时，矿浆量的波动系数应为2～3.5；精矿泵的能力及选择装机功率时，矿浆波动系数应为2.5～4.5.

- 7.5  磨矿介质添加

- 7.5.1 用专门的钢斗给磨机加钢球时，斗内钢球面应低于斗的上沿；不应用布袋吊运钢球。

- 7.5.2 如果采用带式输送机给磨机加球应选用槽型带式输送机，带式输送机头部、尾部并设置导料槽，且皮带角度为0°。

- 7.5.3 棒磨机添加磨矿介质，应停车进行。采用装棒机添加介质时，应事先检查装棒机的各部件，确认完好，方可进行。装棒机应有专人操作，应与起重机密切配合，并由专人指挥。

- 7.6  检修设施

- 7.6.1 检修设施的设置应满足工艺和设备要求。

- 7.6.2 厂房应设置满足装配和检修的场地，检修空间、通道满足各设备检修、维护和人员安全需要。

- 7.6.3 配有专用更换衬板的机械手时，应在厂房内留出机械手工作场地和停放场地。磨机更换衬板时，衬板的搬运应采用叉车或起重机。

- 7.6.4 检修起重机的吨位应满足起吊最重零部件或者难以拆卸装配件的要求。

- 7.7  药剂设施

- 7.7.1 化学药品应按其性质进行分类储存、液体与固体应分开储存。易燃、易爆药品应远离火源，分别储存于低温、干燥地点。

- 7.7.2 剧毒药剂必须单独隔离且全封闭，强酸、强碱等必须单独存放，且贮罐区周边应设置泄险沟（堰）。

- 7.7.3 剧毒品应严加管理，经有关部门批准签字限量领用;用后剩余部分，领取人应亲自办理归库手续或交接专人处理。

- 7.7.4 氰化物贮存、制备、使用场所应设有清晰醒目的安全、警示标志，库房及药剂制备间应防水，地面应防滑、防渗。应设专人管理，管理人员及相关工作人员应采取个人防护措施，操作人员应佩戴有效的防毒面具、防护手套。

- 7.7.5 氰化浸出车间氰化液添加槽应封闭或单独设置药剂添加室，并设有氰化液自动添加系统，所有氰化液添加的管道均用钢制管道，严禁操作人员接触到氰化钠溶液。

- 7.7.6 氰化药剂室必须单独隔离且全封闭，并应设有通风设施；应设置正压式空气呼吸器，便携移动式洗眼器或清洗用水，并应配备充足有效的氰化物中毒急救药品。

- 7.7.7 石灰乳制备应设置除尘设施，石灰乳制备应与其他药剂制备分开布置，并布置在厂区最大风频的下风向。

- 7.7.8 大型新建选矿厂药剂添加应采用程控给药机或药剂定量泵。

- 7.8  给风设施

- 7.8.1 压缩空气储气罐必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间应装设切断阀。

- 7.8.2 离心空气压缩机的排气管上应装设止回阀和切断阀，空气压缩机与止回阀之间，必须设置放空管。

- 7.9  过程检测与自动控制

- 7.9.1 选矿厂产生有爆炸性粉尘或有毒、有害气体的作业处，应设置连续自动监测、报警设施。

- 7.9.2 选矿厂使用放射性仪表的作业处，应配备辐射监测、报警设施，并制定严格的放射源使用、管理办法。

- 7.9.3 选矿厂的破碎筛分系统开、停机的顺序、应采用自动连锁控制。

- 7.9.4 干燥车间的生产工艺、热工控制系统应采用自动化及集中控制。干燥机可空载启动。经联锁控制实现干燥机事故停车时立即停止给矿。

- 7.9.5 选矿厂危险部位、关键部位应采用电视监视系统。

- 7.9.6 选矿厂应对选矿厂新水耗量、总用电量、天然气用量进行计量。

- 7.9.7 选矿厂应对原矿、精矿、尾矿的品位进行分析并记录。对精矿量进行计量。

7.10  化验室

- 7.10.1 选矿厂应依据矿石性质、工艺需求设置化验室，化验室应满足选矿厂、三废排放、各种样品采集及分析需要。

- 7.10.2 化验室的分析间应按元素划分。

- 7.10.3 化验室应靠近选矿厂布置，并应注意天平间防震。

- 7.10.4 化验室应通风良好，对产生有害气体的场所应局部强制性通风。化验室产生的粉尘、有害气体和废水等，应经净化处理达标后排放。

7.11  综合仓库及机修间

- 7.11.1 综合仓库和机修间的设置应依据选矿工艺、检修时间频次、设备进行设置。

- 7.11.2 综合仓库内材料应按照性质分区储存，且面积应满足选矿厂一次检修备品备件的储存。

- 7.11.3 机修车间内应设置起重设备，车间面积应由所设置的各修理车间工艺平面配置确定。

- 7.11.4 机修车间的废水应进行收集，经油污分离处理后外排。

8  选矿厂关闭

- 8.1  一般规定

- 8.1.1 符合以下情况的选矿厂应予关闭：

（1）存在重大安全、环保、职业健康卫生隐患，且无法整改的；

（2）达到建、构筑物设计年限，经鉴定不满足生产要求的；

（3）配套矿山资源枯竭、无固定、合法矿石来源的；

（4）不符合国家产业政策规定的。

- 8.1.2 选矿厂关闭主体为其所有权人，应根据关闭要求编制关闭报告，履行地质环境治理恢复义务，计提相关费用。

- 8.1.3 关闭的选矿厂仍具有使用价值，在满足安全、卫生、环保的前提下，转为他用时，应办理移交手续。

- 8.1.4 关闭选矿厂无使用价值的，应予以拆除，土地复垦，恢复植被。

- 8.2  拆除准备工作

- 8.2.1 关闭选矿厂应向有关主管部门提交申请报告，在选矿厂关闭批准书下达之前，不得擅自拆除生产设施或毁坏生产系统。

- 8.2.2 选矿厂关闭，应将生产设施、设备、材料、办公器具、技术资料等登记造册，并应妥善处置。

- 8.2.3 关闭选矿厂前，对强酸、强碱、有毒药剂、危险化学品、危险源等应采取安全、环保处置措施。

- 8.2.4 关闭选矿厂拆除施工前，应对矿仓、堆料场、大型设备内存留的物料清理，并妥善处理。

- 8.3  拆除实施

- 8.3.1 选矿厂拆除前应贴封条、专人值班看护，并设有安全警示标志，拆除时应按照拆除施工方案执行。

- 8.3.2 选矿厂拆除应先切断电源、水源和气源，对存在危险区域监测后，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构应先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。

- 8.3.3 选矿厂拆除工作必须设置相应的安全设施和环保设施，拆除人员应正确佩戴和使用劳动保护用品。

- 8.3.4 选矿厂拆除工程施工不得立体交叉作业，应对拟拆除结构的稳定状态进行监测，当发现事故隐患时，必须停止作业。对局部拆除影响结构安全的，应先加固再拆除。

- 8.4  拆除后续措施

- 8.4.1 拆除所产生的废弃物应按不同的产生源、种类、性质进行分别堆放、分流收运，分别处理。

- 8.4.2 拆除所产生的废弃物运输应采用封闭方式，不得遗洒、不得超载。

- 8.4.3 拆除完成后，场地应进行清理，裸露处应覆盖、硬化或绿化等。

起草说明

- 一、起草过程

（一）编制目的

随着我国金属非金属选矿工程事业的不断发展，我国现有选矿工程的建设标准按照行业进行编制，基本能够满足相应行业的选矿工程项目建设需要，在保障工程质量安全、改善环境质量、降低工人劳动强度等方面发挥了重要作用。在国务院关于深化标准化工作改革的要求下，根据2015年国务院标准化改革方案要求，2016年住房城乡建设部印发《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》通知，2017年底住建部启动2018年工程建设规范和标准编制工作，下发《住房城乡建设部关于印发2018年工程建设规范和标准修订编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2017〕306号），开始启动有色行业研编工程项目规范工作，其中“金属非金属选矿工程项目规范”为其中一项。2018年1月中国有色工程有限公司牵头，以国内与选矿工程项目相关的法律、法规、强制性标准及条款为基础，相关规范为参考，结合选矿工程的生产实际，围绕“生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益、促进资源节约利用、国家经济”的重要要素制定我国选矿工程建设强制性规范《金属非金属选矿工程项目规范》（以下简称“《规范》”）。

《规范》作为行政监管和工程建设的底线要求，将成为我国金属非金属选矿工程“技术规范”体系的重要组成内容。《规范》以金属非金属选矿工程为对象，以金属非金属选矿工程的功能性、安全性、可靠性为目标导向，通过规定实现项目结果必需控制的强制性技术要求，力求实现保障金属非金属选矿工程本质安全的最终目标。《规范》作为金属非金属选矿工程现行法律法规与技术标准联系的桥梁和纽带，一方面对于选矿工程相关的法律（如《中华人民共和国矿产资源法》）实现法律规定的技术性转化或技术性落实；另一方面整合现有技术规范之间相互冲突和矛盾的条款，为今后制定相应推荐性技术标准、团体标准和企业标准，起到“技术红线”和方向引导的作用，为行业技术进步预留了发展空间。

（二）解决的主要问题

目前，我国金属非金属选矿工程建设过程中仍然存在一些亟待解决的问题：其一、在选矿工程项目建设过程中，在执行相关法律、法规和标准规范中存在相互矛盾、冲突、交叉的问题，导致项目质量执行标准不一致；其二、与选矿工程项目有关的法律法规所规定的技术要求，在当前的标准规范中未体现或无具体实施措施，导致法律法规条款无法落地；其三、选矿工程项目涉及的行业较多，包括冶金、有色、化工、建材、非金属等，目前不同行业针对选矿工程项目建设均制定了相应行业规范，相互之间完全独立，相同内容表述不一致，要求不一致，且整体强制性条款较少；其四、选矿工程的标准规范对技术要求和安全规定较多，而涉及功能、财产安全、人身健康、公众权益、资源节约利用等方面的条款缺乏。为了切实解决上述问题，保障金属非金属选矿工程全生命周期的工程质量安全、保障人民生命财产安全，保护生态环境安全，在生产过程中促进并实现资源节约利用，《规范》从立项、规划、设计、施工到运行、关闭的全生命周期考虑，紧扣法律法规对全过程所提出的具体技术规范要求进行制定。

（三）主要内容

《规范》在梳理金属非金属选矿工程相关法律法规的技术条文、标准规范的强制性条文的基础上，进一步对选矿工程的规模、布局、功能、性能和技术措施等进行了细化，实现对金属非金属选矿工程项目建设、运行、维护、拆除等全生命周期的覆盖，为金属非金属选矿工程设计、施工、验收过程中多方责任主体所必须遵守的“行为规范”提出了具体技术要求。

1.关于功能和规模

金属非金属选矿工程的功能在当前的标准规范条文中不涉及，其功能性描述缺乏，也无明确定义。《规范》根据《工程建设规范研编工作指南》中对工程项目功能的要求，对选矿工程的功能进行了规定，弥补了选矿工程功能缺失。不同金属、非金属矿由于品位、性质等差异，其系统配备差异较大，因此选矿工程的功能性主要体现在目标上，即能够产出合格产品，配备相应系统和设施。金属非金属选矿工程的规模受外部条件制约性较大，其规模不宜像公共工程那样有明确规定，因此《规范》对规模确定的技术方法进行了规定，通过采用科学的方法确定合理规模。

2.关于选矿试验的要求

选矿试验是金属非金属选矿工程与其它工程项目的显著差异之一，是保障选矿工程项目质量的关键所在，是选矿工程项目全生命周期的重要环节。选矿试验虽然在选矿工程中十分重要，但是涉及该方面的强制性条款基本没有，仅在少数设计标准中有部分描述。《规范》编制过程中，根据《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国循环经济促进法》，为落实两部法律中均提到的“必须采用合理的选矿工艺”，我们制定了相应的技术要求。采用合理选矿工艺的技术措施将直接与选矿试验相关，特别是新建矿山配套的选矿工程。由于矿石类型、矿物组成及矿石结构等不同，从矿石中回收有用成份的合理选矿工艺流程及具体工艺指标目前还难以通过理论计算及化验分析等方法确定，通常需采取矿样开展选矿试验研究。

3.关于资源节约利用

通过分析选矿工程相关现有强制性条文发现，涉及资源节约利用的条款较少，与国家法规对资源节约利用条文不相符。因此，《规范》制定过程中从矿石准备、矿石选别、选矿产品处理、辅助生产设施、选矿厂关闭等环节增加了涉及资源节约利用条款，确保选矿工程设计、运行和关闭拆除的全过程充分利用资源，节约能源消耗。

4.关于选矿厂关闭

选矿厂关闭是金属非金属选矿工程全生命周期的重要环节，在已颁布的法律法规和标准规范中对其无相应条文规定。按照本次全文强制性规范编制的要求，实现选矿工程项目的全生命周期覆盖，增加了此章节内容。为了使该部分内容和条款与实际相符，编制组成立了专题小组，对金川镍矿、金堆城钼矿等选矿厂进行了详细调研，形成调研报告，这为规范条文的制定提供了大量的详实数据。

（四）对标国际化

《规范》编制过程中为了更好的对标国际化，成立了选矿工程项目国外法律法规和标准规范专项研究小组。该小组在制定期间，针对国外主要矿业发达国家，如澳大利亚、南非和加拿大等，进行了调研和分析。通过委托SGS咨询公司完成了南非矿业法律、法规和标准的系统研究，通过联合参编单位完成了澳大利亚、加拿大、南非的部分法律、法规和标准规范的收集和分析。通过以上调研发现，《规范》所描述的体系在南非标准体系中无对应规范，可借鉴性低。我国所进行的标准体系改革，要求针对金属非金属选矿工程开展编制工作，应更多的考虑中国国情，充分体现中国特色。与此同时，《规范》制定过程中应充分吸收南非对人员管理、准则意识的有效做法，充分体现人在项目执行过程中的关键作用。

此外，《规范》编制组完成了两项专题研究，完成了国内标准规范收集整理，强制性条文摘录，国内法律、法规和规章梳理工作，完成项目规范草案的编制、中期评估、征求意见和研编工作报告。在编制过程中召开多次交流会、调研会和征求意见会。在此基础上于2019年12月完成研编验收，2020年6月完成征求意见稿，2020年9月修改后最终形成《规范》提交稿。

- 二、起草单位、起草人员

- （一）起草单位

中国有色工程有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、长春黄金设计院有限公司、中冶北方工程技术有限公司、中冶长天国际工程有限责任公司、矿冶科技集团有限公司、中蓝连海设计研究院有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、中国二十二冶集团有限公司、金川集团股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司。

- （二）起草人员

邓朝安、唐广群、何荣权、杨少燕、夏自发、邹毅仁、孙明俊、吕鸿、高立强、黄光洪、张建刚、荆正强、彭雪清、雷存友、唐国标、熊锋、姜颜清，金霞、纪强、井维和、张冰行、张明洋、李红新、陆长龙、王彦慧、孙保利、王虎、马淑贤、吴革雄、张田、喻明军、吴熙群、赵志强、王立刚、罗思岗、林杰、刘毓、常永强、邴桔、温棉绒、王玛斗、张玮昌、李九洲、王金玮、徐冬林。

- 三、术语

1  金属非金属选矿工程（选矿厂） metallic nonmetals mineral processing engineering（concentrator）

对金属非金属矿产资源的原矿或物料进行加工选别，将有用矿物和脉石分离，得到精矿产品的工程（即工厂）。

2  矿石 ore

在现有技术经济条件下，能从其中提取有用元素、化合物或矿物的天然矿物聚集体。

3  矿物  mineral

地壳中由于自然的物理、化学或生物作用，所形成的自然单质和自然化合物。

4  原矿 run-of-mine; crude ore

采出后未经任何加工处理的矿石。

5  精矿 concentrate

矿石经选别作业，目的矿物被富集的产品，包括粗选精矿、扫选精矿、精选精矿、混合精矿等。

6  尾矿 tailings

矿石经选别作业，选出目的矿物后的剩余产物或废弃产物。

7  选别作业 separation operation

用选矿方法对有用矿物与脉石或有害物质进行分离过程的统称，包括粗选、扫选、精选等。

8  品位  grade

矿石或选矿产品中，金属或有用成分含量的质量百分率或单位含量。

9  回收率 recovery

在选矿流程中，各产物的金属或有用成分的质量占原矿中该金属或有用成分质量的百分率。

10  矿样  sample

供试验、测试、分析和研究用的具有代表性的矿石样品。

11  破碎  crushing

利用外力使块状固体物料粒度减小的过程。

12  筛分  screening

利用筛分设备对散状物料按颗粒大小分成不同粒级的作业。

13  预选  pre-concentration

在较粗的粒度条件下，通过重选、重介质选矿、磁选或拣选等方法预先分离出脉石或围岩的过程。

14  磨矿  grinding

利用介质在磨矿机中的冲击和磨剥作用减小物料粒度的过程。

15  分级  classification

将物料按沉降速度或粒度不同分成为两种或多种粒级的过程。

16  重选  gravity concentration

利用矿物密度的差异和矿物颗粒在介质（主要是水）中运动速度的不同，进行分选的过程。

17  浮选  flotation

根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同，利用矿物自身具有的或经药剂处理后获得的润湿性差异，进行分选的过程。

18  磁选  magnetic separation

利用被分选物料的磁性差异，在磁选机磁场中使矿物分离的一种选矿方法。

19  浸出  leaching

用浸出剂有选择地溶解矿物中的有用成分，使之与脉石分离的工艺过程。

20  堆浸  heap leaching

将浸出剂喷淋或滴淋在低品位的矿石堆上，浸出其中有用成分的方法。

21  氰化法  cyanide leaching process

以氰化物溶液从矿石中提取金、银的方法。

22  浓缩  thickening

借助矿粒重力、离心力或磁力作用，提高矿浆浓度的过程。

23  过滤  filtration

借助多孔隙的过滤介质，将矿浆进行固液分离的脱水过程。

24  干燥  drying

利用热能或其他能量蒸发除去物料中附着水份的过程。

- 四、条文说明

为便于政府有关管理部门和建设、设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《金属非金属选矿工程项目规范》编制组按照章、节、条、款顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

本规范共8章，第一章总则，第二章基本规定，从第三章开始按照金属非金属选矿工程项目的全生命周期的要求，按照一般工艺流程顺序展开。第三章选矿试验，选矿试验是选矿工程项目的重要依据，是整个选矿工程的基础；第四章矿石准备，矿石准备是选矿工程工序初始环节，是选别作业的重要保障，针对特高品位矿物可直接产出产品；第五章矿石选别，选别是选矿工程中的重点工序环节，充分体现了选矿方法及特点；第六章选矿产品处理，选矿产品处理是保证选矿产品满足后续工序的必备环节；第七章辅助生产设施，该章节提供保障选矿厂实现基本功能相应设施；第八章选矿厂关闭，该章节是选矿工程全生命周期的终结环节。本规范所含条款共计178条，从保障人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公共权益和公众利益、能源资源节约利用，满足国家经济建设和社会发展的基本需要等方面对选矿工程全生命周期的技术要求，全面梳理做出逐条规定，是将来政府监管选矿工程项目的技术底线和基本要求。

1    总  则

1.0.1 本条款规定了本规范制定目的，主要依据《中华人民共和国标准化法》、《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》及住建部相关文件要求进行编制。充分体现本规范制定目标，符合国家标准化改革要求，充分体现了国家关注的人民生命财产安全、人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公共权益和公众利益、能源资源节约利用、满足国家经济建设和社会发展的基本要求。本条款为新增条款。

1.0.2 本条款规定了规范的适用范围，包括金属非金属选矿工程，即有色、冶金、化工、建材等各行业的选矿工程。金属非金属按照矿产资源分类确定，煤矿、铀矿和钍矿都属于能源矿产，不包括在金属非金属矿产内。该条款中的选矿工程有以下两个范畴：1.指开采出来的矿石进行处理的工程，不包括冶炼炉渣的选矿工程，浮选金精矿的浸出，涵盖了原矿的堆浸和搅拌浸出等内容；2. 选矿工程为：从原矿准备开始，到最终产出精矿或金属产品为止，尾矿仅到产出尾矿矿浆为止，尾矿矿浆浓缩、过滤、输送和堆存属于金属非金属尾矿工程。另本条款中还规定不适用的特殊情况，主要指战争、自然灾害等不可抗力条件。不可抗力条件是不能预见、不能避免的，主要包括两种情况，一种是由于自然力量引起的如水灾、风灾、旱灾、地震等;另一种是社会原因引起的，如战争、封锁、政府禁令等。本条款为修订条款，《选矿安全规程》中对适用范围进行了规定，本规定是在此基础上进行修订和完善。

1.0.3 本条款明确了规范定位，本规范是工程中技术和管理的基本要求，是技术底线，是政府监管的底线。本规范是国家标准化体系改革的要求，也是国家标准发展趋势需要。同时对出现与本规范规定不一致的特殊情况或新情况，可通过合规性判定给予解决。本条款为新增条款。

1.0.4 本条款规定了本规范与通用技术规范及其国家现行有关规范的关系，明确在金属非金属选矿工程项目全生命周期中，既要遵守项目工程规范，又要遵守通用技术规范和现行有关规范的规定，两者没有冲突，且两者均是金属非金属选矿工程项目的技术底线要求。本条款为新增条款。

1.0.5 本条款规定了金属非金属选矿工程实施过程的原则要求，充分体现强制性标准要求，包括人身安全、资源节约、绿色生态等。该条款作为总则的一条，对工程项目的总体提出了要求，为后续相关条款提供依据。本条款为新增条款。

1.0.6 本条款规定了金属非金属选矿工程实施过程应按照相关法律、法规进行安全、环保、水土保持、消防和卫生相关设施的评价工作，且在项目实施的全生命周期中应做到三同时、即同时设计、同时施工、同时投产使用。本条款落实了相关法律法规对三同时的要求，为新增条款。

2  基本规定

- 2.1  规模与布局

2.1.1 本条款是选矿工程基本功能的定义，是保证选矿工程满足功能需要的基本要素，符合《工程建设规范研编工作指南》中对工程项目功能的要求。产出合格产品是一个选矿工程的最基本要求，是选矿工程项目的必要条件，为了实现产出合格产品必须配备相应的系统和设施。不同金属、非金属矿由于品位、性质等差异，其系统配备不尽相同，本条款描述的配备相应系统和设施，通常包括矿石准备、选别、产品处理及配套设施等。本条款为新增条款。

2.1.2 选矿厂规模的确定分两种情况，一般性矿种主要根据外部建设条件、矿石来源来确定；特定矿种即从国家战略角度出发，对其规模提出特殊要求的矿种如稀土，其规模应根据国家相关规定确定。选矿厂服务年限是选矿工程功能、周期的一个重要指标，与公用工程相比，选矿工程服务年限具有资源性特点，不同矿石、资源量、外部条件和产业政策等均与服务年限有着密切联系，因此确定服务年限应根据矿山资源量（针对依托矿山）和矿石来源（针对多个矿山集中选矿或外购矿石等）。金属非金属选矿工程项目涉及的行业、品种多，对某一具体矿种规模在部分行业准入条件中虽给予明确规定，但涵盖所有品种规模的规定不宜统一限定。不同品种与其资源、外部条件、产业政策等有着密切的联系。为了确定合理规模和服务年限应以矿山资源量（针对依托矿山的新建、改建、扩建）、矿石来源（针对集中建选矿厂、外购矿石等）、建设条件等为依据。选矿厂使用年限到期后，应进行相应评价工作，确定后续是否继续使用或处置。本条款为新增条款。

2.1.3 就选矿工程项目而言，其厂址和布局必须是符合国家法律、法规和相关规定的要求，有些区域明确规定不能作为选矿厂厂址，例如生态保护区、重要水源保护区等。本条款从选矿厂厂址和布局的整体进行规定，后续条款将结合选矿厂特点进行规定。本条款为修订条款。

2.1.4 选矿厂位置与采矿位置或矿石来源情况息息相关，其厂址选择应首先考虑矿石来源，其次考虑处理矿石种类和性质。建设条件是制约选矿厂厂址选择的外部重要因素。选矿厂多与资源矿石配套建设，特别是大型矿山，其初期开发可能因技术、外部环境、经济等多方因素规模不宜过大。为了保证整个开发的合理性，将分期建设开发，因此在厂址和布局方面需要考虑预留场地满足后续发展。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.1.5 结合选矿厂与矿山开发相关特点，当矿山采用地下开采和露天开采时，厂址不应选择在地下采空区塌落界限和露天爆破危险区内。此规定内容属于选矿工程中遇见的特殊情况，其它工程厂址可能不涉及以上内容，因此独立成条款。结合资源开发的需要，在矿山工程开发过程中厂址应进行无矿验证，因此厂址不应选择在压覆矿产资源的区域。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.1.6 按照绿色、生态开发矿山要求，对选矿厂产生的废石、尾矿从资源节约、循环经济的角度应最大限度回收，例如利用干式磁选抛尾的废石制作建筑骨料，利用尾矿制砖或陶瓷材料等。若目前无法利用，应将其进行妥善存放，以便于今后技术发展再利用。本条款为新增条款。

2.1.7 选矿厂生产过程中，一方面回收具有经济价值的有用矿物，有时也会适当富集部分中间产品如硫铁矿。该中间产品可能由于技术原因或市场因素无法作为产品销售。在此情况下，为便于后续回收应对其有序堆存和保护，为后续再利用创造条件。本条款为新增条款。

- 2.2  勘察与设计

2.2.1 选矿工程项目建设要求对工程地质、水文地质及具体参数进行工程地质勘察，其成果文件应达到供设计使用的技术要求，特别应调查和评价不良地质作用和地质灾害。本条款规定了勘察的内容及要求。本条款为修订条款。

2.2.2 工程实施过程中保证工程勘察结果一致性十分重要。工程勘察报告基本能够清晰的表述工业场地的实际情况，但是对于某个具体的部位其工程地质仍然存在其复杂性和不确定性，针对此种情况应进行验槽，根据验槽的结果进行相应的配套处理措施。本条款为修订条款。

2.2.3 碎磨工艺、选别工艺、脱水工艺是通常选矿厂的三大工艺，因此其工艺方案的确定直接关系选矿厂全生命周期的各个方面，本条款一方面规定工艺方案确定的依据和需要关注的诸多因素；另一方面规定工艺方案确定的方法即技术经济方案比较。该条款是指导执行选矿厂设计过程工艺方案及其它方案的基础技术要求。本条款为新增条款。

2.2.4 基础资料是设计输入的关键内容，是保证设计质量、工程质量的前提条件。基础资料出现偏差将导致工程质量安全事故，导致工程的基本功能无法实现，导致工程过程中人身健康和生命财产遭受损失。立项文件包括政府审批、备案等文件，政府制定的“准入条件”。试验报告或流程考察报告，分别指新建、改建项目需要试验报告，扩建项目需要流程考察报告。工程勘察报告是保证选矿厂建构筑物和设备基础的重要基础资料和依据，不能或缺。本条款为新增条款。

2.2.5当前国内标准体系和规范中对不同设计阶段的内容、深度有相应规定。本条款对设计文件的内容、深度要求进行了规定，旨在通过此规定从制度层面保证执行过程中的设计质量。本条款为新增条款。

2.2.6 选矿工程的设备选择是工程实现基本功能的重要环节，是保证全生命周期中安全的关键因素，因此在设计过程的设备选择阶段应遵循一定的原则。该条款规定设备选择的技术底线原则，不得选用淘汰类设备。此处的淘汰类设备主要参见国家相关部门发布的淘汰目录。本条款为新增条款。

2.2.7 金属非金属选矿厂中处理的物料性质差异大，采用的工艺多。例如：钾盐选矿建构筑物地基可能为盐湖或可溶性盐类，此时厂房内水等液体将不允许渗入地下，否则将对基础造成腐蚀影响厂房结构安全；采用氰化浸出工艺时，氰化物为剧毒液体，它的渗漏将直接进入土壤造成污染，随地下径流将影响周边；综上所述，其相关建筑物厂房地面须防渗。当涉及渗漏液对基础造成影响，对土壤造成污染时，渗漏均不允许地面应防渗处理。本条款为修订条款。

2.2.8 选矿厂有地下室、暗道等设施，本条款统称为地下建、构筑物，例如选矿厂地下泵房，粗碎站地下部分、地下带式输送机通廊等。为保证地下建、构筑使用过程人员的安全，应设置照明、通风、排水排污系统、安全通道等安全、卫生设施，对于特殊的地下建构筑物还需考虑特殊气味的检测设施以及工人的防护设施等。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.2.9 选矿工程建、构筑物较多，区域大，应以选矿厂内各建构筑物、区域的火灾危险性分类和等级为依据，有针对性的细化措施落实，并配备相应的消防系统及设施。该条款主要落实选矿工程中的消防安全要求，是选矿工程项目人身健康、人民生命财产安全、工程质量安全的保障。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.2.10 选矿工程多与矿山配套大部分位于偏远地区，其周边配套公共设施弱，因此须对其提出一些保障人员健康、安全的要求。首先应急的医疗设施（担架、急救用的绷带、纱布等）、药品（速效救心丸等）必配，这关乎人身健康，生命安全；其次医疗服务设施应根据周边配套设施情况设置，位于城市附近，有外部医疗保障可不设置，位于偏远地区应配备相应的医疗人员和设施。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.2.11 渣浆泵位于低于地面的配置，在浮选、重选、磁选等工艺厂房内易出现。若不设置措施，一旦出现事故轻者导致设备损坏，重者导致人员伤害。为确保安全，应采取措施避免突发事故时矿浆淹没渣浆泵，措施如泵坑设液下泵、排矿管或储矿池等。本条款为修订条款。

2.2.12 事故状态是任何工程项目均会遇见情况。若整个选矿工程项目不设置相应的事故配套系统，在发生事故时将无法保证矿浆有序疏导，最终导致事故扩大、生产恢复时间延长等。结合选矿工程的生产实践，从保证生产连续，资源综合回收，减少环境污染等各方面考虑，在选别、脱水等区域应设置匹配容积的事故设施。本条款为修订条款。

- 2.3  施工与验收

2.3.1 设计文件是施工进行的重要依据，施工必须遵从设计。设计文件包括设计任务执行过程中，以及执行完成的后期服务所产生的所有资料，包括图纸、计算书、设计变更、技术问题核定、服务的来文资料、验收资料等。本条款为新增条款。

2.3.2 鉴于目前工程承包的实际情况，结合实际施工经验和教训，要求承担选矿厂施工的所有企业必须具有相应的资质等级、设备条件、施工技术质量保证体系，并配备具有相关方面专业知识的人员。强调相关从业人员的资质要求，明确其职责，非常必要。本条款为修订条款。

2.3.3 安全生产是国家的一项长期基本国策，是有效保护劳动者安全及其健康和国家财产安全以及促进社会生产力发展、促进经济发展、促进社会和谐稳定的基本保证。安全生产受法律保护，任何个人或单位不得利用职权来要求他人违法施工、违规施工、违反操作规程施工，特别是建设单位、监理单位等。本条款为修订条款。

2.3.4 人与自然的协调、社会倡导和谐社会，不光是人与人之间的问题，人和环境之间的关系也很重要，环境是所有人的家，它影响着人们的工作效率、心情等方面。施工过程应按照国家、地区环保有关规定，做好环保工作。本条款为修订条款。

2.3.5 建设项目竣工验收是指由建设单位、施工单位和项目验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试生产合格后（工业生产性项目），对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。

竣工验收具有以下作用：（1）全面考核建设成果，确保项目按设计要求的各项技术经济指标正常使用。（2）为提高建设项目的经济效益和管理水平提供重要依据。（3）是建设项目建设全过程的最后一个程序，是建设成果转入生产使用的标志，审查投资使用是否合理的重要环节。（4）是建设项目转入投产使用的必要环节。本条款为修订条款。

- 2.4  运行和改造

2.4.1 选矿厂生产运行前，必需根据设计文件的要求组建相应的组织机构、配备合格的岗位人员，这是项目运行的前提条件。同时应结合设备的具体操作要求，开展必要的岗位培训，编制作业手册，根据生产作业的特征制定必要的应急处置方案，应对生产过程中可能出现的突发状态。本条款修订条款。

2.4.2 本条款从政府监管角度，提出所有选矿厂必须制定完善的管理制度。其管理制度应包括施工、运行和维护等，并涵盖选矿厂全生命周期。与此同时，为保证选矿厂人员及进入选矿厂人员安全，规定进入作业区域前应进行安全培训，作业人员应进行岗位培训。条款中“作业区域”指选矿工程中所有作业形成区域，包括建设时施工区域，生产期时操作区域，维修时维修区域，拆除时施工区域等。而针对作业人员，应进行岗位培训，其要求应更高。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.4.3 本条款规定选矿厂全生命周期即施工、运行和维护的过程中，对于存在安全伤害和危险的地点均应设醒目警示标志和防护设施，包括选矿厂的设备裸露转动部分，产生粉尘等有毒、有害物质的区域、主要道口、通道、存在放射性危害、氰化物使用场所等。在设置警示标志的同时，应设置相应的防护设施，例如防护罩、防护屏等。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.4.4选矿厂主要导致职业病危害的有粉尘等有毒有害物质，这些物质会对作业人员健康造成影响。条款中的“作业人员”是指从事生产和受到粉尘等有毒、有害物质危害的人员，该人员可以是岗位人员，也可以是相关的技术及管理人员。只要是作业人员均应进行健康检查和建立健康档案。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.4.5 选矿厂放射源分两种情况，第一种为选矿厂处理原矿中伴生放射性元素矿物；第二种是选矿厂使用的设备设施中含有放射性物质，比如浓度计、核子称等,具体规定见7.9.2。对第一种情况,当矿石中伴生有放射性元素，应在开展选矿试验研究时查明放射性元素种类、含量及在工艺流程中的走向，测定相关产品的放射性强度。选矿厂生产中，应制定相应的规章制度，落实放射防护措施，包括矿石处理过程中一系列操作手册，保护人员免受放射性危害。本条款为修订条款，来自于《选矿安全规范》。

2.4.6 当选矿厂入选的矿石性质发生变化、生产规模变化，或工艺技术原因导致流程改变等，选矿厂必需进行改造。选矿厂改造时，应根据实际情况，开展必要的试验、勘察、方案论证和设计工作，一方面以确保改造工程在技术上合理，保障资源得到合理利用；另一方面确保在程序上合规，履行必要报批手续。本条款为修订条款。

2.4.7 本条是针对选矿厂内部改建而提出规定，在拆或建的过程，需要对周边相邻设施进行保护，相邻设施包括平台、梁、厂房柱等。例如，某改扩建项目，实施方案是将厂房内的已有的φ2.7×3.6m和φ3.2×4.5m球磨机拆除，原场地新安装一台φ5.03x8.5m球磨机。而新球磨机基础开挖的深度大于厂房柱基础的深度，改造施工时必须对厂房柱的基础（承台）进行必要的保护，确保人身和财产的安全。本条款为新增条款。

3  选矿试验

- 3.1  一般规定

3.1.1 本条款根据《中华人民共和国矿产资源法》及《中华人民共和国循环经济促进法》中提到的“必须采用合理的选矿工艺”进行细化和落实。对于新建矿山配套的选矿工程，由于矿石类型、矿物组成及矿石结构等不同，从矿石中回收有用成份的合理选矿工艺流程及具体工艺指标目前还难以通过理论计算及化验分析等方法确定，通常需采取矿样开展选矿试验研究。根据不同选别工艺方案对比试验及工艺条件优化试验等结果，综合考虑选矿厂项目建设条件，通过方案论证，确定设计的选矿工艺流程、选矿产品方案及选矿回收率指标等。本条款为新增条款。

3.1.2 本条款阐述了选矿试验通常包括的内容。工艺矿物学研究的目的是查清矿石中主要化学成分、主要矿物组成和含量、主要矿物嵌布特征和赋存状态以及影响目的矿物回收的因素等，其对选矿工艺流程的制定具有很好的指导作用，因此，开展工艺矿物学研究很有意义；选矿试验研究的主要内容是开展相关工艺流程和参数研究并推荐最终工艺流程，为选矿厂设计提供依据。国家环保政策要求矿山废水需循环使用并实现零排放，但大部分矿山的选矿废水回用后会对选别指标产生不利影响，因此，在选矿试验研究阶段需对选矿废水的处理和回用开展相关试验研究，以保证矿山投产后，降低废水回用后对选别指标的影响，从而促进能源资源节约利用。本条款为新增条款。

3.1.3 选矿试验工作是选矿工程重要技术的保障环节，是技术可行性的底线要求。为了确保选矿试验的准确、有效，应对选矿试验研究单位提出要求，具体为应具备同类矿石研究经验并具备选矿试验研究的条件。该条款通过监管试验单位的技术水平来间接确保选矿试验的可靠性。本条款为新增条款。

- 3.2  矿样要求

3.2.1 本条款对试验矿样提出要求，矿样具有代表性是试验工作开展的前提。矿样代表性，一般指采出试样的矿石类型、矿物成分和品级等方面能与入选加工的矿石相一致。在一般新建选矿工程项目中常为生产前3年～5年的生产矿样。因此，为保证选矿试验研究所提供工艺的合理性，选矿试验所采取样品应具有较好的代表性。本条款为新增条款。

3.2.2 本条款提出确保试验矿样具有代表的具体措施，即开展采样设计。为保证选矿试验样品具有较好的代表性，必须进行详细的采样设计，保证所采取的试验样品具有较好的代表性。采样设计应根据矿体赋存条件、采矿方法、矿石特性和试验要求等进行。建议制定相关的采样设计团体标准，进一步细化采样设计的内容和深度。本条款为新增条款。

- 3.3  选矿试验

3.3.1 本条款主要从保障试验人员的健康和安全出发提出。为防止所采取试验样品具有放射性并对试验人员产生伤害，需对矿样安全性进行检测，采用适当措施对矿样进行保护，对试验人员安全起保证作用。有色金属、非金属等矿石中常常会有伴生一些放射性元素，因此该检测十分必要。本条款为新增条款。

3.3.2 本条款提出矿样的基本分析要求，开展此项工作是整个选矿试验的基础工作，也是为选矿工程项目提供基础的原始数据，为后续相关工作提供依据。矿物和化学分析关系着选矿工艺流程、指标和药剂制度。物理参数与整个工程的质量安全、设计安全息息相关。本条款为新增条款。

3.3.3 选矿试验所提供工艺流程的推荐参数是通过开展详细的条件试验所获得，因此，条件试验开展的越详细，其所提供的工艺参数越准确，同时，其所推荐的产品方案和工艺指标的可靠性越高。本条款为新增条款。

3.3.4 本条款规定需对选矿主要产品，如精矿、尾矿或者中间产品开展详细的产品检查，查清影响回收率提高的影响因素，并判断其所获得产品的指标是否有进一步提升的空间。本条款为新增条款。

3.3.5 本条款根据《中华人民共和国环境保护法》的相关要求制定。选矿试验过程中，不同的矿石类型、矿物组成及矿石结构，选择选矿工艺和选矿药剂，试验过程中会产生含油类、含重金属离子，酸性、碱性等废液，若随意排放会造成水体和土壤污染，同时还会造成水资源的浪费。因此，在开展选矿试验过程中，需针对推荐流程产生的选矿废水开展水处理及回用试验研究，其研究深度可为设计提供依据，在选矿厂设计过程中，水处理设施与选矿厂建设同步开展，投产时可实现选矿废水无排放。本条款为新增条款。

3.3.6 大多数试验研究单位提交的选矿试验报告中均有代号药剂，因此，需要对代号药剂的主要成分、储存方式及使用方法进行公开。本条款是为了落实选矿药剂的物理化学特性，并以此为依据解决选矿厂全生命周期中涉及药剂储存、使用和管理等相关要求。本条款为新增条款。

4  矿石准备

- 4.1  一般规定

4.1.1 选矿厂应用最广泛的碎磨工艺有常规碎磨工艺、自磨/半自磨工艺两大类，高压辊磨机是21世纪初广泛使用的高效节能超细碎设备。碎磨工艺流程的确定是选矿厂设计重点研究内容之一，它不仅直接影响流程畅通和后续矿石选别效果，还影响基建投资、钢材、电能消耗和生产成本。在项目可行性研究中，根据技术经济指标比较结果来确定碎磨工艺方案。碎磨工艺中主要设备选型计算以相关试验为依据，矿石磨矿功指数测定或相对可磨度测定试验结果是棒、球磨机选择计算的基础；自磨/半自磨及高压辊磨工艺及设备选型试验结果是碎磨工艺技术方案选择合理、结果可靠的前提。本条款为新增条款。

4.1.2 矿石准备过程中破碎、筛分、预处理等作业易产生粉尘。按照国家相关法律、法规和规章，对产生粉尘的生产过程和设备采取密闭措施，设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制：可采取湿法抑尘或其他通风、除尘方式，最终达到国家环保和工业卫生要求。该条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

4.1.3 预处理作业包括生物预氧化、洗矿、焙烧等。预处理作业生产过程中会产生有毒、有害气体。为确保作业人员安全，应设置密闭、吸收、泄露检测和报警装置。密闭防止有毒、有害气体扩散，有序排放；吸收为降低有毒、有害气体含量；泄露检测和报警装置主要保障作业区域人员安全。本条符合新工程规范内容“人身健康”和“工程质量安全”。本条款为修订条款。

4.1.4 矿石准备系统中破碎、筛分作业均易产生噪声和振动。噪声是职业卫生防范的重点，特别是超过85dB时将对人造成伤害。振动是产生噪声的一个重要因素，振动幅度、频次不适宜可能产生共振，危及厂房安全和人员安全。针对噪声应采取综合防噪措施；针对振动应从设计和设备布局上采取减振措施。本条款符合新工程规范内容“人身健康”。本条款为引用条款。

- 4.2  破碎筛分

4.2.1 破碎系统除铁装置是保证圆锥破碎作业率及最终产品粒度的有效措施，部分选矿厂由于无可靠除铁装置，导致碎矿产品粒度难以保证，增加后续磨矿功耗。除铁设备性能不能完全满足除铁需要，对混入矿石中的电爬齿、电铲齿等合金件不能有效去除，因此，应增设金属探测器提高除铁装置可靠程度，确保圆锥破碎机安全运转。该条款符合新工程项目规范内容“工程质量安全”和“促进能源资源节约利用”。本条款为修订条款。

4.2.2 调整圆锥破碎机排矿口如果操作不当可能会危害人民生命安全，例如不停车、无安全防护措施进入机内等。本条款对此进行细化和规定。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”。本条款为引用条款。

4.2.3 浇灌锌合金是老式弹簧圆锥破碎机进行衬板维护和更换的重要操作环节。由于该工艺在执行过程中存在安全、环保风险，当前圆锥破碎机衬板维护和更换工艺均采用环氧树脂，此工艺已淘汰。从保护工人操作安全、减少对环境的影响角度出发，制定该条款禁止采用灌锌工艺。该条款符合新工程项目规范内容“人身健康”、“人民生命财产安全”和“工程质量安全”。本条款为引用条款。

- 4.3  磨矿分级

4.3.1 磨矿分级为选别作业提供合格粒度物料，不同嵌布粒度矿石的磨矿产品粒度要求不同，要求产品粒度越细，磨矿段数越多。磨矿产品细度直接影响选别指标、磨矿机生产能力和能耗等。磨矿产品粒度过粗，各矿物未单体解离，选别回收效果差，精矿品位不能保证、回收率降低；磨矿产品粒度过细，产生矿泥，导致药剂消耗增加，浮选选择性变差，回收率降低，对后续精矿产品脱水也造成影响。因此，设计和生产操作的磨矿产品细度应在试验的基础上，按金属经济条件综合研究确定。该条款符合新工程项目规范内容“能源资源节约利用”。本条款为修订条款。

4.3.2 磨机筒体外表面有固定衬板的螺栓和螺母，随着筒体旋转，在受筒体内磨矿介质冲击情况下螺母会松动可能脱离筒体飞出，伤害周边的人或其他设施。因此，在旋转筒体两边设置防护网（与筒体距离大于1m，高度不小于2200mm，保护网孔径不大于30mm）可保护设备周边操作人员、其他行走人员和设施不受伤害。该条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

4.3.3 磨机磨矿介质多数是钢球，在磨矿过程中钢球会不断变小和破裂。变小和破裂的钢球起不到磨矿作用，不及时去除将对磨矿产生较大影响。进入SABC顽石破碎圆锥破碎机将造成“过铁”，影响作业率和效能；进入分级回路对矿浆池、砂泵、旋流器以及连接管路造成磨损，缩短使用寿命，降低工作效率。脱除废钢球通常利用钢球磁性进行分出，对于磁性矿物矿石，使用效果受限。该条款符合新工程项目规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为修订条款。

4.3.4 磨机是选矿厂中大型设备，通常为必备设备。在磨机运行过程中，筒体漏浆、衬板磨损更换属于日常维护和检修内容。该工作的安全是选矿厂重点防范内容之一，特别是进入磨机筒体内检查，人被磨死亡事故时有发生。因此，应严格遵守本条款的相关规定。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

4.3.5 磨机停车时间过长矿浆在磨机内易发反应、结垢，直接启动电流过大，会造成机械损害和人员伤害，可通过盘车松散物料。常用盘车方式有：采用慢驱装置进行盘车；无慢驱装置，采用起重机进行盘车。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

- 4.4  矿石预处理

4.4.1 采矿过程中常会混入一定数量废石，为了提高入选品位，减少磨矿量节约能耗，在选别作业前进行矿石预处理十分必要。矿石预处理方法包括手选、磁选、光电拣选或重介质选矿等，针对某一矿石是否采用矿石预处理，具体处理方法需进行选矿试验后，再经技术经济比较确定。例如：微细包裹型金矿为难浸金矿，采用常规氰化工艺时金浸出率小于80%，采用生物预氧化技术可氧化分解金精矿中硫化物，暴露包裹金便于金后续浸出，金浸出率得到提高。本条符合新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为新增条款。

4.4.2 当光卤石矿通过正浮选工艺、筛分工艺、热溶结晶等工艺制取氯化钾时，利用氯化钾与氯化钠的可选性差异、粒度差异以及不同温度下溶解度差异等特性进行钾、钠分离。光卤石为钾镁复盐，氯化镁对氯化钾与氯化钠的分离造成影响，采用冷分解预处理工艺可去除氯化镁获得氯化钾单盐。冷分解工艺为：光卤石矿加入淡水后在常温下发生分解反应，得到固相氯化钾单盐，氯化镁进入液相。本条款为新增条款。

4.4.3 光卤石分解车间所产生的分解母液、含盐水或污水中含高浓度的MgCl2、NaCl和KCl等可溶盐，无序排放将对周边环境造成污染和破坏；可返回盐田重新晒制光卤石矿或转入兑卤、蒸发等工序回收氯化钾；对暂不可利用的副产盐液，可设置排放地点或通过蒸发制成干盐堆放储存、用于矿山回填等。该条款符合新工程规范内容“促进资源节约利用”和“生态环境安全”。本条款为修订条款。

5  矿石选别

- 5.1  一般规定

5.1.1 每个选矿工程项目的矿石性质、用户对产品质量的要求和外部建设条件，选别工艺流程和工艺条件等均存在差异，因此，选别工艺流程应以审查或鉴定通过的工艺矿物学研究及选矿试验报告为依据，并结合类似矿石性质的选矿工程项目的生产实践确定。

选别工艺流程包括选别方法和选别流程结构；工艺条件包括选别流程的选别条件（如磨矿细度、浮选时间、药剂制度、磁感应强度等），也包括涉及安全、环保等的工艺条件（如回水利用、产品分析及危害治理、放射性矿物防护、选矿药剂对环境的影响等）。本条款为新增条款。

5.1.2 选矿产品方案及精矿品位、回收率指标应以选矿试验报告为依据，综合考虑技术、资源利用水平及经济效益，必要时应与冶炼统筹考虑，以选、冶总体效益最大化为目标，确定合理的选矿产品方案及工艺指标。本条款为新增条款。

5.1.3 在确定选矿方法及选别工艺流程时，必须依据矿石的特性，共、伴生有用矿物的赋存特点，进行充分的综合回收利用试验研究工作，论证确定合理的综合回收利用工艺流程，提高矿产资源利用率。对于因目前工艺技术条件、经济效益等因素所限而暂不能回收利用的共、伴生矿物，要提出切实可行的保护措施。本条款为新增条款。

5.1.4 选矿厂生产期间，对“人民生命财产安全，人身健康，工程质量安全，生态环境安全，公共权益和公众利益，能源资源节约利用，国家经济建设和社会发展的基本要求”有重大影响（如能耗指标、药剂毒性、安全隐患、资源利用等）的选矿产品方案、重要工艺流程及条件不得随意更改。若因矿石性质、工艺、药剂、设备等发生重大变化而必须调整时，应进行相应的选矿试验研究、方案论证，并提交相应的报告。无重大影响的更改，选矿厂生产期间可以根据实际需要进行调整。本条款为新增条款。

5.1.5 选矿技术监督部门一般通过实际回收率的计算，编制实际金属平衡表；通过理论回收率的计算，编制理论金属平衡表。由于取样、分析与计量的误差或选别过程中物料机械损失等原因，理论回收率和实际回收率会有一定的差异，但两者相差不能太大，如果差异较大，说明该选矿厂金属流失严重，应尽快查明原因，及时进行解决。本条款为新增条款。

5.1.6 进入选矿厂处理的矿石，这里特指低品位矿石、在设备检修时排放的矿浆、在事故是排放的矿浆、除尘器收尘获得粉尘等，这些物料一般情况下是含有部分有用矿物和有价金属的，若不经选别而随意抛弃，将造成资源损失。本条款为新增条款。

5.1.7 选别车间有可能产生剧毒、强腐蚀性气体，如金矿氰化浸出车间，采用氰化物作为抑制剂时有可能产生氰化氢气体，选矿厂采用硫酸和硫化钠作调整剂时有可能产生硫化氢气体。氰化氢气体直接致害浓度为56mg/m3，属于极度危害的化学介质，可瞬间致人死亡。硫化氢气体直接致害浓度为430mg/m3，属于高度危害的化学介质，人接触高浓度硫化气气体后将出现头痛、头晕、步态蹒跚、意识模糊等症状，以及发生突然昏迷，严重时可发生呼吸困难甚至呼吸、心跳停止。因此，条文规定产生剧毒、强腐蚀性气体作业处，设计中必须设置强化通风换气、净化装置。本条款为修订条款。

- 5.2  浮选

5.2.1浮选设备是浮选工艺的关键设备，设备选择的关键参数为浮选时间，是保证选矿厂精矿品位及回收率的重要因素，因此应根据试验结果确定。实验室试验条件稳定、可控，实际生产变化较大，存在差距，为保证选型可靠须考虑适宜放大系数。

5.2.2 粗、扫选回路浮选机槽数太少时，存在矿浆短路损失回收率的可能性，实际生产中很少有粗、扫选槽数少于6槽的。

试验室试验时，矿浆混合、操作条件等都优于工业生产，设计时选用的浮选时间应大于试验室试验时间。在没有工业试验数据时，设计浮选时间与试验室浮选时间放大倍数可按条文给出的经验数据选取。本条款为修订条款。

5.2.3 由于水蒸气所含的热量要比同等温度的热水高很多，接触到皮肤时，水蒸气会液化成液态水。这一过程释放热量更多，对皮肤的灼伤要比一般热水的烫伤严重。在容易造成灼伤和烫伤的作业和设备处，应设必要的安全防护设施。本条款为新增条款。

5.2.4 浮选过程有害气体一般指各种药剂散发的异味气体，是选矿厂尤其是多金属选矿厂的一害，除开设天窗及增加排气扇外，应在气体产生时及时排除。本条款为修订条款。

5.2.5 重铬酸盐和氰化物均具有较强的毒性，在使用过程中会对环境产生不良影响，增加环境治理成本，影响生态平衡；重铬酸盐和氰化物属于对人体具有极度危害的物质，属于新工程规范内容“人民生命财产安全和人身健康”；氰化物对贵金属有强烈抑制作用，会大幅度降低金和银的浮选回收率，属于新的工程规范内容“能源资源节约利用”。因此，铜铅分离过程中严禁使用重铬酸盐或氰化物的分离技术。本条款为修订条款。

- 5.3  重选

5.3.1 重选厂处理的矿石往往密度大而性脆，有用矿物容易在磨矿过程产生过粉碎，重选流程贯彻“早收多收，早丢多丢”的原则，有利于提高选矿回收率，降低选矿成本。本条款为修订条款。

5.3.2 采场供给的原矿常常带有炮皮和木渣等杂物，矿浆输送过程中也会混入一些过粗的物料，这些物质很容易堵塞水力分级箱排矿口、离心选矿机给矿嘴、皮带溜槽给矿管和摇床精矿管，使生产过程受阻，造成金属流失，故应强化隔渣措施。

钨、锡重选流程中，硫化矿物或含铁矿物含量超过一定量时，重选设备不能正常分选矿物，摇床一般很难获得高品位合格精矿。当给矿中含硫品位高时，应在重选前设置脱硫作业；当给矿中含硫品位不太高时，也可先接取粗精矿，然后粗精矿再集中脱硫。本条款为修订条款。

5.3.3 采用多楼层布置摇床时，应采取措施避免共振和降低振动对建筑物的影响，如采用混凝土基础、设备基础与厂房柱脱开、设置伸缩缝等。本条款为新增条款。

- 5.4  磁选

5.4.1 强磁选作业的磁场强度大，若不采用隔粗和脱出强磁性矿物将导致作业的分选效率下降，直接影响选别效果和指标。采用隔粗、脱出强磁选作业是减少磁团聚的关键技术保障。本条款为新增条款。

5.4.2 磁选设备具有磁性可产生电磁辐射，对装有心脏起搏器病人等特殊人群的健康影响，磁力会干扰起搏器的正常机能，在永久磁场范围内工作，使用可磁化物质时应谨慎小心。因此，本条款规定磁选设备附近应设置磁力影响的特别安全警告。本条款为修订条款。

5.4.3 强磁选岗位设备具有强磁性。心脏起搏器是一种精细的电子设备，起搏器内各项功能开关是由磁铁控制的，起搏器接触强磁场后会导致电重置，其工作性能可受强磁场或电流的干扰而影响正常功能。因此，本条款规定装有起搏器的人员不得从事强磁选岗位的生产、操作及设备维护。本条款为修订条款。

5.4.4 永磁磁选机设备特点是任何状态下均带磁性。因此在该永磁设备检修、维护时，操作人员应当重视其磁性，避免因采用铁棍、铁管等设备进行操作造成人员伤害。本条款体现新工程规范内容“人身健康安全”。本条款为修订条款。

- 5.5  电选

5.5.1 电选是在高压电场中进行分选作业，潮湿空气或物料中的水份含有各种离子，在高压电场中会导电。若非导电性矿物在高压电场中因含水份而导电，将降低矿物的分选效果，造成资源的浪费。因此，本条款对电选作业的入料水份提出应小于0.5%。本条款为修订条款。

5.5.2 电选机主机和高压静电发生器，应用单独支线分别与接地干线连接，不应串联连接。为保证连接安全，要求电阻小于4欧姆。本条款体现新工程规范内容“人身健康安全”。本条款为修订条款。

5.5.3 电选是在高压电场中进行的分选作业，水中含有各种离子，在高压电场中会导电。因此，电选机露天布置时，应设置必要的防雨设施。本条款为修订条款。

5.5.4 针对电选机配有高压发生器的特点，条款对电选机的操作和维护提出具体要求，规范和保护操作维护人员的人身安全。电选机配备高频电缆，应避免人员接触；电选机检修时，应先放掉高压电极上的残余电荷才能检修，保障人身安全。本条款为修订条款。

- 5.6  化学选矿

5.6.1 本条款提出化学选矿的使用范围及其功能特点和要求。一般而言，物理选矿方法不对矿物组成进行破坏，其能耗相对较低，因此物理选矿方法获得广泛运用。针对一些难处理矿石，采用物理方法不能实现分离,无法获得合格产品，比如氧化镍矿、氧化铅锌矿、氧化铜、氧化钼矿等。若采用氰化、酸浸等化学选矿工艺将能实现有效回收。化学选矿工艺种类和方法应进行充分试验研究及技术经济比较确定。本条款为新增条款。

5.6.2浸出设备是浸出工艺的关键设备，设备选择的关键参数为浸出时间，每个矿床矿石浸出时间存在较大差异，因此应根据试验结果确定。实验室试验条件稳定、可控，实际生产变化较大，存在差距，为保证选型可靠须考虑适宜放大系数。本条款为修订条款。

5.6.3氰化物的CN-在酸性环境下容易分解，分解过程中容易产生氰化氢气体，一方面消耗了CN-影响后续浸出效果；另一方面产生剧毒的氰化氢气体对操作人员和岗位人员的健康、安全造成影响。因此，本条款严格要求浸出矿浆的pH控制在大于10。本条款为修订条款。

5.6.4 氰化浸出的浸渣一般都含有部分CN-，其含量应达到一定值方能进入尾矿设施场地和浸渣堆场。采用倒堆堆浸时，其产生的浸渣必须进行处理后方可进入浸渣堆场。本条款规定浸渣应进行淋洗、脱氰处理达到CN-＜x10-6方可进入后续场地。本条款为修订条款。

5.6.5 酸浸工艺浸渣为酸性，且其pH值较低。采用倒堆堆浸时，其产生的浸渣必须进行中和处理后方可进入浸渣堆场。本条款规定中和处理的pH值应达到3～12方可进行倒堆，进行中和处理至pH大于6不仅能够满足倒堆的需要，还可满足排放的需要。本条款为修订条款。

5.6.6 砷是一种有毒有害物质，含砷矿物常为金矿物重要载体，在铜、铅锌矿床中也常有伴生。当采用物理选别方法处理时其组分不发生变化，砷以稳定的矿物形式存在于矿物中将不会对环境造成影响，如能富集，可将其作为中间产品单独堆存。采用化学选矿方法处理时，砷以离子形式进入溶液中，可能导致废水、废料中砷超标。本条款规定在采用化学选矿方法时，应对砷等有害组分进行全流程监控，对造成环境和产品影响应进行处理。本条款为新增条款。

5.6.7 化学选矿工艺的浸出作业的浸出剂多是强酸、强碱或剧毒（氰化物）等物质。如果溶剂发生渗漏将滴漏到厂房内，可能导致人员伤害。因此，本条款规定对设备、管道的结构形式和材料提出要求。本条款为修订条款。

5.6.8 化学选矿工艺的浸出作业的浸出剂是强酸、强碱或剧毒（氰化物）等物质，如果溶剂发生渗漏将进入到土壤中影响区域内环境。为保护周边环境生态对可能渗漏区域地面进行防渗处理，并对各区域内废液进行收集集中处理。渗透系数参考《氰化堆浸提金工艺安全生产技术规范》YS/T 3019-2013内数值确定。本条款为修订条款。

5.6.9 混汞法提金是一种简单而又古老的方法。它是居于金粒容易被汞选择性润湿，继而汞向金粒内部扩散形成金汞齐（含汞合金）而与脉石分离，经加热蒸馏去汞得到金的合金。混汞法提金过程中，汞对环境的污染包括汞以蒸气的形式进入大气及随尾矿进入环境。汞在常温下具有挥发性，汞蒸气可以通过呼吸道进入人体；当环境中汞含量高时，还能通过生物链作用而产生富集，进而危及人体健康。汞对人体的危害主要是影响中枢神经系统、消化系统及肾脏，此外对呼吸系统、皮肤、血液及眼睛也有一定的影响。由于汞毒性强，对操作人员和生态环境危害严重，因此严禁采用混汞法提金。本条款体现新工程规范内容“人民生命财产安全和人身健康”；此法金回收率低，生产成本高，体现新工程规范内容“能源资源节约利用”。本条款为引用条款。

- 5.7  其他选矿

5.7.1 在碎矿作业中，采用人工手选废石或富矿块时，考虑人的视觉辨别矿石与废石光泽的能力、手拣矿石速度与生产安全，一般带式输送机的速度以慢为好，即要求其速度小于0.25m/s。本条款为修订条款。

5.7.2 不同光选设备所采用的放射源不同，其危险性也不同。通常情况下，设备厂家从设备本体设置相应防护措施。本条款针对放射源的危害应进行全面了解和掌握，并采取针对性强的防护措施。本条款为新增条款。

5.7.3 风力吸选目前主要用于非金属矿石的选别，如石棉、云母等。分选过程中，扩散的粉尘会环境污染和危害工人健康。粉尘污染可能导致职业病：石棉肺、云母尘肺等。采用此工艺时系统应密闭，设置集尘系统，企业应按国家规定对生产性粉尘进行监测，采取有效措施控制职业危害。本条款为新增条款。

5.7.4 油膏选矿中主要作业有制备油膏和脱油作业。其中制备油膏：首先将高熔点的稠化剂加热熔化，依次加入调节剂和捕收剂。根据稠化剂熔点的不同来调节加热温度。温度一般为60℃～80℃。加热时需要搅拌，搅拌时间为1min～2min。熔化时间不宜过长。熔化过程中不能突然加入冷水或混入杂质。配置好的油膏应慢慢冷却，妥善保管待用。脱油：将刮下的油膏加热熔化，脱除熔化了的油质，然后将得到的精矿干燥。本规范结合油膏选矿中可能存在的油膏的溅出风险提出要求密闭和强制排风。本条款为新增条款。

6  选矿产品处理

- 6.1  一般规定

6.1.1 对于新建、改建选矿工程，由于矿石类型、矿物组成、下游工艺和运输要求等不同，选矿产品处理工艺通常根据相应试验研究结果确定。试验可进行工艺流程和工艺条件研究，确定相应工艺和参数，最终达到节约能源、保护环境目的。本条款内容属于新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为新增条款。

6.1.2 对于新建、改建选矿工程，由于矿石类型、矿物组成、下游工艺和运输要求等不同，选矿产品处理工艺通常根据相应试验研究结果确定。试验可进行工艺流程和工艺条件研究，确定相应工艺和参数，最终达到节约能源、保护环境目的。本条款内容属于新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为新增条款。

- 6.2  浓缩

6.2.1 《选矿安全规程》与《矿物洗选设备安全要求》相关条款对浓缩机的池顶高度进行了规定。半地下式浓缩机是选矿工程中一种常见配置形式，池顶高度过小时，附近操作和巡视人员可能会误入浓缩机内造成伤害。本条款体现新工程规范内容“人民生命财产安全和人身健康”。具体数值参考《矿物洗选设备安全要求》小于0.8m时，设置安全栏杆。本条款为修订条款。

6.2.2 《选矿安全规程》对周边传动式浓缩机的相关检查内容进行了描述和规定，对其他类型浓缩机未提及。为了保证浓缩机运行期间检查过程的人员安全，本条款对夜间浓缩机及附属设施的检查，应设置照明和他人监护。本条款内容体现新工程规范内容“人民生命财产安全和人身健康”。本条款为修订条款。

6.2.3 实际生产过程中，浓缩机溢流水可能出现含有较多精矿情况，若不处理将造成金属损失，影响选矿厂实际回收率。为避免金属损失，针对此情况浓缩机溢流水应进行精矿回收处理或者返回上游作业。该条款属于新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为新增条款。

- 6.3  过滤

6.3.1 过滤主要功能是降低选矿产品水份，是脱水工艺的重要环节，不同类型的过滤设备适宜于处理不同的矿石类型，同时也受到选矿产品性质的影响，包括产品粒度、浓度、含粘性物质情况等。过滤设备类型和规格选型应根据具体过滤试验，并进行技术经济比较选择确定。本条款为新增条款。

6.3.2 过滤作业是从流体中分离固体颗粒的过程，基本原理是：将液固两相的混合物给到多孔隙的介质的表面，在压力差的作用下，液体通过介质，而固体颗粒残留于介质上，液体通过滤饼层和介质层变为清的滤液。其生产的溢流、滤液会含有少量精矿，过滤作业区域冲洗形成的地面污水也含有少量精矿，若直接进入尾矿，则会造成金属损失，影响选矿实际回收率。该条款属于新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为修订条款。

- 6.4  干燥

6.4.1 本条款强调的是干燥工艺及设备的选型原则，既要保证产品品质，又考虑不浪费能源资源。当干燥介质不影响产品质量时，应首选直接加热的干燥工艺，直接干燥热效率高，如磷矿、硫铁矿精矿的干燥都采用直接干燥；但直接干燥易对产品造成污染，当直接加热干燥影响产品质量时，选用间接加热的干燥工艺，如食品级NaCl等化工产品的干燥工艺多采用间接干燥工艺。该条款属于新工程规范内容“促进资源节约利用”。本条款为新增条款。

6.4.2 干燥机排出的物料一般温度较高，普通胶带无法满足要求，若采用可能导致生产不连续，备品备件消耗量大，因此必须选用耐热胶带。该条款属于新工程规范内容“工程质量安全”。本条款为修订条款。

6.4.3 选矿产品干燥后易产生粉尘污染环境，造成资源浪费，长期吸入粉尘可导致不同类型的尘肺病或其他肺部疾患，危害人体健康。热媒为热炉烟气的干燥设备，尾气中所含硫化物和氮氧化物也应遵守其排放总量控制要求。本条款体现新工程规范内容“生态环境安全”、“人民生命财产安全和人身健康”。当前，干燥车间废气排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》GB16297和工业炉窑大气污染物排放标准GB9078的要求。本条款为修订条款。

6.4.4 干燥后的选矿产品水分低，在产品转载处易扬尘，为保障操作员工安全和人身健康，应设置相应的密闭罩和排风除尘措施。干燥系统产生粉尘多为细粒级合格产品，须返回系统，减少有用矿物的损失，提高资源利用率。本条体现新工程规范内容“人身健康”、“生态环境安全”和“促进资源节约利用”。本条款为修订条款。

6.4.5 干燥设备使用的燃料有煤、天燃气、重油等，燃料均属于易燃易爆物品。因此，干燥车间必须采取防火、防爆等安全措施。该条款体现工程规范内容“生命财产安全”和“工程质量安全”。本条款为修订条款。

- 6.5  精矿包装

6.5.1 精矿包装主要根据后续运输形式等要求确定。精矿满足设备类型和具体要求应根据精矿性质、用户要求、运输形式等确定。精矿性质包括含水率、粒度、比重、腐蚀性等；用户要求主要指精矿接受方的特殊要求；运输形式指采用公路、铁路或海运等形式。包装后的精矿可避免运输过程中的损失，减少运输过程中对环境的影响，本条款体现工程规范内容“促进资源节约利用”。本条款为新增条款。

6.5.2 精矿包装的材料必须与产品特性相符，产品特性包括粒度、腐蚀性等。条款中特别提到钾肥等水可溶产品，由于该产品具有特殊性，规定包装材料防水、防潮、防遗撒，最大程度保证钾肥等水可溶产品被有效利用。本条款体现工程规范内容“生态环境安全”和“促进资源节约利用”。本条款为修订条款。

6.5.3 此条款为包装机组选型原则。采用全自动或半自动包装机组，可大批减少现场操作人员，并可将现场扬尘降至最低，控制粉尘对人体的伤害。本条款为修订条款。

6.5.4 钾盐产品高温冷却后极易结块，影响后续的包装或装运，故包装前必须使其冷却。本条款体现新工程规范内容“工程质量安全”。本条款为修订条款。

6.5.5 钾肥产品外在水分低，在精矿包装环节的产品转运处及落料点易扬尘，应采取相应的排风除尘措施。另外，包装系统产生的粉尘都是细粒级合格产品，须返回系统，减少有用矿物的损失，提高资源利用率。本条款体现新工程规范内容“生态环境安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7  辅助生产设施

- 7.1  一般规定

7.1.1 选矿厂辅助设施应以服务选矿工艺为主，依据和围绕选矿工艺要求、规模以及矿石特性进行配置。例如：机修车间设施在改扩建项目中一般利旧，在矿业发达地区且矿山集中区域可考虑外部协作，将不设置。本条款为新增条款。

7.1.2 新建选矿厂特指新建矿山配套选矿厂，即不是原有矿山改、扩建或无可利用设施。设置的综合仓库主要用于备品备件储存，与选矿厂整体配套，实现平时无人维修、仅集中检修，提高选矿厂自动化水平。本条款为新增条款。

- 7.2  贮矿设施

7.2.1 贮矿设施是为了调节采场和选矿厂之间、选矿厂内部各工段之间工作制度或者长距离运输的时间差问题。贮矿设施形式一般有矿堆、矿仓，矿仓通常有圆形、长条形、钢仓、混凝土仓等。不同矿石的贮存形式和贮存时间应根据矿石特性和来源、选矿厂各作业段的工作制度、产品外部运输条件等确定，保证生产连续稳定进行。矿石特性包括密度、粒度、含水率、塌陷角等。当前选矿厂破碎设备年运转率达到80%以上，筛分设备与半自磨机趋近同步，因此在考虑贮矿设施时间时可适当减少。本条款为新增条款。

7.2.2 矿仓口上部周围是经常有卸矿汽车、前装机运行的区域，其矿仓口为保证接受矿石均为敞开设置，为确保该区域人员巡视、维护检修安全规定设防护栏杆，高度不低于1.2m。本条款符合新工程规范内容“人身健康”。本条款为引用条款。

7.2.3 选矿厂矿仓部分为封闭形式，在进行底部给料设备维护时需要进入矿仓。本条款结合矿仓特点和有限密闭空间操作要求进行规定，避免进入矿仓作业时出现险情。只有遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，只有配备安全设施和防护设施，只有人员监护等情况下才能保证进入矿仓人员安全。本条款为修订条款。

7.2.4 选矿厂的原矿堆存、物料堆存是不可避免的，物料主要涉及石灰、粉矿、精矿等。这些物料均具有易扬尘特点，根据国家相关法律、法规和规章应采取有效措施防治扬尘污染。本条款为修订条款。

7.2.5在堆存含硫物料时，特别是选矿厂的硫精矿或者其它硫化精矿，在长期堆存过程中硫容易氧化产生酸性物质，对其钢结构、辅助设施等造成腐蚀，导致结构快速老外造成安全隐患，因此必须进行防腐处理。本条款为修订条款。

- 7.3  给排矿设施

7.3.1 给矿机出现堵塞是选矿工程运行过程中的常见状态，在处理过程中操作不但易造成人员伤害。本条款规范处理堵塞过程要求，为确保处理全过程无安全伤害。本条款为引用条款。

7.3.2 给矿设备位于矿仓或矿堆下，其检修不方便，例如：矿堆下部振动给料机、重型板式给矿机尾部等检修问题。为降低检修劳动强度，规范操作和提高检修效率，对矿仓或矿堆下给矿设施的检修设置检修吊装设施。该规定是保证检修过程中人员安全的有效技术措施。本条款为修订条款。

7.3.3 给矿设置大部分均有转动部分，例如：传动滚筒、电机、皮带轮等为了确保运动部件不造成附近操作和巡视人员伤害设置护栏，且高度不低于1.2m。本条款为修订条款。

- 7.4  物料输送设施

7.4.1 带式输送机是大部分工程项目需采用的通用输送设备，其选择和使用首先应满足带式输送机相关通用技术规范的要求。该条款与总则条款1.0.7相呼应，工程项目中涉及到与通用技术规范相关的内容必须遵循和满足通用技术规范。本条款为修订条款。

7.4.2 选矿工程中带式输送机的主要功能为输送块状矿石和精矿产品，其上游设备通常有破碎机、压滤机等。选矿工程中输送物料量变化较大，且设备作业不确定，带式输送机应满足上游设备瞬间处理能力，并结合粒度确定皮带宽度。同时为杜绝带式输送机压矿后人工清理，要求其能够带负荷启动。以上技术规定是确保物料输送设备安全稳定运行的基本技术底线要求。本条款为修订条款。

7.4.3 带式输送机输送不同块状物料其倾角应有相应要求，这是保证带式输送机质量安全，保证带式输送机使用过程中人员安全的技术底线。本条款结合选矿工程特点，对各工序作业产品带式输送机运输时角度进行了规定，角度均根据生产实践、输送物料特性确定。本条款为新增条款。

7.4.4 浆体输送是物料输送的另一种形式，是选矿厂进行湿式选别不可避免的环节。浆体输送参数的选取直接关系到工程质量，甚至涉及部分关键作业安全问题，为确保安全可靠对浆体输送的关键设备渣浆泵的能力及安装功率计算应根据矿量、物料特性考虑一定波动系数。本条款为新增条款。

- 7.5  磨矿介质添加

7.5.1 选矿厂钢球添加方式多样，采用专门钢斗添加方式仍在多数。为确保钢斗在添加过程的吊运过程中不漏撒，钢斗内钢球面应低于斗上沿。采用布袋直接吊运是严格杜绝的，主要因为布袋安全性无法保证，它可能会在吊运过程中出现破损，导致钢球直接砸落至厂房平台、地面，造成人员伤害和设备损害。本条款为修订条款。

7.5.2 带式输送机添加钢球方式是另一种常见钢球添加方式。钢球均为铸造或锻造而成，其外形多为球体，目前也有柱状球但较少见。球体采用皮带机添加其角度大于0°，钢球将向下滚落，滚落的钢球可能导致人员伤害和设备损伤。对于皮带机为保证钢球顺序排列、不发生滚落应采用槽型设置，同时设置导料槽。本条款为修订条款。

7.5.3 棒磨机是选矿厂常规磨矿设备之一，钢棒添加是生产中常见操作和环节。棒磨机添加钢棒不能在运行时，钢棒较长运转时将使钢棒折断或喷出，易导致人员伤害。在采用装棒机添加时应做好检查，需专人操作和实施。本条款为修订条款。

- 7.6  检修设施

7.6.1 检修设施是保证设备正常运转的重要辅助设施，是选矿工程中不可或缺部分。检修设施是确保工艺稳定、设备可靠运行的有利保障，因此其设置依据主要是满足工艺和设备的要求。本条款为新增条款。

7.6.2 在选矿厂设计、生产和使用过程中，由于没有适宜的检修场地，导致检修和维护工作无法开展或在违反安全规程情况下进行，这些情况势必导致维修安全事故，有的甚至造成人员安全事故。本条款从技术层面，从全生命周期过程中提出要求，通过场地、空间、通道要求，为设备维护和维修提供技术保障。本条款为新增条款。

7.6.3 球磨机衬板更换是选矿厂维修中常规操作，随着设备大型化，采用专用更换衬板机械手成为标配，因此应保证此特殊设备操作空间的需要。更换衬板的倒运方式工作量大，人工搬运可能导致人员伤害，劳动作业效率低，采用叉车和起重机更安全可靠。本条款为修订条款。

7.6.4 起重机吨位匹配是保证起重机安全运行的前提条件。有不少的检修、维护设备事故是由于起重机超吨位运行所导致。因此，选矿厂检修起重机的吨位应满足起吊最重零部件或者难以拆除装配件的要求。该条款将成为设备选型的重要依据，是指导设计、运行和维护的重要技术底线。本条款为修订条款。

- 7.7  药剂设施

7.7.1 化学药品是药剂设施的重要物品，选矿工程中涉及其贮存、搬运和使用。化学药品应按其性质进行分类储存、其分类的依据主要是其物化性能，特别是剧毒、易爆、易燃、易潮、怕光等。其次，对于易燃、易爆药品应远离火源，分别储存于低温、干燥地点。该条款规定是确保化学药品储存的基本技术规定。本条款为修订条款。

7.7.2 选矿工程的药剂中将涉及剧毒药剂和强酸、强碱药剂。为了确保储存安全，对剧毒药剂例如氰化物必须单独隔离且全封闭；对于强酸、强碱应单独存放，且设置泄险沟（围堰），避免外泄。本条款为修订条款。

7.7.3 剧毒品其危害大，由于管理不当可能导致剧毒品外带，导致突发事件。为避免剧毒品的扩散，从管理制定做出相应规定，对剧毒品全生命周期的使用进行管理，使得过程具有可追溯性、具有可查性。本条款为修订条款。

7.7.4 黄金氰化浸出药剂氰化物为剧毒药剂，易潮解，与酸不共存，在潮湿的空气和水中可能分解。有氧条件下热分解产生氰化氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化合物烟雾。车间空气中最高容许浓度（以氰化氢计算）为0.3mg/m³。如果浓度超标，将严重危害人体健康。因此，氰化物贮存、制备、使用场所应设有清晰醒目的安全、警示标志，库房及药剂制备间厂房应防水，地面应防滑、防渗。该条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.7.5 氰化物是剧毒物质，其添加应使用自动添加系统。若采用人工添加将大大增加人员与氰化液接触机会，增大人员安全风险。为了保证氰化液的输送安全，对添加的管道材质提出要求均采用钢制管道。最后对人员提出要求，不得接触氰化溶液。该条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.7.6 氰化物是剧毒物质，其储存室首先必须单独隔离且全封闭；其次要求设置通风设施；其三为确保安全，配备正压式空气呼吸器，便携移动式洗眼器或清洗用水，还配备充足有效的氰化物中毒急救药品。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.7.7石灰是多数选矿厂的常规药剂，有色金属选矿厂多采用石灰作为调整剂。石灰由于其制备过程中易扬尘，易产生大量热气，其作业环境较差。为了保护石灰制备作业人员健康、安全，在石灰乳制备时应设置除尘设施，要求与其他药剂制备分开设置，并布置在厂区最大风频的下风向。本条款为新增条款。

7.7.8 药剂添加量的准确度直接影响选别的效果和指标。大型选矿厂采用人工添加方式一方面劳动强度过大，另一方面人员易接触药剂造成伤害，因此应采用程控给药机或药剂定量泵来保证。

- 7.8  给风设施

7.8.1 气罐上装设安全阀是为了储气罐内压力超过额定值时及时泄压，防止爆炸。储气罐与供气总管之间装设切断阀，是为了当机组停用检修时切断与总管系统的联系。本条款为新增条款。

7.8.2 离心空气压缩机因自身设计要求，其转子轴承只允许一个方向旋转，且轴承润滑油进口只允许一个方向进油。因此，离心空气压缩机与储气罐之间，应装设止回阀和切断阀，以防止空气倒流。离心空气压缩机在运转过程中，当流量不断减少到某一数值时，供气系统将会产生周期性的气流振荡现象，这种现象称为"喘振"。喘振现象对空气压缩机的运行十分有害，喘振时，噪声加剧，整个机组发生强烈振动，并可能损坏轴承、密封，进而造成严重事故。为防止发生喘振现场，在排气管上设放空管，放空管上设调节阀。该设置避免出现空气流量减少接近机组设定最小流量值时或空气压缩机与储气罐之间的切断阀因误操作而未开启时，放空管将自行开启，将压缩空气排向大气防止发生喘振现象。本条款为新增条款。

- 7.9  过程检测与自动控制

7.9.1 选矿厂作业过程中可能产生剧毒、强腐蚀性气体。如金矿氰化浸出车间可能产生氰化氢气体；浮选作业采用硫酸和硫化钠、磷诺克斯和巯基乙酸钠作调整剂时可能产生硫化氢气体。氰化氢气体浓度为56mg/m3可瞬间致人死亡；硫化氢气体浓度为430mg/m3，人接触后将出现头痛、头晕、步态蹒跚、意识模糊等症状，严重时可发生呼吸困难甚至呼吸、心跳停止。过滤车间采用陶瓷过滤机时，常用浓硝酸进行酸洗。浓硝酸挥发性强，其蒸气对眼睛、呼吸道等粘膜和皮肤有强烈刺激性，浓度大于12ppm（30mg/m3）时可引起肺水肿。浓硝酸与可燃物和还原性物质发生激烈反应，引起火灾和爆炸。为了全面了解和监控有毒、有害气体，在可能产生作业处设置连续自动检测、报警设施。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.9.2 选矿厂使用较多的浓度测量仪表有：同位素浓度计、超声波浓度计、科里奥利密度计等，其中带放射源的同位素浓度计测量结果最稳定、测量精准，仍然获得多数选矿厂使用青睐。同位素浓度计放射源若管理不善，会对人体造成极大危害。从保护涉及使用、操作和维护浓度计、核子秤等仪表的人员角度，规定应配备辐射监测、报警设施。本条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.9.3 选矿厂破碎筛分系统具有工艺流程长，涉及设备种类、数量多的特点。破碎筛分系统各作业物料之间有严格先后顺序，特别事故时，如果人工实施设备开、停操作，可能由于反应不及时将导致事故扩大化。采用自动连锁系统，将不同设备事故状态编制相应连锁保护程序，一旦事故发生将自动实施设备启、停，完成系统保护，大大提高了安全性能。本条款为新增条款。

7.9.4 干燥生产工艺与热相关，通常通过燃煤、蒸汽等热源实现脱水，其显著特点是热害。干燥生产工艺可能涉及干燥设备本体、还涉及除尘设备、供热设备等，整个系统设备多，多数具有高温热害。系统采用自动化连锁控制将保证整个工艺安全，还能体现节约能源、降低劳动强度、改善作业环境。本条款为新增条款。

7.9.5 选矿厂危险部位、关键部位较多、且分散，如果仅通过人员巡视制度和岗位制度将无法保证全覆盖，总会存在空间和时间死角。采用电视监视系统可有效解决该问题，真正确保危险部位、关键部位全天候实时监控，为安全管理提供技术支持。本条款为新增条款。

7.9.6 选矿厂的供水、供电和供气是确保实现功能的重要保障，同时也是能源管控的重点。为了全面了解选矿厂的能耗情况，实现能耗的有效管控，应建立水、电、气的计量系统。该条款符合新工程规范内容“促进能源资源节约利用。”本条款为新增条款。

7.9.7 选矿厂对原矿、精矿、尾矿的品位进行分析并记录是保障生产稳定，降低成本的基础技术工作，是计算矿山回收率、资源利用率和产品产量最直接有效方法。为了实现选矿厂基本功能，实现管理顺畅，应建立相应的计量系统。该条款符合新工程规范内容“促进能源资源节约利用”。本条款为新增条款。

7.10 化验室

7.10.1 选矿厂的原矿、精矿、尾矿产品的化验工作是选矿厂功能必不可少环节，是产品计量系统的重要组成部分。化验室设备配置、功能要求应根据矿石性质、工艺需要设置，例如矿石中含金，应配合试金分析相应设备。化验室从功能上应满足选矿厂和三废排放各种样品采集及分析要求。本条款为修订条款。

7.10.2 选矿厂化验室的分析间应根据元素情况确定，例如金需进行试金分析、铜等硫化物可经原子吸收分析仪测定等。本条款为修订条款。

7.10.3 选矿厂化验工作是日常工作，每个班次均有化验任务，因此其总图布置应靠近选矿厂。天平间的天平称量系统要求精度高，震动对其影响极大，应考虑防震。本条款为修订条款。

7.10.4 选矿厂化验室主要从事化验工作，将涉及到样品的制备、处理等操作。样品处理方法涉及焙烧、蒸馏等操作，可能会产生有害气体，应针对该场所设施局部强制性通风。在化验过程中会产生酸性或碱性废水，通常化验室附近需设立中和池对其废水进行中和，达标排放。化验过程产生的三废处理应进行处理满足环保要求。该条款符合新工程规范内容“生态环境安全”和“人身健康”。本条款为修订条款。

7.11 综合仓库及机修间

7.11.1 综合仓库和机修间均是选矿工程项目的重要辅助设施，其设置情况应根据选矿工艺、检修设计频次、设备进行设置，例如采用重-磁-浮选联合工艺的选矿厂，其综合仓库的备件种类需要考虑的全面。本条款为修订条款。

7.11.2 综合仓库堆存的物料可能涉及备品备件、劳保用品、油脂等材料。其储存应根据材料性质进行分区。综合仓库内备品备件数量应考虑充分，至少应满足一次检修的需要，否则将影响检修按时完成，影响整个选矿厂作业率。本条款为修订条款。

7.11.3 机修车间承担着机器修理的重要任务，搬运需检修的设备是其日常重要工作，因此应设置起重设备。机修车间的面积应由所设置的各检修车间工艺平面配置确定，满足功能需求。本条款为修订条款。

7.11.4 机修车间在生产过程中会使用各种油类物质，生产过程中难免会遗撒汇同地面污水进入排污系统，若不进行油污分离将造成污染，因此针对机修车间的废水应进行收集，经油污分离后外排。本条款为新增条款。

8  选矿厂关闭

- 8.1一般规定

8.1.1 选矿厂关闭应符合国家相关法律、法规和规章的规定，经梳理存在以下四种情况应给予关闭。（1）存在重大安全、环保、职业健康卫生隐患，且整改无望的。安全、环保在国家法规的相应条款中有明确要求，职业健康卫生是人身健康的保障，应给予同等对待。（2）达到建、构筑物设计年限，经鉴定不满足生产要求的。超过服务年限的选矿厂仍使用，存在建、构筑物老化；设备陈旧、落后，生产效率低等特点。这不仅危害人民生命财产安全，也不符合“资源节约利用”的原则。（3）配套矿山资源枯竭、无固定、合法矿石来源的。选矿工程多数为矿山服务，矿石来源是其存在的必要条件，当矿山资源枯竭时或无法保证矿石来源时应给予关闭。（4）不符合国家产业政策规定的。国家产业政策是国家资源保证，其规定须关闭的选矿厂必须严格执行。本条款为新增条款。

8.1.2 矿山关闭应完成有关劳动安全、水土保持、土地复垦和环境保护工作，或者缴清土地复垦和环境保护的有关费用。选矿厂是矿山生产企业之一，是矿山重要组成部分，也应履行相关义务。选矿厂关闭，涉及到资源保护、防范安全隐患、消除环境污染、地理环境治理、土地复垦等一系列工作，选矿厂关闭需要投入大量的人力、物力、财力，且没有直接效益回报。因此，选矿厂关闭必须有资金保障。关闭费用在生产期计提，或选矿厂所有权人预留保证金，专款专用。此条款体现新工程规范内容“公众权益和公共利益”。本条款为新增条款。

8.1.3 部分关闭的选矿厂，其设施及设备仍具有使用价值，经具有资质的机构评估后，在满足安全、卫生、环保的前提下，可用于其他工业项目、或开发成工业旅游项目等。此条款符合新工程规范内容“满足国家经济建设和社会发展”。本条款为新增条款。

8.1.4 部分关闭的选矿厂，已无使用价值，如不拆除，存在安全、环保等隐患。因此，有必要对无使用价值的关闭选矿厂进行拆除，土地复垦，恢复植被。此条款符合新工程规范内容“人民生命财产安全”及“生态环境安全”。本条款为新增条款。

- 8.2拆除准备工作

8.2.1 《矿产资源法》规定矿山关闭必须提出关闭报告及报告的内容，选矿厂是矿山组成部分，选矿厂关闭也应参照矿山关闭程序及内容。选矿厂关闭报告应包括选矿厂竣工图纸、选矿工艺、选矿药剂、选矿设备清单、安全隐患、土地复垦利用、环境保护等资料。为确保选矿厂关闭有序进行，在选矿厂关闭批准书下达之前，不得擅自拆除生产设施或毁坏生产系统。此条款符合新工程规范内容“公众权益和公共利益”。本条款为新增条款。

8.2.2 生产设施、设备、材料、办公器具等固定资产作为企业主要的劳动工具，是生产力水平的重要标志，对企业资产运行的效率与效益发挥着基础作用。选矿厂关闭，应将生产设施、设备、材料和办公器具等固定资产登记造册，对技术资料也应进行登记造册，该部分资料是选矿厂生命周期技术发展的积累和沉淀，是行业内技术革新的体现应给予登记造册，并妥善处置。防止资产流失及国家财力、物力的浪费，防止技术的流失、浪费。此条款符合新工程规范内容“公众权益和公共利益”。本条款为修订条款。

8.2.3 《冶金矿山选矿厂工艺设计规范》和《有色金属选矿厂工艺设计规范》均对生产企业的危险品及剧毒药剂进行了描述，对选矿厂关闭时危险品及剧毒药剂的处理措施未作要求，综合两个标准条款内容针对选矿厂关闭对其进行修订。此条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全、人身健康”。本条款为修订条款。

8.2.4 关闭选矿厂拆除施工前，对矿仓、堆料场、大型设备内存留的物料进行清理，并妥善处理，避免矿产资源浪费，符合新工程规范内容“能源资源节约利用”。同时，选矿厂关闭拆除后，场地要另作他用，残留的物料可能造成二次污染，因此该条款符合新工程规范内容“生态环境安全”。本条款为修订条款。

- 8.3拆除实施

8.3.1 选矿厂拆除施工区域，存在安全隐患，应设安全警示标志并禁止无关人员进入。特别是在关闭与拆除之间的期间，对选矿厂的管理应加强，由于停止生产，人员少，管理容易忽视，本条款规定贴封条，专人值班看护等具体措施。此条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全、人身健康及工程质量安全”。本条款为新增条款。

8.3.2 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 160-2016中规定拆除工程施工应先切断电源、水源和气源，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构应先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。该规范适用于工业和民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。选矿厂作为工业设施，也应适用该规范。在调研过程中了解到的拆除方案也有具体针对此内容的说明和要求，此条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

8.3.3 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 160-2016中规定拆除工程施工，应采取控制扬尘和降低噪声的措施。拆除工程使用的脚手架、安全网，必须由专业人员按专项施工方案搭设，经验收合格后方可使用。该规范适用于工业和民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。选矿厂作为工业设施，针对选矿厂拆除施工现场也应适用该规范。将其总结为“拆除工作必须设置相应的安全设施和环保设施”，此条款符合新工程规范内容“生态环境安全和保障人民生命财产安全”。

《中华人民共和国安去生产法》及《建筑拆除工程安全技术规范》都规定了生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，以及从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。对于关闭的选矿厂拆除施工作业，应确保作业人员安全、环保及工业卫生。此条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全、人身健康”。本条款为修订条款。

8.3.4 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 160-2016中规定拆除工程施工不得立体交叉作业，应对拟拆除结构的稳定状态进行监测，当发现事故隐患时，必须停止作业；同时也规定了对局部拆除影响结构安全的，应先加固再拆除。该规范适用于工业和民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。选矿厂作为工业设施，也应适用该规范。此条款符合新工程规范内容“保障人民生命财产安全”。本条款为修订条款。

- 8.4拆除后续措施

8.4.1 《建筑垃圾处理技术规范》CJJ134-2009中规定建筑垃圾应按不同的产生源、种类、性质进行分别堆放、分流收运，分别处理。建筑垃圾收运、处置全过程严禁混入生活垃圾与危险废物。选矿厂拆除会产生不同种类的建筑垃圾，也应适用该规范。此条款符合新工程规范内容“生态环境安全”。本条款为新增条款。

8.4.2 《建筑垃圾处理技术规范》CJJ134-2009中规定建筑垃圾运输应采用封闭方式，不得遗洒、不得超载，且为强条。针对选矿厂拆除产生的建筑垃圾，也应适用该条款。此条款符合新工程规范内容“生态环境安全”。本条款为修订条款。

8.4.3 《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ 160-2016中规定拆除工程完成后，应将现场清理干净。裸露的场地应采取覆盖、硬化或绿化等防扬尘的措施。该规范适用于工业和民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。选矿厂作为工业设施，也应适用该规范。此条款符合新工程规范内容“生态环境安全”。本条款为修订条款。