工程建设强制性国家规范

《有色轻金属冶炼工程项目规范》

（征求意见稿）

电子邮箱：yanfeiya@163.com。

通信地址：贵州贵阳观山湖区金朱西路2号；邮编：550081。

2020年9月

目  次

1  总 则		1

2	基本规定	2

3	氧化铝冶炼工程	7

4	铝电解冶炼工程	16

5	铝用炭素工程	23

6	镁冶炼工程	28

附：起草说明	32

# 1 总 则

    - 为了在有色轻金属冶炼工程项目中，保障人身健康和生命财产安全，强化环境保护、推进能源和资源节约利用，维护生态环境安全及公众权益和公共利益，并保证工程建设质量、促进产业转型升级、推动行业经济提质增效、提升产业国际竞争力，以及为相关政府提供行业工程项目的监管技术依据。制定本规范。

    - 本规范包括氧化铝冶炼、铝电解冶炼、铝用炭素和镁冶炼行业的有色轻金属冶炼工程项目，内容覆盖工程项目的立项、建设、改造、运行、维护、拆除等全过程周期的技术和管理基本要求。

    - 本规范为全文强制性规范，是有色轻金属冶炼工程的规划、建设、运行管理等过程基本的技术和管理规定，当采用的技术措施与本规范的规定不一致时，必须进行合规性判定。

    - 有色轻金属冶炼工程的规划、建设、运行，除应遵守本规范外，尚应遵守国家现行有关规范的规定。

# 2  基本规定

    - 有色轻金属冶炼工程项目的规划布局应符合国家产业政策和工业发展总体规划、土地利用总体规划、城镇规划、主体功能区规划；应根据资源、能源、环境承载力和市场等条件，合理布局工程项目。

    - 工程项目应严格要素供给和投资管理，遏制盲目扩张和重复建设；应强化资源、能源和环境硬约束，坚持控制总量与优化布局相结合，加快淘汰落后产能和低效产能退出，相关行业的产能利用率应处于80～90%受控范围内；对于进出口贸易企业，应严格控制“两高一资”（高耗能、高污染和资源性产品出口）建设项目。

    - 下列地区或地段不得选为有色轻金属冶炼工程项目的厂址：

- 发震断层和抗震设防烈度为9度或高于9度的地震区；

- 存在泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段；

- 采矿塌陷（错动）区地表界限内、由采矿形成的山体崩落、滚石和飘尘等严重危害地段；

- 爆破危险区界区内；

- 坝或堤决溃后可能淹没的地区，受海啸或湖涌危害的地区；

- 生活饮用水源的卫生防护带内；

- 国家规定的风景区、历史文物古迹保护区；

- 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定的影响范围内；

- 不能确保安全的水库、尾矿库、废料堆场的下游地段；

- 国家重要矿产资源矿藏区；

- 有严重放射性物质的影响区。

    - 工程项目应依法申请并经审批后使用国有土地。征用下列土地的，由国务院批准：

- 永久基本农田；

- 永久基本农田以外的耕地超过三十五公顷的；

- 其他土地超过七十公顷的。

    - 工业项目建设用地应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）规定的以下五项指标：

- 投资强度控制指标；

- 容积率控制指标；

- 工业项目的建筑系数应不低于30%；

- 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；

- 工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。

    - 工业危险（化学）品管控应符合下列规定：

- 禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准和要求的工业产品。

- 列入国家《危险化学品目录》的危险化学品使用单位，危险化学品的储存方式、方法及储存数量应当符合国家标准或国家有关规定。

- 危险化学品使用单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。

- 化学品使用单位应保证员工接触化学品的程度不超过国家或国际标准控制的接触标准或接触限值。危险化学品的从业人员应经过专业技术培训并考核合格。

- 对不再需要的危险化学品和可能残留危险化学品的器具，应依照国家法律和规定进行废弃处置。

    - 石棉制品管控应符合下列规定：

- 建设项目应禁止使用青石棉或含此种纤维的产品，禁止使用角闪石石棉（即蓝石棉）淘汰类建筑产品，应禁止任何形式石棉的散布。

- 使用单位应建立石棉职业病的防控管理制度，应对从业员工进行石棉健康危害知识教育和上岗培训。

- 在可能接触石棉的工作场所，使用单位应采取措施预防职业性接触石棉对健康可能造成的危害，应向员工提供、维修及更换适当的呼吸防护设备和特种防护服。

    - 苯或含苯产品管控应符合下列规定：

- 应采取职业卫生和技术措施，保证对暴露于苯（芳烃苯C6H6）或含苯产品（苯含量超过百分之一）的从业人员进行有效保护。任何装有苯或含苯产品（包括颜料、清漆、涂料、胶合剂、粘着剂、油墨及各种溶剂等）的容器应贴有“苯”及危险标志。

- 使用苯或含苯产品的作业应在密封系统中进行，在暴露于苯或含苯产品的工作场所，应为从业人员提供必备保护用品避免吸入有害苯蒸汽，且暴露时间不得超过4hr，应定期检测以保证空气中苯浓度不超过80mg/m3的最高限值；工作场所空气中的苯容许浓度不得超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GB 2.1规定的职业接触限值。

- 对暴露于苯或含苯产品环境的作业管理人员应进行苯中毒危害的防控教育和上岗培训，并定期进行相关体检和复查。

    - 噪音、振动防控应符合下列规定：

- 企业应建立噪音、振动防控制度和操作规程及进行上岗培训，并应依据技术标准定期对产生噪音和振动的设备进行检修和校准。

- 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。产生噪声的车间，应在控制噪声发生源基础上，对厂房建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。

- 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。

- 工业企业内各类工作场所噪声限值应符合下列规定：

- 各类工作场所噪声限值应符合表2.0.9-1的规定。

表2.0.9-1：               工业企业各类工作场所噪声限值

| 工作场所 | 噪音限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 生产车间 | 85 |
| 车间值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级 | 70 |
| 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房 | 70 |
| 主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室，一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级 | 60 |
| 医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |

- 非噪声工作地点的噪声声级应符合表2.0.9-2的设计规定

表2.0.9-2：         工业企业非噪声工作地点的噪声声级的设计要求

| 地点名称 | 噪音声级dB（A） | 工效限值dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 噪声车间观察（值班）室 | ≤75 | ≤55 |
| 非噪声车间办公室、会议室 | ≤62 |  |
| 主控室、精密加工室 | ≤70 |  |

- 工业企业全身振动强度卫生限值应符合下列规定：

表2.0.9-3：               工业企业全身振动强度卫生限值

| 工作日接触时间(t，h) | 全身振动强度卫生限值(m/s2) |
| --- | --- |
| 4＜t≤8 | 0.62 |
| 2.5＜t≤4 | 1.10 |
| 1.0＜t≤2.5 | 1.40 |
| 0.5＜t≤1.0 | 2.40 |
| t≤0.5 | 3.60 |

# 3氧化铝冶炼工程

    - 工程建设条件应符合下列规定：

- 氧化铝冶炼工程项目应落实铝土矿资源保障、赤泥堆场等外部建设条件。应不断完善国内外铝资源配置和供给体系。

- 氧化铝冶炼工程项目规划阶段的干法赤泥堆场总库容应能堆存20年以上或满足氧化铝厂生产年限内与规划产能匹配的赤泥堆存量要求；设计阶段的干法赤泥堆场有效容积应能堆存10年以上或满足氧化铝厂设计产能匹配的赤泥堆存量要求。

    - 主要资源消耗应符合下列规定：

- 工程配套的铝土矿资源合理利用指标：

- 开采回采率

（1）露天开采。铝土矿露天矿山开采回采率应不低于92%。

（2）地下开采。依据铝土矿的矿体厚度和铝硅比值（A/S）不同，铝土矿地下矿山开采回采率应达到表3.0.2-1的指标要求。

表3.0.2-1     铝土矿地下矿山开采回采率指标要求       单位：%

| 矿体厚度（m） | A/S≥10 | 10＞A/S＞5 | A/S≤5 |
| --- | --- | --- | --- |
| H ≥5 | 88 | 80 | 75 |
| 5＞H＞2 | 80 | 75 | 72 |
| H≤2 | 75 | 72 | 70 |

- 选矿回收率

根据铝土矿矿石类型和铝硅比值（A/S）不同，其选矿回收率应达到表3.0.2-2的指标要求。

表3.0.2-2    铝土矿选矿回收率指标要求

| 矿石类型 | 铝硅比 | 选矿回收率(%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积型 |  | 95 | 要求含泥率≤3.0% |
| 沉积型 | A/S ≥5 | 80 | 要求富集比达到1.8，尾矿铝硅比小于1.5。 |
|  | 5＞A/S＞3 | 76 |  |
|  | A/S≤3 | 72 |  |

- 综合利用

沉积型铝土矿常共生铁矿、硫铁矿、熔剂灰岩、煤矿、高岭土、陶瓷土、铁矾土等多种有用矿产，应加强综合评价与回收利用。

- 利用铝土矿铝硅比（A/S）＞7的氧化铝企业，氧化铝综合回收率应达到80%以上，利用铝土矿原矿(或选精矿)5.5≤A/S≤7生产氧化铝的项目，氧化铝综合回收率应达到75%以上；使用矿石A/S＜5.5生产氧化铝的项目，应采用先进可靠技术尽可能提高氧化铝综合回收率。

- 氧化铝生产企业取水定额应符合下列规定：

表3.0.2-3     氧化铝生产企业取水定额控制指标

| 工艺分类 | 单位产品取水量定额，m3/t |
| --- | --- |
|  | 先进值 | 新建企业 |
| 拜耳法 | 1.5* | 2.5 |
| 烧结法 | 3.0 | 4.0 |
| 联合法 | 2.0 | 3.0 |
| 备注 | *表示国际领先水平的先进数据。 |

    - 工程选址应符合下列规定：

- 建设工程必须对遭受地质灾害的危险性和工程建设引发地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、地裂缝和地面沉降等）的危险性做出评价，并提出具体的防治措施。

- 厂址位于山区的山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施，并应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估。

- 墙地设计标高应高于设计频率水位0.5m，当有波浪侵袭和壅水现象时，尚应加上波浪侵袭高度和壅水高度。

    - 重要设施、设备生产安全应符合下列规定：

- 管道内介质具有毒性、易燃、易爆性质时，严禁穿越与管道无关的建筑物、生产装置或贮罐等。火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置，架空供电线严禁跨越罐区。

下列管线严禁共沟敷设：

        - 可燃气体管、易燃液体管及易爆、有毒、有腐蚀性介质的管道。

        - 氧气管与易燃、可燃液体管。

        - 消防水管与火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体、易燃易爆气体、可燃气体、助燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道。

        - 电力电缆、通信电缆与可燃气体管。

- 企业对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转。企业在使用酸、碱的作业场所，应当采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施。各种槽罐、厂房、管道架等不应超额定荷载。

- 存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应当设置明显的安全警示标志。对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度。

- 熟料窑、饲料泵、赤泥外排高压泵、压煮溶出饲料泵等应设置压力检测、超压报警、自动停车等安全装置。煤粉制备系统应设置灭火设施，并配置灭火器。煤粉仓、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉经过的管道上都应设置防爆装置。

- 固体输送设备（皮带、传送带、板式输送机、斗式提升机、链条机、螺旋输送机等）应设置启停用警铃、电气联锁和事故急停装置等。碱粉贮存场所应设置机械化吊卸和搬运设施。

- 蒸汽缓冲器、压煮器、管道化溶出装置、蒸发器、脱硅机、压缩空气储罐、真空罐等压力容器应符合国家安全技术标准、规程要求，各种安全附件（安全阀、防爆膜、压力表、温度表、报警器等）应齐全可靠。

- 溶出系统的换热器、溶出器和自蒸发器上都应设合理、安全、可靠的不凝气排出设施。

- 槽罐应设置液面指示装置和防止冒槽的溢流装置；槽罐顶应设置专门的安全通道；槽罐区应设围堰，地沟加盖板。

- 重油库、槽区、柴油罐、高压油泵房应有完善的防火和灭火设施；油罐组周围应设防火堤；卸油系统应采用密闭管道系统；油罐应设有通入惰性气体的灭火接口。

- 在人员有可能接触到的蒸汽管道、高温料浆设施应采取有效的隔热和隔离防护措施。

- 赤泥堆场应根据堆场的等级，坝址所处地区的抗震设防烈度进行坝体抗滑稳定计算。

    - 环境保护应符合下列规定：

- 任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。

- 氧化铝厂应设置赤泥排放堆场。赤泥堆场应符合堆存、防洪的要求，并应满足环保对防渗的要求。干法赤泥堆场应设置防渗层和可靠的排洪设施，并应满足在设计洪水条件下防洪安全和正常生产的要求。

- 含有害、有毒物质的废料场，应选在地下水位较低和不受地面水穿流的地段，应采取防扬散、防流失和其他防止污染的措施。

- 危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与储存。含第一类污染物且浓度超标污水的收集、输送沟渠和检查井、收集池等应防渗、防腐；含第一类污染物且浓度超标的污水严禁排入渗井、渗坑、溶洞或废矿井。

- 企业应当按照排污许可证的要求排放污染物，未取得排污许可证的，不得排放污染物。。

    - 氧化铝企业环境保护主要控制指标应符合下列规定：

- 氧化铝生产企业的大气污染物排放控制指标

表3.0.6-1               氧化铝生产企业大气污染物排放控制指标

| 序号 | 污染环节 | 排放控制限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |  |
| 1 | 破碎、筛分、转运 | 50 | —— | —— | 净化设施后的排气管道 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
| 2 | 熟料烧成窑 | 100 | 400 | —— |  |
| 3 | 氢氧化铝焙烧炉 | 50 | 400 | —— |  |
| 4 | 原料加工、运输 | 50 | —— | —— |  |
| 5 | 氧化铝贮运 | 30 | —— | —— |  |
| 6 | 其它 | 50 | 400 | —— |  |
| 7 | 循环流化床锅炉 | 30 | 400 | 200 | 《火电厂大气污染物排放标准》 GB 13223 |
| 8 | 无组织排放 | 2.0 | 0.5 | —— | 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点。 《大气污染物排放标准》GB 16297 |
| 备注 | 氧化铝生产企业的排气筒高度应不低于40米，烧成窑排气筒高度应不低于60米，其它排气筒高度应不低于15米，排气筒半径200米范围内有建筑物时，排气筒应高出最高建筑物5米以上。 |

- 氧化铝生产企业的水污染物排放控制指标

表3.0.6-2               氧化铝生产企业水污染物排放控制指标

| 污染物 | 控制指标 | 排放控制限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | 0.5 m3/t-Al2O3 | 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 悬浮物 | 50mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  | PH | 6～9 |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | 8mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  | 总氮（以N计） | 20mg/L |  |
|  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区(含热电系统)生活污水(无煤气生产系统)的总和。 |

- 当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统。

- 熟料烧成窑、氢氧化铝焙烧炉必须设置烟气除尘设施。

- 氧化铝企业主要危险废物控制

氧化铝生产企业主要危险废弃物鉴别指标如下表：

表3.0.6-3              氧化铝生产企业主要危险废弃物鉴别指标

| 废物类型 | 鉴别项目 | 控制指标 | 相关政策法规和标准规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝厂： 赤泥 煤焦油 含酚泥 废机油 酸碱浸出渣 | pH值 | pH≤2.0或≥12.5 | 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB5085.1) |
|  | 无机氟化物(不包括氟化钙) | ≤100mg/L | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 (GB 5085.3) |
|  | 镉及其无机化合物(按Cd计) | ≤0.3 mg/L | 《有色金属工业固体废弃物污染控制标准》(GB 5085) |
|  | 汞及其化合物(按Hg计) | ≤0.05mg/L |  |
|  | 砷及其化合物(按As计) | ≤1.5 mg/L |  |
|  | 六价铬化合物(按Cr＋6计) | ≤0.05mg/L |  |
|  | 铅及其化合物(按Pb计) | ≤3.0mg/L |  |
|  | 铜及其化合物(按Cu计) | ≤50 mg/L |  |
|  | 锌及其化合物(按Zn计) | ≤50mg/L |  |
|  | 镍及其化合物(按Ni计) | ≤25 mg/L |  |
|  | 铍及其化合物(按Be计) | ≤0.1mg/L |  |
|  | 剧毒物质含量 | ≤0.1% | 《危险废物鉴别标准 毒性物质鉴别》 (GB 5085.6) |
|  | 有毒物质含量 | ≤3% |  |
|  | 致癌物质含量 | ≤0.1% |  |
|  | 致突变物质含量 | ≤0.1% |  |
|  | 生殖毒性物质含量 | ≤0.5% |  |
|  | 五氯酚 | ≤50mg/L |  |
|  | 苯酚 | ≤3mg/L |  |
|  | 2,4二氯苯酚 | ≤6mg/L |  |
|  | 2,4,6二氯苯酚 | ≤6mg/L |  |

- 氧化铝企业应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085对排放的废弃物进行鉴别，如经鉴别属于危险废弃物，则固废及其堆存应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的要求进行处置，如经鉴别不属于危险废物，则固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的要求进行处置。

- 氧化铝企业的有害固体废物安全土地填筑应符合《有色金属工业固体废弃物污染控制标准》GB 5085的规定。

- 氧化铝企业废弃的放射性污染物分类鉴别应符合现行的国家标准《放射性废物分类》GB 9133的规定，经鉴别属于放射性污染物的处置应按现行的《放射性废物管理规定》GB14500及其相关法规执行。

    - 节能管理应符合下列规定：

- 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

- 禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。

    - 氧化铝能源消耗应符合下列规定：

- 企业应加强能源计量管理。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的要求。生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。

- 氧化铝生产单位产品能耗限额应符合下表的规定：

表3.0.8-1          氧化铝生产企业的单位产品能耗限额等级(kgce／t)

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拜耳法 | 其他工艺* | 拜耳法 | 其他工艺* | 拜耳法 | 其他工艺* |
| 工艺能耗 | ≤370 | ≤650 | ≤400 | ≤700 | ≤470 | ≤750 |
| 综合能耗 | ≤400 | ≤700 | ≤430 | ≤750 | ≤500 | ≤800 |

注：本标准参照国家标准《氧化铝单位产品能源消耗限额》(GB25327)执行；

## *指烧结法工艺与联合法工艺，不包括高铝粉煤灰提取氧化铝等生产工艺。

    - 资源综合利用应符合下列规定：

- 应优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备；应按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用；应对生产过程中产生的废水进行再生利用。

- 应当采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产生的余热、余压等进行综合利用。

- 禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料。

- 氧化铝企业的综合利用控制指标应符合下表规定：

表3.0.9-1               氧化铝生建设项目的综合利用控制指标

| 污染物 | 末端控制指标 | 相关法规、标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 先进值 | 控制值 |  |
| 赤泥综合利用率 | ≥20% | ≥10% | 《赤泥综合利用指导意见》(工信部联节〔2010〕401号) |
| 炉窑灰渣利用率 | —— | ≥73% | 《工业绿色发展规划(2016-2020年)》工信部规〔2016〕225号 |
| 工业用水重复利用率 | ≥96% | ≥93% | 《清洁生产标准 氧化铝业》（HJ473-2009） |
| 赤泥回水利用率 |  | ≥100% |  |
| 二次蒸汽利用率 |  | ≥100% |  |
| 蒸汽冷凝水利用率 |  | ≥100% |  |

    - 氧化铝冶炼生态环境保护应符合下列规定：

- 生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。实施土地复垦工程应当遵守土地复垦国家标准；没有国家标准的，应当遵守土地复垦行业标准。复垦的土地应当优先用于农业。

- 下列损毁土地由土地复垦义务人负责复垦：

      - 露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地；

      - 地下采矿等造成地表塌陷的土地；

      - 堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地；

      - 能源、交通、水利等基础设施建设和其他生产建设活动临时占用所损毁的土地。

- 已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须及时做好土地复垦。

- 新建、改扩建的有色工业企业排水应执行国家、地方和行业的污染物排放标准。严禁未达标废水排入受纳水体。

# 4 铝电解冶炼工程

    - 铝电解冶炼工程建设条件

- 铝电解工程项目应落实氧化铝、电力、水资源长期稳定供应等内外部条件。

- 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施。企业布局的防护等级和防洪标准应符合下表4.0.1-1的规定：

表4.0.1-1               工矿企业总体布局的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 工矿企业规模 | 防洪标准[重现期（年）] |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大型 | 200～100 |
| Ⅱ | 大型 | 100～50 |
| Ⅲ | 中型 | 50～20 |
| Ⅳ | 小型 | 20～10 |
| 注： | 各类工矿企业的规模按国家现行规定划分。 |

- 铝电解(含铝电解精炼)供配电系统属于一级电力负荷，应采用双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。

- 铝电解工程项目严禁采用自焙阳极铝电解槽淘汰类工艺装备，应采用160kA及以上预焙槽；不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺。禁止采用6000千伏安及以下的整流变压器。

    - 主要资源消耗指标应符合下列规定：

- 铝电解企业氧化铝单耗原则上应低于1920千克/吨铝，原铝液消耗氟化盐应低于18千克/吨铝，炭阳极净耗应低于410千克/吨铝。

- 铝电解生产企业的取水量定额应符合下列规定：

表4.0.2-1     新建铝电解生产企业的取水定额控制指标

| 工艺分类 | 单位产品取水量定额，m3/t |
| --- | --- |
|  | 单位电解原铝液取水量，m3/t | 单位重融铝锭取水量，m3/t |
| 先进企业 | 1.3 | 1.7 |
| 新建企业 | 2.5 | 3.0 |
| 现有企业 | 3.5 | 4.0 |
| 备注 | 国家标准《取水定额 第16部分：电解铝生产》（GB/T18916.16） |

    - 主要能源消耗指标应符合下列规定：

- 电解铝企业铝液综合交流电耗应不大于13500千瓦时/吨（不含脱硫脱硝），折标准煤为≤1.65915吨标准煤/吨铝。

- 铝电解槽的电流效率应不低于91%。

    - 铝电解冶炼生产安全应符合下列规定：

- 厂址应具备良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地等不良地质及地下水位高且具备侵蚀性的地区，并按地震烈度等级标准设防。厂区边缘与居民区之间，应设置卫生防护带或绿化带距离，在此距离内，不应该设置居民用房屋。

- 总降压变电所应单独设围墙，且不应与产生水雾、有害气体、有剧烈振动的建（构）筑物靠近。高压配电线路不应跨越屋顶为燃烧材料的建筑物。

- 室外变、配电装置应位于产生粉尘的排土场、堆煤场、散装物料装卸场等常年最小频率风向的下风侧。防护距离应大于30m。当在常年盛行风向的下风侧时，防护距离应大于50m。

- 整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。供电整流机组必须设置自动灭火消防系统。

- 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下应设置防止漏炉高温液体外流的挡铝墙或围堰。

- 电解槽上部机构水平母线应设置限位保护装置、电压异常报警装置、并采取离极保护措施。

- 电解槽应采用可靠的电气绝缘装置和材料（干燥状态），槽壳各部件之间的绝缘值应不小于0.5MΩ，槽上部机构、铝电解多功能机组的各部位之间的绝缘值不小于2MΩ。

- 所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统。产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。产生或使用有毒有害气体的场所，应按规定设置气体泄漏检测、报警装置。

- 储运高温铝液的运输车辆，应设置防铝液泄漏到驾驶室的挡板，禁止使用汽油车辆；运输过程中，应制定防止铝液溢出的运输安全控制措施；铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在周围应设置防止铝液遇水爆炸的挡铝围堰。

- 使用煤气、天然气、液化气等的燃烧装置，应有煤气、天然气、液化气紧急切断阀，以及火灾、超敏度气体报警器。

- 铸造成品堆垛必须堆放到指定地点，堆垛高度应符合相关标准要求。

- 电感应化铁炉应有漏炉报警装置，且应设事故地坑。

    - 铝电解冶炼环境保护应符合下列规定：

- 企业应取得生态环境主管部门的环境影响评价报告的批复并通过验收，应遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系。

- 企业应按《排污单位自行监测技术指南有色金属冶炼》HJ 989等相关标准规范开展自行监测，其中，应安装、使用自动监测设备的，须依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保障监测设备正常运行。

    - 铝电解工程项目主要污染物控制应符合下列规定：

- 铝电解生产企业的大气污染物排放控制指标

表4.0.6-1：            电解铝生产企业大气污染物排放控制指标

| 序号 | 污染环节 | 控制标准限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氟化物(以F计) mg/m3 |  |
| 1 | 铝电解槽烟气净化 | 20 | 150 | 3.0 （全氟≤0.6kg/t） | 污染物净化实施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
| 2 | 氧化铝、氟化铝贮运 | 30 | —— | —— |  |
| 3 | 电解质破碎 | 50 | —— | —— |  |
| 4 | 其它 | 50 | 400 | —— |  |
| 5 | 无组织排放 | 1.0 | 0.4 | 20μg/m3 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。《大气污染物排放标准》GB 16297 |
|  |  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 6 | 铝电解烟气净化系统的排气筒高度不得低于40m. | 《铝工业污染物排放标准》GB25465-2010 |

- 铝电解生产企业的水污染物排放控制指标

表4.0.6-2：               电解铝生产企业废水污染物排放控制指标

| 污染环节 | 污染物 | 控制指标 | 控制标准限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程 | 废水 | 废水排放量 | ≤2.5m3/t-Al | 《取水定额 第16部分：电解铝生产》（GB/T 18916.16） |
|  |  | 悬浮物 | 50mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  |  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  |  | PH | 6～9 |  |
|  |  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  |  | 氨氮（以N计） | 8mg/L |  |
|  |  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  |  | 总氮（以N计） | 20mg/L |  |
|  |  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和，本规范主要指新建企业。 |

- 电解铝生产企业的固体废物排放控制指标

表4.0.6-3：              电解铝生产企业的固体危废物鉴别及排放控制指标

| 污染环节 | 污染物 | 先进值 | 限值 | 相关政策法规和标准规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解槽大修渣、残阳极 危废鉴别 | 浸出无机氟化物(不包括氟化钙) | ≤10mg/L | ≤100mg/L | 国际铝协(IAI)《电解铝大修渣可持续管理导则》《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB508.3) |
|  | 浸出氰化物浓度 | ≤0.5mg/L | ≤5mg/L |  |
| 铸造车间浮渣 |  |  |  | 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号) |
| 电解铝固废综合利用 | 炉修渣利用率 | —— | ≥73% | 《大宗固体废物综合利用实施方案》（发改环资〔2011〕2919号） |
|  | 废铝灰渣利用率 |  |  |  |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | —— | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) |
| 备注 | 表中先进值为国际标准，限值为国内标准； |

- 铝电解槽大修渣、残阳极及铸造车间浮渣（铝灰渣）等固体废弃物应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085进行鉴别，如经鉴别属于危险固废，则应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597要求进行处置；如经鉴别不属于危险固废，则应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599要求进行处置。

    - 铝电解设施环境保护技术规定

- 铝电解槽必须设置烟气氟化物和粉尘治理设施。每套电解槽烟气净化系统的排烟风机不得少于两台，且应相互备用或单独设置备用风机。

- 固废贮存场所必须设置围堰、事故池及事故后处理设施，围堰、地面及事故池应防渗、防腐。露天场所应防雨。危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与贮存。

- 当固废贮存、处置场天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采取天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

- 一般固体废物贮存、处置场的渗滤液水质应达到《污水综合排放标准》GB 8978标准后方可排放。

- 企业应以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，控制工业过程温室气体排放。电解铝生产温室气体排放应符合下列规定：

表4.0.7-1             电解铝生产企业阳极效应及其全氟化碳排放控制指标

| 排放源 | 控制指标 | 排放限额 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝电解槽 | 阳极效应系数 | ≤0.03 次/日·槽 | 《铝工业“十二五”发展规划》 |
|  | 阳极效应期间全氟化碳(含CF4和C2F6)排放量 | ≤0.14kgCF4/t-Al ≤0.018kgC2F6/t-Al | 联合国气候变化框架公约批准的《铝电解设施阳极效应PFC减排量-批准的基准方法AM0030》 |
| 备注 | CF4和C2F6是《联合国气候变化框架公约》明确的温室气体“全氟化碳PFCs”的主要成分。 |

    - 铝电解冶炼能源节约应符合下列规定：

- 新建、改建或扩建项目必须采用节约能源的新工艺、新技术和设备，严禁采用能耗高的工艺和国家已公布淘汰的机电产品。

- 企业的能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关要求

- 用能设备的设计、安装和使用应满足《企业能耗计量与测试导则》GB/T 6422、《节能监测技术通则》GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求。

    - 铝电解冶炼资源综合利用应符合下列规定：

- 严禁未达标废水排入受纳水体；通用设备冷却水应循环利用，工业水重复利用率应不低于95%；一般工业固体废物综合利用率应不低于73%。

- 铝电解企业废物回收利用主要控制指标

铝电解冶炼企业废物回收利用应符合下列主要评价指标：

表4.0.9-1             铝电解冶炼企业的资源综合利用主要评价指标

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、废物回收利用指标 |
| 1.集气效率/(%) | ≥98 | ≥96 | ≥95 |
| 2.净化效率/（%） | ≥99 | ≥98 | ≥97 |
| 3.废电解质 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 4.废阳极 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 5.冷却水 | 100%循环利用 | 100%循环利用 | 100%循环利用 |

# 5 铝用炭素工程

    - 禁止建设产能在8万吨/年以下的预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下的普通炭阴极炭块生产线。禁止建设产能在10万吨/年以下的独立铝用炭素项目

    - 主要资源消耗指标应符合下列规定：

- 铝用炭阳极系统的新水消耗应符合下表的规定

表5.0.2-1            铝用炭阳极系统的新水消耗主要控制指标

| 项目 | 单位 | 新建企业 | 改、扩建企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套有余热发电系统 | m3/吨阳极 | ≤6 | ≤8 |
| 无余热发电系统 | m3/吨阳极 | ≤0.6 | ≤0.8 |

- 铝用炭阴极系统的新水消耗应符合下表的规定

表5.0.2-2            铝用炭阴极系统的新水消耗主要控制指标

| 项目 | 单位 | 新建企业 | 改、扩建企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石墨质阴极（含电煅烧炉） | m3/吨阳极 | ≤5 | ≤7 |
| 石墨化阴极 | m3/吨阳极 | ≤6 | ≤8 |

    - 主要能源消耗指标应符合下列规定：

铝用炭素系统的炭块单位产品能耗应符合下表的规定：

表5.0.3-1       铝用炭块单位产品能耗限额准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限额准入值（kgce/t） | 单位产品电耗准入值（kW·h/t） |
| --- | --- | --- |
|  | 电力折标准煤系数取等价值 | 电力折标准煤系数取当量值 |  |
| 炭块 | 普通炭块 | ≤1300 | ≤1200 | —— |
|  | （半）石墨质炭块 | ≤1450 | ≤1280 | —— |
|  | 微孔炭块 | ≤1650 | ≤1460 | —— |

    - 铝用炭素安全生产应符合下列规定：

- 重要厂房（车间）的地坪应设置宽度不小于1.5m的安全人行通道，安全人行通道应有明显的标志分界线；疏散通道应有明显的逃生标志，疏散通道的楼梯最小宽度不小于1.1m，确实达不到1.1m时，须有第二条逃生通道。车间厂房紧急出入口、通道、走廊、楼梯应设有逃生指示灯、应急照明。

- 生产设备之间，设备与建（构）筑物之间应留有满足生产、操作、检修所需的安全距离。

- 蒸汽、重油、热媒、沥青等管道及存储装置应设有可靠的隔热层。沥青库、电除尘器、煤气发生站和热媒锅炉房等，应设有防火、防爆设施。

- 振动成型机基础应设防振措施，振动台和操作台必须分开，严禁两者接触，外围1m处应安装栅栏，振动子应密封消音。

- 浸渍罐等液压及液压蓄势罐和其他压力容器的设计、制造和使用，应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。

- 振动成型机基础应采用防振措施，振动台和操作台必须分开，严禁两者接触，外围1m处应安装栅栏，振动子应密封消音。

- 液压机挤出口正前方，应设安全挡板。液压机运转中禁止润滑，挡板、剪刀运转时，禁止掏料。管路有压力时，禁止修理液压机或拆卸阀门。

- 炭块加工应有良好的吊装卡定工具和防滑设施。链式辊道炭块输送机必须安设防止炭块跑偏的导向栅栏。辊道运行中严禁吊运炭块、电极等。

- 炭块、侧块应纵横交错堆垛，最多不得超过8层，长度小于600mm的不得超过6层。产品堆放两端头伸缩应保持在100mm内，堆垛内的产品间不得悬空。焙烧与石墨化制品的堆放，垛与垛之间的平行距离不应小于0.5～1.0m；垛与房墙的间距不应小于0.7～1.0m。

- 焙烧、石墨化等车间的起重机司机室，应采取隔热、降温和防尘措施。在沥青熔化等存在粉尘或有害气体场所使用的起重机司机室，应设有防尘、防毒设施。

    - 铝用炭素环境保护应符合下列规定：

- 当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统。

- 各种锅炉、炉窑、冶炼等装置排放的烟气，必须设有除尘、净化设施。沥青熔化应密闭，沥青熔化槽、干燥器和破碎机应设通风除尘、烟气净化设施。

- 生产装置及辅助设施、作业场所、污水处理设施等排出的各种废渣（液），必须收集并进行处理，不得采取任何方式排入自然水体或任意抛弃。

- 铝用炭素建设项目主要污染物控制应符合下列规定：

- 铝用炭素生产企业的大气污染物排放控制指标

表5.0.6-1              铝用炭素生产企业大气污染物排放控制标准

| 污染环节 | 排放浓度限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氟化氢 mg/m3 | 沥青烟 mg/m3 | 苯并(a)比 mg/m3 |  |
| 阳极焙烧炉 | 120 | 700 | 100 | 40 | 0.30×10-3 | 净化设施后的排气筒 《大气污染物排放标准》GB 16297-1996 |
| 煅烧窑(炉) |  |  |  |  |  |  |
| 沥青熔化 |  |  |  |  |  |  |
| 生阳极制造* |  |  |  |  |  |  |
| 阳极组装及残极破碎 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 | 1.0 | 0.5 | 0.20 | —— | 0.008μg/m3 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。 |
|  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 备注 | 阳极焙烧炉的排气筒高度应不低于50m，其他排气筒高度应不低于15米，排气筒应高出半径200米范围的建筑物5米以上。 |

- 铝用炭素生产企业的水污染物排放控制指标

表5.0.6-2               铝用炭素生产企业水污染物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | ≤2.0m3/t-C | 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 悬浮物 | 10mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  | 石油类 | 5mg/L |  |
|  | PH | 6～9 |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | 5mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  | 总氮（以N计） | 15mg/L |  |
|  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和 |

- 铝用炭素生产企业的固体废物排放控制要求

表5.0.6-3              铝用炭素生产企业的固体废物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放控制要求 | 监控位置及相关政策法规 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成型、焙烧车间 | 不合格品 | 100%回收利用 | 《建设项目环境保护设计规定》（国环字第002号） |
|  | 含沥青焦油液 |  |  |
|  | 石油类固废排放量 | ≤0.01kg/t | 《铝行业清洁生产评价指标体系（试行）》 |
| 煅烧脱硫塔 | 脱硫石膏综合利用率 | ≥60% | 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》 |
| 工业炉窑 | 大修废料综合利用率 | ≥73% | 《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号） |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 备注 | 有害固体废物鉴别应符合《危险废物鉴别标准》（GB 5085）的规定。 |

- 铝用炭素生产排放的危险废物（如废焦油、废机油、废润滑油、废液压油等）应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085进行鉴别，危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597要求统一修建固定堆放场，采用封闭式容器收集管理，并交由有资质的单位进行处置。

- 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

    - 铝用炭素能源节约应符合下列规定：

铝用（炭阳极、炭阴极）项目的单位产品综合能耗指标应符合下表的规定：

表5.0.6-1：             预焙阳极制品焙烧工序单位能耗指标(kgce／t)

| 项目类型 | 工序 | 能耗指标 | 相关标准规范 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 预焙阳极 | 煅烧工序 | 1140 | 1200 | 1230 | 《有色金属冶炼厂节能设计规范》（GB 50919-2013） |
|  | 成型工序 | 130 | 160 | 180 |  |
|  | 组装工序 | 9 | 11 | 13 |  |
| 铝用炭阴极 | 系统 | 1634 | 1749 | 1932 |  |

    - 铝用炭素资源综合利用应符合下列规定：

- 铝用炭素企业的工业水重复利用率应不低于90%。一般工业固体废物综合利用率应不低于73%。

- 煅烧工序的烟气应设置余热回收装置。工业炉窑烟气余热回收利用的控制指标见表5.0.7-1。

表5.0.7-1                   工业炉窑烟气余热资源回收率控制指标

| 烟气出炉温度 ℃ | 使用低发热量燃料时 | 使用高发热量燃料时 |
| --- | --- | --- |
|  | 余热资源回收率，% | 排气温度 ℃ | 预热空气温度，℃ | 余热资源回收率，% | 排气温度，℃ | 预热空气温度，℃ |
| 500 | 20 | 350 | 250 | 22 | 340 | 220 |
| 600 | 23 | 400 | 250 | 27 | 380 | 220 |
| 700 | 24 | 460 | 300 | 27 | 440 | 260 |
| 800 | 24 | 530 | 350 | 28 | 510 | 300 |
| 900 | 26 | 580 | 350 | 28 | 560 | 300 |
| 1000 | 26 | 670 | 400 | 28 | 650 | 350 |
| >1000 | 26～48 | 710～470 | ≥450 | 30～55 | 670～400 | ≥400 |

# 6 镁冶炼工程

    - 建设条件与性能应符合下列规定：

- 镁冶炼改造、扩建项目的生产能力应不低于2万吨/年；镁及镁合金新建项目的生产能力应不低于5万吨/年；现有镁冶炼企业生产能力准入规模应不低于1.5万吨/年。

- 新建镁及镁合金项目应选择符合镁冶炼要求的白云石资源，采用热法炼镁（不含电解法镁冶炼）且生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统。其工艺技术指标为：还原镁收率≥80%、硅铁中硅利用率≥70%、粗镁精炼收率≥95%。

- 镁冶炼工艺装备技术。应采用节能环保型回转窑，并利用余热；配料制球系统应采用微机配料，实现机械化操作，全封闭输料；应采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用气有计量，实现机械化出渣；精炼系统应采用坩埚熔化，用气体燃料；合金用电炉保温，连铸机浇注，有气体保护；所有炉窑应采用PCL或DCS计算机远程控制系统。

    - 镁冶炼安全生产应符合下列规定：

- 镁冶炼车间应具有良好通风条件，熔化炉、铸造设备上方不应设置存在滴漏水隐患的设施，车间不应使用自动喷淋装置。

- 精炼车间应为单层建筑，应使用耐腐蚀不可燃材料。

- 镁及镁合金燃烧时不应使用水、泡沫灭火器、四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器。精炼车间应配备D级灭火器。

- 镁粉车间应位于厂区边缘地带或厂外独立区域内，并应单独成区，设置围墙。镁粉车间应位于厂区常年最小频率风向的上风侧。铝粉、镁粉车间的防爆安全泄压面不应面对主要运输线路、车间、重要设施或人员集中场所。

- 镁粉车间总平面布置时应满足以下要求：

- 镁粉加工厂与居民区、重要公路、非本厂专用铁路、高压输电线路等之间的距离应大于100m。

- 厂房的布置应便于房内人员疏散，不应布置成封闭的或半封闭的“口”字形或“门”字形等。

- 不同的生产工序应分别布置在至少相距15m的单独厂房中。当两厂房的间距小于15m时，其相向墙面中至少应有一面墙能承受表压14kPa的爆炸压力，且墙壁不得承重，不得有开口。

- 电动机、操作盘（台）等应在无粉尘爆炸危险的单独房间内。

- 库房布置应远离生产厂房。库房与生产厂房之间应有隔离带或隔离墙。隔离带宽度不应小于30m，并应用走廊连接；隔离墙应采用耐侧压、不承重结构。

- 厂（库）两侧应设有宽度不小于4m的消防车道。当厂（库）房两侧无车道时，应沿厂（库）房两侧保留宽度不小于6m的平坦空地。尽头式消防车道应设不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道路面净宽及距建筑物的净高均不应小于4m。

- 厂区周围应采取必要的安全措施，无关人员不得进入。

- 氢氧站应有单独场地，并应设围墙或栅栏。储气罐的位置应便于操作人员观察。

- 液氨储罐、实瓶库及灌装站的布置应符合下列规定：

- 大型液氨储罐、实瓶库、灌装站与人员集中场所的间距不得小于50m，小型的不得小于25m。常压低温液氨储罐宜设防护堤，堤内的有效容积应为所围储罐容积的75％。实瓶库应设有装车站台。

- 应布置在厂区常年最小频率风向的上风侧及地势较低的开阔地带，自成一区、设围墙，并应远离厂区主要道路、易燃易爆生产车间、储存或装卸设施的距离不得小于50m；地上液氯储罐的地坪应低于周围地坪0.3m～0.5m，或可在储罐周围筑起高于地坪0.3m～0.5m的挡水墙。

- 不应将燃料或潮湿的粗镁存入粗镁库。粗镁应存放在干燥环境，应避免与溶剂及其他氯化物和腐蚀性物料存放在一起。添加中间合金及其他原料时应预热，在确保干燥后方可加入镁液中。

    - 镁冶炼环境保护应符合下列规定：

- 在原料处理、转运、熔炼、加工等过程中所有产生粉尘的部位，必须配备收尘及烟气净化装置，安装环保部门认可的烟气在线监测装置。精炼车间应配有烟气收集及回收装置。

- 镁冶炼生产企业的污染物排放控制指标

- 新建镁冶炼生产企业的大气污染物排放控制指标

表6.0.3-1：            新建镁冶炼生产企业大气污染物排放控制标准

| 污染环节 | 排放浓度限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氯气 mg/m3 | 氯化氢 mg/m3 | 氮氧化物 mg/m3 |  |
| 原料制备 | 150 | 400 | 65 | 100 | 240 | 车间或生产设施排气筒 《大气污染物排放标准》GB 16297-1996 |
| 煅烧炉 |  |  |  |  |  |  |
| 还原炉 |  |  |  |  |  |  |
| 精炼 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 | 1.0 | 0.5 | 0.40 | 0.20 | 0.12 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。 |
|  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 备注 | 排放氯气的排气筒高度应不低于25m，其他排气筒高度应不低于15米，排气筒应高出半径200米范围的建筑物5米以上。 |

- 镁冶炼生产企业的水污染物排放控制指标

表6.0.3-2：               镁冶炼生产企业水污染物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 直接排放限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建企业 | 现有企业 |  |
| 废水 | 废水排放量 | ≤1.0m3/t | ≤1.5m3/t | 污染物排放监控位置 《镁、钛工业污染物排放标准》GB25468-2010 |
|  | 悬浮物 | 30mg/L | 70mg/L |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 60mg/L | 100mg/L |  |
|  | 石油类 | 3mg/L | 8mg/L |  |
|  | 总氮 | 15mg/L | 20mg/L |  |
|  | 总磷 | 1.0mg/L | 1.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | 8mg/L | 15mg/L |  |
|  | 总铜 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
|  | 总铬 | 1.5mg/L | 1.5mg/L |  |
|  | 六价铬 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和 |

- 镁冶炼生产企业的固体废物排放控制指标

表6.0.3-3：             镁冶炼生产企业的固体废物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放标准 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业炉窑 | 固废（生产废料、还原渣、精炼渣、炉渣）处置率 | 100% | 《镁冶炼行业清洁生产指标评价技术要求》 （YS/ 841-2012） |
|  | 一般工业固废综合利用率 | ≥73% | 参照《循环发展引领行动》和调研情况制定。 |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) |
| 备注 | 有害固体废物鉴别应符合《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）的规定。 |

    - 镁冶炼能源节约应符合下列规定：

- 镁冶炼企业的能源节约评价指标

表6.0.4-1：             镁冶炼企业的能源节约控制指标体系

| 一级指标 | 产业指标 | 二级指标 | 单位产品能耗控制指标，tce/t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有企业限定值 | 新建企业准入值 | 镁冶炼企业先进值 |
| 节能指标 | 镁冶炼 | 综合能耗 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤4.5 |
| 备注 | 参照《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》GB21347-2012 |

- 生产全过程余热综合利用率≥80%。包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等。

    - 镁冶炼资源综合利用应符合下列规定：

- 镁还原渣综合利用率≥70%；镁还原渣中氧化镁的含量≤8%；生产全过程余热综合利用率≥80%；包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等。

- 镁冶炼建设项目的资源消耗评价指标

镁冶炼建设项目资源消耗评价指标应符合下表的规定：

表6.0.5-1             镁冶炼企业的资源综合利用评价指标体系

| 一级指标 | 产业指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源指标 | 镁冶炼 | 白云石消耗 | 硅热法 | t/t | ≤10.5 | ≤11 | ≤11.5 |
|  |  | 硅铁（Si含量＞75%）消耗 |  | t/t | ≤1.04 | ≤1.05 | ≤1.1 |
|  |  | 新水单耗 |  | m3/t | ≤10 | ≤12 | ≤15 |
|  |  | 工业水重复利用率 |  | % | 90 |

起草说明

一、起草过程

（一）编制目的

随着我国有色轻金属冶炼工业的迅猛发展，相关行业冶炼工程建设标准与规范在保障工程质量安全、改善环境质量、提高工艺装备技术、推动行业相关社会经济高质量、可持续发展等方面发挥了重要作用。在国务院关于深化标准化工作改革的要求下，根据国家住房和城乡建设部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标[2016]166号）的要求，2016年8月起，有色标委会与编制组在广泛收集国内外相关法规和标准规范、开展调研、条文提炼以及广泛征求意见的基础上，结合住建部《工程建设规范研编工作指南》（建标〔2018〕31号）对工程全过程周期在保障人民生命财产安全，推进能源和资源节约利用，强化环境保护、生态环境安全以及在保证工程质量安全等基本要素的要求，科学地制订我国有色轻金属冶炼行业的工程建设强制性规范——《有色轻金属冶炼工程项目规范》（以下简称“《规范》”）。

本强制性《规范》作为行政监管和工程建设的基本底线，将成为我国有色轻金属冶炼工程“技术法规”体系的重要组成。《规范》以有色轻金属重点行业的氧化铝、电解铝、铝用炭素、镁冶炼工程为主要对象，以有色轻金属冶炼工程的功能、性能目标为导向，通过涵盖工程项目的立项、建设、改造、运行、维护、拆除等全过程周期“七要素”的基本技术和管理规定实现行业强制性的管控技术要求，并实现大幅提升有色轻金属冶炼工程本质安全和产业竞争力的最终目标。《规范》作为有色轻金属冶炼行业现行政策法规与标准规范联系的纽带，一方面对有色轻金属冶炼行业相关的国际国内法规政策实现法律意义上的技术性转化与系统性落实；另一方面也对今后推荐性技术标准及团体标准、企业标准制定，起到政策性监管指导和技术性评判引导的作用，能够为行业工程建设的技术进步和管理精准化奠定坚实基础。

（二）解决的主要问题

近年来，我国有色轻金属冶炼工程建设过程中仍面临着一些亟待解决的难题：

一是产业发展过猛，如铝行业近十年的年均增速高达15.9%,不仅高于全国平均增速，且居十种有色轻金属行业之首。高增速必然会带来包括资源紧缺、供需失控、环境安全以及恶性竞争等一系列要素错位问题，因此急需通过建立一部系统性法规对相关行业行为进行必要的规范性监管；

二是近年来国企、民企工程遍地开花，良莠不齐，普遍存在的企业“小散乱”布局和“三高”（高耗能、高污染、高物耗）现象不仅扰乱了市场，还严重干扰了政府的技术监管措施。此时，急需建立一部强制性法规对相关工程进行规范性整治，以确保行业健康可持续发展；

三是我国有色轻金属冶炼行业现行标准规范繁多，评判和监管不统一现象时有发生；

四是我国有色轻金属冶炼行业技术进步飞速，相关标准规范略显过时。如目前我国铝行业的工艺装备技术已据国际领先水平，相比相关的技术标准落后了约5～30年，因此，应该尽快制定全国统一的有色轻金属冶炼工程项目规范，加快引导缩小这一差距。

（三）主要内容

本《规范》按照《工程建设规范研编工作指南》要求，以保障人民生命财产安全，人身健康、工程质量安全、生态环境安全、公众权益和公共利益以及能源资源节约利用七要素为主线，在遵循国际国内相关法规和总结现行标准规范强条的基础上，从有色轻金属冶炼工程的总体要求，基本规定、相关技术和管理等方面对有色轻金属冶炼工程程项目的立项、建设、改造、运行、维护、拆除等全过程周期在定性监管指导和重要技术指标定量管控方面进行了系统性的规范。主要包括：

1、关于相关行业的产能利用率问题

1）现状：据国家统计局数据显示，2017年，我国全国工业产能平均利用率仅为77.0%，《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）指出“2012年底，我国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平”。

2）评价标准：产能利用率是指实际产量（反映需求）与生产能力之比。这一指标能反映一个国家、行业或企业经济运行景气程度，也是衡量资本利用状况，衡量实际生产能力到底发挥多少生产作用以及解释宏观经济波动和分析经济运行效率的重要指标。

按照国际通行标准，产能利用率正常受控范围的经验值为79～90%，产能利用率低于75%属于产能严重过剩的内需不足通缩状态。根据国际市场调研公司IHS的评估数据，只有产能利用率超过80%，行业和企业才可能实现盈利。

根据国内相关经济预警制度及评价指标体系研究结果表明：产能利用率（G2）正常波动范围为85%≤G2≤98%，过热区为G2≥98%，产能过剩临界值为≤75%，过剩警戒区评判值为75%≤G2≤85%。

3）现行政策要求：中国工业和信息化部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》明确有色金属工业规划主要目标为“产业布局进一步优化，低效产能逐步退出，电解铝产能利用率达到80%以上，产业集中度显著提高” 。

4）本规范规定：综合上述国内外有关工业产能利用率的评价标准，为了强化本规范对行业的监管力度，本规范参照国内外相关规定，选取80～90%为有色轻金属冶炼行业产能利用率的正常受控范围。

2、关于工程项目工业危险品安全对标问题

近年来，在工程建设项目中，会涉及到工业危险（化学）品、苯或含苯产品、石棉制品的使用、散发和危废处置等一系列危害人身健康的问题。以石棉制品为例，国际劳工组织《1986年安全使用石棉公约》在34年前就已发布严禁使用青石棉或含此种纤维产品的国际法规，我国《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》（国家发展改革委令第9号））也明确了“角闪石石棉（即蓝石棉）”为“第三类、淘汰类，落后建材产品”，并明令应于2011年底前淘汰或立即淘汰。但现阶段工程建设项目中使用廉价石棉制品作为建筑和生产材料的现象仍屡禁不止；对于苯或含苯产品，国际劳工组织《防苯中毒危害公约》在1971年（39年前）就严格要求保护从业人员避免接触苯或含苯产品，国家《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）也明确了“职业病危害因素分类的51种含苯化学因素（物质），但实际情况是，我国对于铝用炭素生产中沥青烟排放的苯或含苯有害污染物仍处于研究阶段，尚无有效治理措施，等等。因此，本规范基于国内外法规分析，着眼于现实，提出了对于工业危险（化学）品、苯或含苯产品、石棉制品以及危废等有害于人身健康的政策性规定。

3、关于有色轻金属冶炼工程环保、节能指标量化控制问题

近年来，我国相继出台了多部关于加强环境保护和节能降耗的政策法规，虽然总体上起到了良好的引导作用，但由于各地方基于自身利益和承载力不同，在布局有色轻金属冶炼工程时，仍会“钻多政策空子”和“打擦边球”，这给行业监管带来不利。目前，我国有多部有关三废污染物控制和节能限额的标准规范，在执行过程中容易导致企业选择性“就轻避重”，因此，本规范在综合相关环保、节能标准规范的基础上，以先进指标为上限，尽可能地统一有色轻金属冶炼工程的环保、节能及资源综合利用等控制性量化指标的管控规定。

（四）关于工程基本安全规定问题

发展是第一要务，安全是第一责任。古往今来，安全与生产息息相关，安全体系是国民经济建设不可缺少的环节，应齐抓共管，失职追责。总体来看，我国有关安全生产的标准规范涵盖面广，比较齐全，但不足之处是标准规范繁多，发布年限相距甚大。据国家标准委员会统计，我国颁布了涉及安全生产方面的国家标准包括17个领域，共计在用标准1425项，其中，涉及有色轻金属的安全生产标准有42项。由于国内安全生产标准较多，且没有针对行业技术发展趋势进行及时修订，给企业带来了一些执行上的困惑。而美国相关安全生产强制性标准则以通用类为主，占59.8%，企业专业类标准为辅，占比40.2%，。这种强制性与推荐性标准的分层管理方法，有利于共性问题与特殊问题的分类解决，也给企业实施安全生产提高了酌情灵活可调的便利。因此，本规范结合调研情况，针对氧化铝、电解铝、铝用炭素和镁冶炼行业，分别指导统一的强制性安全生产管控条款。一方面重点把住关键的安全生产环节，同时也给企业针对不同工艺装备技术制定合理适用的安全生产规程留出发展空间。

此外，本《规范》编制组在国内甲级设计院和重点企业进行了调研和征求意见，并分别于2018年10月、2018年12月在住房和城乡建设部门户网站向全国征求意见。在此基础上于2020年6月进行专家审查，经修改后最终形成《规范》报批稿。

二、起草单位、起草人员和审查人员

（一）起草单位

主编单位：贵阳铝镁设计研究院有限公司

协编单位：沈阳铝镁设计研究院有限公司、重庆旗能电铝铝业分公司、杭州锦江集团有限公司、中国瑞林工程技术有限公司、中国铝业贵州分公司、第七冶金建设集团有限责任公司、昆明勘测设计研究院有限公司

（二）起草人员

颜非亚、席灿明、谢斌兰、申明亮、孙  萍、白英伟、周小淞、孙康健、韩安玲、宋治林、王  民、冯雨田、曹学新、陈长月、吴万红

三、条文说明

1 总 则

    - 为在有色轻金属冶炼行业工程项目中保障人身健康和生命财产安全，强化环境保护、推进能源和资源节约利用，维护生态环境安全及公众权益和公共利益，并保证工程建设质量、促进产业转型升级、推动经济提质增效、提升产业国际竞争力。为政府提供行业工程项目的监管技术依据，制定本规范。

【条文来源】本条款主要依据国家政策法规制定。

〔法规1〕《中华人民共和国标准化法》第一条“为了加强标准化工作，提升产品和服务质量，促进科学技术进步，保障人身健康和生命财产安全，维护国家安全、生态环境安全，提高经济社会发展水平，制定本法”；

〔政策文件1〕建设部《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》（建标〔2016〕166号）明确了“我国工程建设标准…，在保障工程质量安全、促进产业转型升级、强化生态环境保护、推动经济提质增效、提升国际竞争力等方面发挥了重要作用”；

〔政策文件2〕国务院关于《印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）指出“标准化在保障产品质量安全、促进产业转型升级和经济提质增效、服务外交外贸等方面起着越来越重要的作用” 。

【强制理由】：本条文为本规范制定的基本原则。

【条文目的】条款明确了本规范制定的主要目的。

【条文执行现状】：该条文属于国家政策法规对工程项目规定必须执行的基本原则，目前已经成为国内所有工程项目必须执行的基本准则。

2  基本规定

2.0.1 有色轻金属冶炼工程项目规划布局应符合国家产业政策和工业发展总体规划、土地利用总体规划、城镇规划、主体功能区规划，要根据资源、能源、环境条件，合理布局工程项目。

【条文来源】本条款依据国家工信部颁布的行业准入法规制定。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部，2013年第36号）第一条：“企业布局、规模和外部条件”明确“铝土矿开采、氧化铝、电解铝和再生铝项目必须符合国家产业政策和铝工业发展总体规划、土地利用总体规划、城镇规划、主体功能区规划，要根据资源、能源、环境条件，合理布局建设铝冶炼企业” 。

【强制性理由】：条款依据国家颁布的法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款规范了有色轻金属冶炼工程建设项目规划布局的基本原则。

【执行现状】：目前，国内所有有色轻金属冶炼工程项目均已按照该条款执行，否则工程属于违规项目。

    - 工程项目应严格要素供给和投资管理，遏制盲目扩张和重复建设，强化资源、能源和环境硬约束，坚持控制总量与优化布局相结合，加快淘汰落后产能和低效产能退出，相关行业的产能利用率应处于80～90%受控范围内；对于进出口贸易企业，应严格控制“两高一资”（高耗能、高污染和资源性产品出口）建设项目。

【条文来源】本条款主要依据国家颁布的政策法规整编制定。

〔法规1〕《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确钢铁、水泥、电解铝等高消耗、高排放行业的规划布局基本原则第三条规定“严格要素供给和投资管理，遏制盲目扩张和重复建设；推进企业兼并重组，整合压缩过剩产能；实施境外投资和产业重组，转移国内过剩产能；强化资源能源和环境硬约束，加快淘汰落后产能；统筹区域协调发展，优化产业布局”；

〔法规2〕国家发改委发展规划处《有色金属产业调整和振兴规划》明确有色金属产业规划布局的（二）基本原则为“坚持控制总量与优化布局相结合。根据能源、资源、环境、市场等条件，严格控制产能扩张，加快淘汰落后产能，优化产业布局” ；

〔法规3〕工业和信息化部《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》明确有色金属工业规划主要目标要求“产业布局进一步优化，低效产能逐步退出，电解铝产能利用率达到80%以上，产业集中度显著提高” ；

〔法规4〕国家发改委《关于做好控制高能耗、高污染和资源性产品出口有关配套措施的通知》（发改经贸〔2005〕1482号）明确“控制部分高耗能、高污染和资源性产品出口”；

〔法规5〕环境保护部《关于当前经济形势下做好环境影响评价审批工作的通知》》（环办〔2008〕95号）明确“严格控制‘两高一资’建设项目的环境影响评价审批”。

【强制理由】：本条款依据国家颁布的相关政策法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家政策法规，规范了有色轻金属冶炼工程项目规划布局的优化调控原则。

【执行现状】：目前，国内所有有色轻金属冶炼工程项目均已按照该条款执行，否则工程属于违规项目。

    - 下列地区或地段不得选为有色轻金属冶炼工程项目的厂址：

- 发震断层和抗震设防烈度为9度或高于9度的地震区；

- 存在泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段；

- 采矿塌陷（错动）区地表界限内、由采矿形成的山体崩落、滚石和飘尘严重危害等地段；

- 爆破危险区界区内；

- 坝或堤决溃后可能淹没的地区，受海啸或湖涌危害的地区；

- 生活饮用水源的卫生防护带内；

- 国家规定的风景区、历史文物古迹保护区；

- 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

- 不能确保安全的水库、尾矿库、废料堆场的下游地段；

- 国家重要矿产资源矿藏区；

- 有严重放射性物质的影响区。

【条文来源】本条款主要依据国家颁布的标准规范强制性条文整编制定。

〔规范1〕《有色金属企业总图运输设计规范》（GB 50544-2009）中 “3厂址选择”的3.0.14条款强制性规定“下列地段和地区严禁选为厂址：

1 抗震设防烈度高于9度的地区。

2 国家规定的风景区、自然保护区、历史文物古迹保护区。

3 具有开采价值的矿床上。

4 生活饮用水源的卫生防护带内。

5 泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害地段，由采矿形成的山体崩落、滚石和飘尘严重危害地段。

6 采矿陷落（错动）区界线内。

7 爆破危险范围内。
    8 不能确保安全的水库、尾矿库、废料堆场的下游以及坝或堤决溃后可能淹没的地区。

9 对飞机起落、电台通讯、电视传播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及重要军事设施等规定的影响范围内”。

〔规范2〕国家标准《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）第3.0.12强制性条文规定“厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，并应符合下列规定：1 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施”。

第3.0.14强条规定“下列地区或地段不得选为厂址：

- 发震断层和抗震设防烈度为9度或高于9度的地震区；

- 有泥石流、流沙、滑坡、溶洞等直接危害的地段；

- 采矿塌陷（错动）区地表界限内；

- 爆破危险区界区内；

- 坝或堤决溃后可能淹没的地区；

- 有严重放射性物质污染的影响区

- 生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域；

- 对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定的影响范围内

- 很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；

- 具有开采价值的矿藏区；

- 受海啸或潮涌危害的地区”。

【强制理由】：本条款依据国家标准规范的相关强制性条文整编制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款明确了有色轻金属冶炼工程项目建设选址的具体地段规定。

【执行现状】：目前，国内所有有色轻金属冶炼工程项目均已按照该条款执行，否则工程存在重大安全等风险。

    - 工程项目应依法申请并经审批后使用国有土地。征用下列土地的，由国务院批准：

- 基本农田；

- 基本农田以外的耕地超过三十五公顷的；

- 其他土地超过七十公顷的。

【条文来源】本条款主要依据国家颁布的政策法规制定。

〔法规1〕《中华人民共和国土地管理法》第三十一条规定“国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地”；

第四十六条规定“征收下列土地的，由国务院批准：

（一）永久基本农田；

（二）永久基本农田以外的耕地超过三十五公顷的；

（三）其他土地超过七十公顷的”。

【强制理由】：本条款依据国家颁布的相关政策法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据《中华人民共和国土地管理法》规范了有色轻金属冶炼工程建设项目征用建设用地的基本准则。

【执行现状】：近年来，国内部分建设项目为了增扩产能，不断出现工程项目侵占耕地农田的纠纷事件。国务院《全国土地利用总体规划刚要（2006～2020年）调整方案）》（国土资发〔2016〕67号）明确了“按照坚守18亿亩耕地保护红线，确保实有耕地数量稳定、质量不下降的要求，到2020年，全国耕地保有量为18.65亿亩”，通过法规规定了耕地红线是不可逾越的法律红线。

    - 工业项目建设用地必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）规定的以下五项指标：

- 投资强度控制指标；

- 容积率控制指标；

- 工业项目的建筑系数应不低于30%；

- 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；

- 工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%。

【条文来源】本条款主要依据国家颁布的政策法规制定。

〔法规1〕《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）第四条款规定“本控制指标由投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重、绿地率五项指标构成。工业项目建设用地必须同时符合以下五项指标：

（一）工业项目投资强度控制指标应符合表1的规定；

（二）容积率控制指标应符合表2的规定；

（三）工业项目的建筑系数应不低于30%；

（四）工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；

（五）工业企业内部一般不得安排绿地。但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过20%”。

【强制理由】：本条款依据国家颁布的相关政策法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家颁布的相关政策法规，规范了有色轻金属冶炼工程建设项目建设用地控制性指标的基本规定。

【执行现状】：近年来，国内部分工程项目突破建设用地控制指标（容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比例）以及建设“花园式工厂”情况时有发生，有必要依据国家政策法规进一步明确工程项目的用地控制“门槛”。

    - 工业危险（化学）品管控应符合下列规定：

- 禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全标准和要求的工业产品。

- 列入国家《危险化学品目录》的危险化学品使用单位，危险化学品的储存方式、方法及储存数量应当符合国家标准或国家有关规定。

- 危险化学品使用单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，建立健全安全监测监控体系，完善控制措施。

- 化学品使用单位应保证员工接触化学品的程度不超过国家或国际标准控制的接触限值或接触标准。危险化学品的从业人员应经过专业技术培训并考核合格。

- 对不再需要的危险化学品和可能残留危险化学品的器具，应依照国家法律和规定进行废弃处置。

【条文来源】本条款主要依据国家政策法规和国际公约整编制定。

〔法规1〕《中华人民共和国产品质量法》第十三条规定“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定”。

〔法规2〕《危险化学品安全管理条例（2013年修订本）》（中华人民共和国国务院令第591号）第三条明确“危险化学品目录，由国务院安全生产监督管理部门会同国务院工业和信息化、公安、环境保护、卫生、质量监督检验检疫、交通运输、铁路、民用航空、农业主管部门，根据化学品危险特性的鉴别和分类标准确定、公布，并适时调整”；

第二十四条款“危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定”；

〔法规3〕《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条规定“危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：

（一）重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；
　　（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；
　　（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；
　　（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统；
　　（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。”。

〔法规4〕国际劳工组织《作业场所安全使用化学品公约》（第170号）总则的第五条款规定“如在安全和健康方面认为适当，主管当局有权禁止或限制某些有害化学品的使用，或要求在使用此类化学品之前事先通知主管当局并得到批准”。

第十二条“接触”条款规定“雇主应(a)保证工人接触化学品的程度不超过主管当局、或经主管当局批准或认可的机构,根据国家或国际标准为控制和评价作业环境的危害而制订的接触限值或接触标准”。

第十四条“废弃处置”条款规定“对不再需要的危险化学品和可能残留危险化学品的空容器，应依照国家法律和规则，进行废弃处置，以清除或尽可能减轻对安全、健康和环境的影响”。

第十五条“资料和培训”条款规定“雇主应(a)使工人了解作业场所使用的化学品的有关危害”。

【强制理由】：本条款依据国家政策法规和国际公约整编制定，为强制执行规定。

【目的】本条款依据国家政策法规和国际公约，规范了有色轻金属冶炼工程项目涉及工业危险（化学）品的生产、经营、使用等全过程涉及危害人民生命财产安全的基本规定。

【执行现状】：《强制性国家标准管理办法》（国家市场监督管理总局令第25号）第六条明确“制定强制性国家标准应当结合国情采用国际标准”。目前，国内部分企业存在工业危险（化学）品的管理、培训等规章制度仍不健全，采购环节控制不严、入库管理、防范器材配置等缺乏规范性，安检不到位，缺乏危险（化学）品使用的安全性和时效性等意识问题，带来一定的重大安全事故风险，因此，有必要依据国家政策法规和国际公约，规范有色轻金属冶炼工程项目涉及工业危险（化学）品的生产、经营、使用等全过程涉及危害人民生命财产安全安全的基本原则。

    - 石棉制品管控应符合下列规定：

- 建设项目应禁止使用青石棉或含此种纤维的产品，禁止使用角闪石石棉（即蓝石棉）淘汰类建筑产品，应禁止任何形式的石棉（粉尘）的散布。

- 使用单位应建立石棉职业病的防控管理制度，应对从业员工进行石棉健康危害知识教育和相关培训。

- 在可能接触石棉的工作场所，使用单位应采取措施预防职业性接触石棉对健康可能造成的危害，应向员工提供、维修及更换适当的呼吸防护设备和特种防护服。

【条文来源】本条款主要依据国家政策法规和国际公约整编制定。

〔法规1〕《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》（（国家发展改革委令第9号））明确了“角闪石石棉（即蓝石棉）”为“第三类、淘汰类，落后建材产品”，并明令应于2011年底前淘汰或立即淘汰。

〔法规2〕商务部、海关总署、环境保护总局《禁止进口货物目录（第六批）》和《禁止出口货物目录（第三批）》（中华人民共和国商务部 海关总署 国家环境保护总局2005年第116号公告）明确了“长纤维青石棉（商品编号25240010.10）、其他青石棉（商品编号25240090.10），包括青石棉（蓝石棉）、阳起石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉”为禁止进出口货物。

〔法规3〕国家卫生计生委，人力资源社会保障部，国家安全监管总局，全国总工会《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》（国卫疾控发〔2015〕92号）明确了“职业病危害因素分类的5种粉尘因素”，具体列表如下：。

| 职业病危害因素分类目录 |
| --- |
| 一、粉尘因素 |
| 序号 | 编号 | 名 称 | CAS 号（国际化学名称代码） |
| 1 | 5 | 石棉粉尘 | 1332-21-4 |
| 2 | 16 | 玻璃棉粉尘 | 65997-17-3 |
| 3 | 29 | 矿渣棉粉尘 |  |
| 4 | 31 | 棉尘 |  |
| 5 | 43 | 岩棉粉尘 |  |

〔法规4〕国际劳工组织《1986年安全使用石棉公约》(第162号公约)相关规定如下：

第1条款规定“应禁止使用青石棉或含此种纤维的产品”；

第5条款规定“1．应有适当和完善的监督制度确保根据本公约第3条制订的法律或条例得以实施。2．国家法律或条例应规定必要措施，包括适当的惩罚措施，以确保本公约各条款切实实施并得到遵守”；

第10条款规定“如属保护工人健康所必须及技术上可行，国家法律或条例应规定以下一项或多项措施：（a）如有可能，使用主管当局经科学鉴定认为无害或危害较小的其它材料、产品或替代技术取代石棉、某些类型的石棉或含石棉的产品；（b）在某些工作程序中完全或部分禁止使用石棉、某些类型的石棉或含石棉的产品”；

第12条款规定“应禁止任何形式的石棉的散布”；

第15条款规定“在工人接触石棉的所有工作场所。雇主应采取一切适当措施防止或控制石棉粉尘飘散到空中，保证接触限度或其它接触标准得到遵守并减少接触至合理的、确实可行的最低水平。雇主应免费向工人提供、维修及更换适当的呼吸防护设备和特种防护服”；

第21条款规定“5.主管当局应确立通报石棉职业病的制度”；

第22条款规定“1．主管当局经与最有代表性的有关雇主组织和工人组织磋商与合作，应作出适当安排，推动所有关于接触石棉可能对健康造成的危害及其预防和控制方法的信息传送，并对一切有关人员进行教育。

2．主管当局应促使雇主以书面形式制订有关石棉造成的危害及其预防和控制方法的工人教育和定期培训措施方面的方针和程序。

3．雇主应保证通知接触或有可能接触石棉的工人与其工作有关的健康危害，使其得到预防措施和正确操作方法的指导并获得这方面的连续培训”。

〔法规5〕国际劳工组织《1974年职业癌公约》(第139号公约)  第1条款规定“凡批准本公约的会员国应定期确定其职业性暴露必须予以禁止或必须经过核准或加以控制的致癌物质和制剂，以及本公约其他条款所适用的致癌物质与制剂”。

【强制理由】：本条款依据国家政策法规和国际公约制定，为强制执行规定。

【目的】本条款依据国家政策法规和国际公约，规范了有色轻金属冶炼工程项目使用石棉类致癌制品涉及危害人民生命财产安全安全的基本规定。

【执行现状】中国是全球铝冶炼生产和消费第一大国，在铝行业的设备及管道保温绝热材料使用中，石棉制品由于价廉性能好，一直是广泛应用的传统保温绝热材料，目前仍偶有部分企业在工程项目中使用。因此，有必要依据国家政策法规和国际公约对石棉制品使用危害人生健康的进行强制性规定。

    - 苯或含苯产品管控应符合下列规定：

- 应采取职业卫生和技术措施，保证对暴露于苯（芳烃苯C6H6）或含苯产品（苯含量超过百分之一）的从业人员进行有效保护。任何装有苯或含苯产品（包括颜料、清漆、涂料、胶合剂、粘着剂、油墨及各种溶剂等）的容器应贴有“苯”及危险标志。

- 使用苯或含苯产品的作业应在密封系统中进行，在暴露于苯或含苯产品的工作场所，应为从业人员提供必备保护用品避免吸入有害苯蒸汽，且暴露时间不得超过4hr，应定期检测以保证空气中苯浓度不超过80mg/m3的最高限值；工作场所空气中的苯容许浓度不得超过《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GB 2.1规定的职业接触限值。

- 对暴露于苯或含苯产品环境的作业管理人员应进行苯中毒危害的防控教育和上岗培训，并定期进行相关体检和复查。

【条文来源】本条款主要依据国家政策法规和国际公约整编制定。

〔法规1〕国家卫生计生委，人力资源社会保障部，国家安全监管总局，全国总工会《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》（国卫疾控发〔2015〕92号）明确的“职业病危害因素分类的51种含苯化学因素（物质）”列表如下：

| 职业病危害因素分类目录 |
| --- |
| 二、化学因素 |
| 序号 | 编号 | 名 称 | CAS 号（国际化学名称代码） |
| 1 | 28 | 苯 | 71-43-2 |
| 2 | 29 | 甲苯 | 108-88-3 |
| 3 | 30 | 二甲苯 | 1330-20-7 |
| 4 | 41 | 苯的氨基及硝基化合物（不含三硝基甲苯） |  |
| 5 | 42 | 三硝基甲苯 | 118-96-7 |
| 6 | 65 | α-氯乙酰苯 | 532-27-4 |
| 7 | 66 | 对特丁基甲苯 | 98-51-1 |
| 8 | 67 | 二乙烯基苯 | 1321-74-0 |
| 9 | 69 | 乙苯 | 100-41-4 |
| 10 | 73 | 苯乙烯 | 100-42-5 |
| 11 | 76 | 邻氯苯乙烯（氯乙烯苯） | 2039-87-4 |
| 12 | 84 | 苯乙醇 | 60-12-18 |
| 13 | 105 | 对苯二胺 | 106-50-3 |
| 14 | 106 | 对溴苯胺 | 106-40-1 |
| 15 | 107 | 卤化水杨酰苯胺（Ν-水杨酰苯胺） |  |
| 16 | 109 | 对苯二甲酸二甲酯 | 120-61-6 |
| 17 | 110 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 84-74-2 |
| 18 | 111 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 |
| 19 | 112 | 磷酸二丁基苯酯 | 2528-36-1 |
| 20 | 113 | 磷酸三邻甲苯酯 | 78-30-8 |
| 21 | 114 | 三甲苯磷酸酯 | 1330-78-5 |
| 22 | 115 | 1,2,3-苯三酚（焦棓酚） | 87-66-1 |
| 23 | 116 | 4,6-二硝基邻苯甲酚 | 534-52-1 |
| 24 | 117 | N,N-二甲基-3-氨基苯酚 | 99-07-0 |
| 25 | 120 | 二甲苯酚 | 108-68-9 |
| 26 | 122 | 二硝基苯酚 | 51-28-5 |
| 27 | 124 | 甲基氨基酚 | 55-55-0 |
| 28 | 125 | 间苯二酚 | 108-46-3 |
| 29 | 126 | 邻仲丁基苯酚 | 89-72-5 |
| 30 | 128 | 氢醌（对苯二酚） | 123-31-9 |
| 31 | 148 | 苯肼 | 100-63-0 |
| 32 | 153 | 联苯胺（4,4'-二氨基联苯） | 92-87-5 |
| 33 | 155 | 多氯联苯 | 1336-36-3 |
| 34 | 156 | 多溴联苯 | 59536-65-1 |
| 35 | 157 | 联苯 | 92-52-4 |
| 36 | 158 | 氯联苯（54%氯） | 11097-69-1 |
| 37 | 168 | 2-溴乙氧基苯 | 589-10-6 |
| 38 | 170 | 苄基溴（溴甲苯） | 100-39-0 |
| 39 | 171 | 多氯苯 |  |
| 40 | 172 | 二氯苯 | 106-46-7 |
| 41 | 173 | 氯苯 | 108-90-7 |
| 42 | 174 | 溴苯 | 108-86-1 |
| 43 | 226 | 2-氯苯基羟胺 | 10468-16-3 |
| 44 | 227 | 3-氯苯基羟胺 | 10468-17-4 |
| 45 | 228 | 4-氯苯基羟胺 | 823-86-9 |
| 46 | 229 | 苯基羟胺（苯胲） | 100-65-2 |
| 47 | 248 | 1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 |
| 48 | 249 | 邻苯二甲酸酐 | 85-44-9 |
| 49 | 312 | 多次甲基多苯基异氰酸酯 | 57029-46-6 |
| 50 | 313 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 101-68-8 |
| 51 | 314 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI） | 584-84-9 |

〔法规2〕商务部、海关总署、环境保护总局《禁止进口货物目录（第六批）》和《禁止出口货物目录（第三批）》（中华人民共和国商务部 海关总署 国家环境保护总局2005年第116号公告）明确了“多氯联苯（商品编号29036990.10）、多溴联苯（商品编号29036990.10）”为禁止进出口货物。

〔法规3〕国际劳工组织《防苯中毒危害公约》（第136号公约)规定如下：

第1条款规定“本公约适用于涉及工人暴露于下列物质的一切活动：

（a）芳烃苯C6H6，以下提到时均称‘苯’；

（b）苯含量超过百分之一的产品，以下提到时均称‘含苯产品’”；

第5条款规定“应采取职业卫生措施和技术措施，以保证对暴露于苯或含苯产品的工人进行有效保护”；

第6条款规定“1．在制造、处理或使用苯或含苯产品的厂房里，应采取一切必要措施防止苯蒸汽逸出进入工作场所的空气中。

2．在工人暴露于苯或含苯产品的地方，雇主应保证工作场所的空气中苯的浓度低于应由主管当局确定的、其标准不超过百万分之二十五（80mg/立方米）的最高限值”；

第7条款规定“1．涉及使用苯或含苯产品的工作程序应在切实可行的情况下在密封系统中进行。2．当工作程序实际上不可能在密封系统中进行时，应在使用苯或含苯产品的工作场所安装有效设备，以保证将苯蒸汽清除至足以保护工人健康的程序。”

第8条款规定“1．对可能从皮肤接触液体苯或液体含苯产品的工人，应为其提供充足的个人保护用品，使其免遭通过皮肤吸入苯的危险。2．工人因特殊原因暴露于工作场所空气中其苯的浓度超过本公约第6条第2款提到的最大限度时，应为其提供充足的个人保护用品，使其免遭吸收苯蒸汽的危险。暴露的时间应尽可能地加以限制。”；

第9条款规定“1．将要从事涉及暴露于苯或含苯产品的工作程序的工人需经：（a）一次包括验血在内的雇用前全面体格检查，以判明是否适合雇用；

（b）由国家法律或条例确定的定期复查，这种复查应包括含有验血在内的生物检查。”；

第12条款规定“任何装有苯或含苯产品的容器均需标以醒目的‘苯’字及必要的危险标志”；

第13条款规定“各会员国应采取适当步骤，保证任何暴露于苯或含苯产品的工人均能就如何保护健康并防止事故，以及如何在发现任何中毒迹象时采取适当行动等问题接受适当的指导”。

【强制理由】：本条款依据国家政策法规和国际公约制定，为强制执行规定。

【目的】本条款依据国家政策法规和国际公约，规范了有色轻金属冶炼工程项目涉及使用有害苯或含苯产品涉及危害人民生命财产安全的基本规定。

【执行现状】《强制性国家标准管理办法》（国家市场监督管理总局令第25号）第五十一条规定“制定强制性国家标准参考相关国际标准的，应当遵守相关国际标准化组织的版权政策”。近年来，国内中小企业使用苯和含苯产品（包括颜料、清漆、涂料、胶合剂、粘着剂、油墨及各种溶剂等）情况日渐增多，从业人员队伍庞大，职业危害问题较多。因此，有必要依据国家政策法规和国际公约，规范有色轻金属冶炼工程项目使用有害苯或含苯产品涉及危害人民生命财产安全的基本规定。

    - 噪音、振动防控应符合下列规定：

- 企业应建立噪音、振动防控制度和操作规程，进行上岗培训，并应依据技术标准定期对产生噪音和振动的设备进行检修和校准。

- 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。产生噪声的车间，应在控制噪声发生源基础上，对厂房建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。

- 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。

- 工业企业内各类工作场所噪声限值应符合下列规定：

- 各类工作场所噪声限值应符合表2.0.9-1的规定。

表2.0.9-1：               工业企业各类工作场所噪声限值

| 工作场所 | 噪音限值[dB(A)] |
| --- | --- |
| 生产车间 | 85 |
| 车间值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级 | 70 |
| 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房 | 70 |
| 主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室，一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级 | 60 |
| 医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 | 55 |

- 非噪声工作地点的噪声声级应符合表2.0.9-2的设计规定

表2.0.9-2：         工业企业非噪声工作地点的噪声声级的设计要求

- 工业企业全身振动强度卫生限值应符合表2.0.9-3的规定：

表2.0.9-3：               工业企业生产的全身振动强度卫生限值

| 工作日接触时间(t，h) | 全身振动强度卫生限值(m/s2) |
| --- | --- |
| 4＜t≤8 | 0.62 |
| 2.5＜t≤4 | 1.10 |
| 1.0＜t≤2.5 | 1.40 |
| 0.5＜t≤1.0 | 2.40 |
| t≤0.5 | 3.60 |

【条文来源】本条款主要依据国家政策法规和国际公约整编制定。

〔法规1〕国际劳工组织《1977年工作环境（空气污染、噪音和振动）公约》（第148号公约）相关规定如下：

第4条款规定“1．国家法律或条例应规定措施，以预防、控制和防范工作环境中因空气污染、噪音和振动引起的职业危害”；

第3条款规定“雇主应负责对用于检测工作环境中的空气污染、噪音和振动的设备安排定期的检查、维修和校准”；

〔法规2〕《中华人民共和国环境保护法》第四十二条规定“排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害”。

〔法规3〕中国标准《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）第6.3.1.2条款规定“产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置”；

第6.3.1.6条款规定“产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施”。

第6.3.2.3条款规定“产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础”。

〔法规4〕中国规范《工业企业噪声控制设计规范》（GB／T 50087-2013）第

3氧化铝冶炼工程

3.0.1强条规定“工业企业内各类工作场所噪声限值应符合表3．0．1的规定。

表3．0．1 各类工作场所噪声限值

第6.3.1.7强条规定“非噪声工作地点的噪声声级的设计要求应符合表5的规定设计要求：”

第6.3.2强条规定“全身振动强度不超过表6规定的卫生限值。”

【强制理由】：本条款依据国际公约和国家政策法规整编制定，为强制执行规定。

【目的】本条款依据国际公约和国家政策法规，规范了有色轻金属冶炼工程建设项目有关噪音、振动职业危害防控涉及危害人民生命财产安全的基本规定。

【执行现状】铝行业企业普遍采用的产生噪声的设备主要有净化系统风机、炭素系统破碎机、球磨机、成型机、给料机、振动筛、输送机等，这些设备产生的最大噪声水平高达100dB（A），长期接触容易引起人的听觉功能下降甚至造成耳聋，或引起神经衰弱、心血管和消化系统疾病。目前，国内在预防噪声、振动方面主要依赖于设计措施，实际生产过程的防控规范执行仍不够严格。因此，有必要依据国家政策法规和国际公约，规范有色轻金属冶炼工程项目有关噪声、振动涉及危害人体健康的基本规定。

3  氧化铝冶炼工程

    - 工程建设条件应符合下列规定：

- 氧化铝工程项目应落实铝土矿资源、赤泥堆场等外部建设条件。应不断完善国内外铝资源配置和供给体系。

- 氧化铝工程项目规划阶段的干法赤泥堆场总库容应能堆存20年以上或按与氧化铝厂生产年限相同的氧化铝厂规划产能计算的赤泥量；设计阶段的干法赤泥堆场有效容积应能堆存10年以上或按氧化铝厂设计产能计算的赤泥量。

【条文来源】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔2013〕第36号公告）第（二）条“生产规模及主要外部条件”规定“氧化铝项目建设必须落实铝土矿（包括高铝粉煤灰）资源、水资源和交通运输等外部建设条件”。

〔规范2〕国家标准《干法赤泥堆场设计规范》（GB 50986-2014）第3.4.1强条规定“干法赤泥堆场库容应符合下列规定：

规划阶段时，干法赤泥堆场总库容应能堆存20a以上或与氧化铝厂生产年限相同的氧化铝厂规划产能计算的赤泥量；设计阶段时，堆场有效容积应能堆存10a以上或按氧化铝厂设计产能计算的赤泥量”。

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，规范了氧化铝冶炼工程项目主要建设条件保障的管理规定。

【执行现状】①根据国土资源部调查，2016年中国铝土矿查明资源总量为48.516亿吨，可采基础储量为10.096亿吨，按照2016年全国铝土矿年开采产量8992万吨计算，我国铝土矿可采基础储量仅能满足11.23年（未考虑开采回收率损失）的开采年限需求，因此，针对我国铝资源紧缺的现状，严格氧化铝建设项目的铝土矿资源保障条件是必要的。②赤泥是以铝土矿为原料生产氧化铝过程中的强碱性固体废物，一般吨氧化铝排放赤泥固废约1.0～1.2吨，据统计，2017年我国累计堆存的赤泥总量达到约5亿吨，且每年以约0.76亿吨的产生量增加，全国赤泥堆场占地总面积达到约6万亩，已成为我国仅次于煤泥矸石和粉煤灰的第三大一般工业固体废物。2015年以前，我国约有90%的氧化铝企业采用传统“湿法赤泥堆场”落后方式，而采用“干法赤泥堆存技术”完全替代“湿法堆存”，具有易于实现机械化装卸料、减少碱液浸出二次污染、提高赤泥附着水利用率和赤泥堆场库容增量约1.5倍以及增强赤泥坝溃塌安全防范性等优势，目前全国已实现赤泥干法堆存的全部整改。因此，本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定，规范了氧化铝冶炼工程项目建设条件的主要技术规定。

    - 主要资源消耗应符合下列规定：

- 氧化铝工程项目配套的铝土矿资源合理利用应符合下列规定：

- 开采回采率

（1）露天开采。铝土矿露天矿山开采回采率不低于92%。

（2）地下开采。依据铝土矿的矿体厚度和铝硅比值（A/S）不同，铝土矿地下矿山开采回采率应达到以下指标要求（详见表3.0.2-1）。

表3.0.2-1     铝土矿地下矿山开采回采率指标要求       单位：%

| 矿体厚度（m） | A/S≥10 | 10＞A/S＞5 | A/S≤5 |
| --- | --- | --- | --- |
| H ≥5 | 88 | 80 | 75 |
| 5＞H＞2 | 80 | 75 | 72 |
| H≤2 | 75 | 72 | 70 |

- 选矿回收率

根据铝土矿矿石类型和铝硅比值（A/S）不同，其选矿回收率应分别达到以下指标要求（详见表3.0.2-2）。

表3.0.2-2       铝土矿选矿回收率指标要求

| 矿石类型 | 铝硅比 | 选矿回收率(%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积型 |  | 95 | 要求含泥率≤3.0% |
| 沉积型 | A/S ≥5 | 80 | 要求富集比达到1.8，尾矿铝硅比小于1.5。 |
|  | 5＞A/S＞3 | 76 |  |
|  | A/S≤3 | 72 |  |

- 综合利用率

沉积型铝土矿常共生铁矿、硫铁矿、熔剂灰岩、煤矿、高岭土、陶瓷土、铁矾土等多种有用矿产，应加强综合评价与回收利用。

- 利用铝土矿铝硅比＞7的氧化铝企业，氧化铝综合回收率应达到80%以上，利用铝土矿原矿(或选精矿)5.5≤A/S≤7生产氧化铝的项目，氧化铝综合回收率应达到75%以上；使用矿石A/S＜5.5生产氧化铝的项目，应采用先进可靠技术尽可能提高氧化铝综合回收率。

- 氧化铝生产企业取水定额应符合下列规定：

表3.0.2-3     氧化铝生产企业取水定额控制指标

| 工艺分类 | 单位产品取水量定额，m3/t |
| --- | --- |
|  | 先进值 | 新建企业 |
| 拜耳法 | 1.5* | 2.5 |
| 烧结法 | 3.0 | 4.0 |
| 联合法 | 2.0 | 3.0 |
| 备注 | *表示国际领先水平的先进数据。 |

【条文来源】本条款主要依据国家法规制定。

〔法规1〕国土资源部《锰、铬、铝土矿、钨、钼、硫铁矿、石墨和石棉等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》第三条“铝土矿。规定如下

“（三）铝土矿。

1．开采回采率

（1）露天开采。铝土矿露天矿山开采回采率不低于92%。

（2）地下开采。依据铝土矿的矿体厚度和铝硅比值（A/S）不同，铝土矿地下矿山开采回采率应达到以下指标要求（详见表3-1）。

表3-1     铝土矿地下矿山开采回采率指标要求       单位：%

| 矿体厚度（m） | A/S≥10 | 10＞A/S＞5 | A/S≤5 |
| --- | --- | --- | --- |
| H ≥5 | 88 | 80 | 75 |
| 5＞H＞2 | 80 | 75 | 72 |
| H≤2 | 75 | 72 | 70 |

2．选矿回收率

根据铝土矿矿石类型和铝硅比值（A/S）不同，其选矿回收率应分别达到以下指标要求（详见表3-2）。

表3-2    铝土矿选矿回收率指标要求

| 矿石类型 | 铝硅比 | 选矿回收率(%) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆积型 |  | 95 | 要求含泥率≤3.0% |
| 沉积型 | A/S ≥5 | 80 | 要求富集比达到1.8，尾矿铝硅比小于1.5。 |
|  | 5＞A/S＞3 | 76 |  |
|  | A/S≤3 | 72 |  |

3．综合利用率

沉积型铝土矿常共生铁矿、硫铁矿、熔剂灰岩、煤矿、高岭土、陶瓷土、铁矾土等多种有用矿产，应加强综合评价与回收利用” 。

〔法规2〕《铝行业规范条件》（工信部〔2013〕第36号公告）第四条“资源消耗及综合利用”规定“利用铝土矿铝硅比大于7的氧化铝企业，氧化铝综合回收率应达到80%以上，利用铝土矿原矿(或选精矿)5.5≤A/S≤7生产氧化铝的项目，氧化铝综合回收率应达到75%以上；使用矿石A/S小于5.5生产氧化铝的项目，应采用先进可靠技术尽可能提高氧化铝综合回收率。氧化铝生产单位产品取水量定额应满足《取水定额第12部分：氧化铝生产》(GB/T18916.12)中规定的新建企业取水定额标准。鼓励氧化铝企业利用提高资源利用率、降低能耗和碱消耗等新技术，加快多种形式赤泥综合利用技术的开发和产业化”。

〔规范1〕《取水定额 第12部分：氧化铝生产》（GB/T 18916.12）第5.2条规定如下：

【强制理由】本条款主要依据国家法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规制定，规范了氧化铝冶炼工设项目涉及资源开发利用的主要技术规定。

【执行现状】根据2014年6月国土资源部组织的“全国首批重要矿产资源‘三率’调查与评价验收会”的结果显示，全国8省区（市）97个铝土矿矿山的露天和地下开采平均回收率分别达到92.79%和76.72%； 97个铝土矿区的大、中、小型矿山选矿回收率分别达到98%、93.52%和74.52%，同时，上述铝土矿矿山中的共伴生资源综合利用率平均值达到了82.75%，高于全国与发达国家有色金属行业的矿产伴生金属综合利用率平均值50%与80%，说明目前全国铝土矿资源开发利用执行情况较好，完全能够满足本规范的规定要求。

    - 选址应符合下列规定：

- 建设工程必须对遭受地质灾害的可能性和工程建设引发地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、地裂缝和地面沉降等）的可能性做出评价，并提出具体的预防治理措施。

- 厂址位于山区的山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施，并应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。

- 墙地设计标高应高于设计频率水位0.5m，当有波浪侵袭和壅水现象时，尚应加上波浪侵袭高度和壅水高度。

【条文来源】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发［2004］69号）总则第3.3条规定“地质灾害危险性评估，必须对建设工程遭受地质灾害的可能性和该工程建设中、建成后引发地质灾害的可能性做出评价，提出具体的预防治理措施”；

第3.4条规定“地质灾害危险性评估的灾种主要包括：崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷（含岩溶塌陷和矿山采空塌陷）、地裂缝和地面沉降等” 。

〔规范1〕《国家标准《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)第3.0.13强条规定 “山区建厂，当厂址位于山坡或山脚处时，应采取防止山洪、泥石流等自然灾害危害的加固措施，应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告”。

〔规范2〕《有色金属企业总图运输设计规范》（GB 50544-2009）第6.2.2强条规定“ 受江、河、湖、海的洪水、潮水或内涝水威胁的有色金属企业，场地设计标高应符合下列规定“1 墙地设计标高应高于设计频率水位0.5m，当有波浪侵袭和壅水现象时，尚应加上波浪侵袭高度和壅水高度”。

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据相关法规和国家标准强条，规范规定了氧化铝冶炼工程项目规划布局的主要安全专业技术规定。

【执行现状】工程项目厂址选择是一项政策性和技术性很强的综合性工作，是工程建设非常重要的首要环节，不仅关系企业布局合理性和经济安全运行，特别是工程处于不利工程和水文地质地段时，科学合理的厂址选择将直接影响到工程项目的建设进度和投资。目前，国内有色轻金属冶炼工程项目基本上在规划设计阶段就能严格执行国家相关工程选址的规定，未发生重大安全事故。

    - 重要设施、设备生产安全应符合下列规定：

- 管道内介质具有毒性、易燃、易爆性质时，严禁穿越与管道无关的建筑物、生产装置或贮罐等。火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置，架空供电线严禁跨越罐区。

下列管线严禁共沟敷设：

        - 可燃气体管、易燃液体管及易爆、有毒、有腐蚀性介质的管道。

        - 氧气管与易燃、可燃液体管。

        - 消防水管与火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体、易燃易爆气体、可燃气体、助燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道。

        - 电力电缆、通信电缆与可燃气体管。

- 对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转。在使用酸、碱的作业场所，应采取措施防止灼伤，并设置安全喷淋或者洗涤设施。各种槽罐、厂房、管道架等不应超额定荷载。

- 存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应当设置明显的安全警示标志。对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度。

- 熟料窑饲料泵、赤泥外排高压泵、压煮溶出饲料泵等必须设置压力检测、超压报警、自动停车等安全装置。煤粉制备系统应设置灭火设施，并配置灭火器。煤粉仓、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉经过的管道上都应设置防爆装置。

- 固体输送设备（皮带、传送带、板式输送机、斗式提升机、链条机、螺旋输送机等）应设置启停用警铃、电气联锁和事故急停装置等。碱粉贮存场所应设置机械化吊卸和搬运设施。

- 蒸汽缓冲器、压煮器、管道化溶出装置、蒸发器、脱硅机、压缩空气储罐、真空罐等压力容器应符合国家安全技术标准要求，各种安全附件（安全阀、防爆膜、压力表、温度表、报警器等）应齐全可靠。

- 溶出系统的换热器、溶出器和自蒸发器上都应设合理、安全、可靠的不凝气排出设施。

- 槽罐应设置液面指示装置和防止冒槽的溢流装置；槽罐顶应设置专门的安全通道；槽罐区应设围堰，地沟加盖板。

- 重油库、槽区、柴油罐、高压油泵房应有完善的防火和灭火设施；油罐组周围应设防火堤；卸油系统应采用密闭管道系统；油罐应设有通入惰性气体的灭火接口。

- 在人员有可能接触到的蒸汽管道、高温料浆设施应采取有效的保温和隔离防护措施。

- 干法赤泥堆场必须根据堆场的等级，坝址所处地区的抗震设防烈度进行坝体抗滑稳定计算。

【条文来源】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定。

〔规范1〕《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)第7.1.11强条规定“管道内的介质具有毒性、易燃、易爆性质时，严禁穿越与管道无关的建筑物、生产装置或贮罐等” ；

第7.2.4强条规定“下列管线严禁共沟敷设：

1  可燃气体管、易燃液体管及易爆、有毒、有腐蚀性介质的管道。

2  氧气管与易燃、可燃液体管。

3  消防水管与火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体、易燃易爆气体、可燃气体、助燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道。

4  电力电缆、通信电缆与可燃气体管”。

〔法规1〕《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(国家安全生产监督管理总局令第91号)第三十四条规定“企业对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽应当采取防腐蚀措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转”；

第三十六条规定“企业在使用酸、碱的作业场所，应当采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施”。

第二十三条规定“企业应当建立健全设备设施安全管理制度，加强设备设施的检查、维护、保养和检修，确保设备设施安全运行。对重要岗位的电气、机械等设备，企业应当实行操作牌制度”。

〔规范2〕《有色金属企业总图运输设计规范》（GB 50544-2009）5.6.5强条规定“火灾危险性属于甲、乙、丙类液体罐区的布置，架空供电线严禁跨越罐区”。

〔规范3〕《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）第三十二条规定“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志”。

〔规范4〕《氧化铝厂工艺设计规范》（GB 50530-2010）第9.2.3强条规定“压煮溶出饲料泵必须设置压力检测、超压报警、自动停车等安全装置；煤粉制备系统必须设置灭火设施，并配置灭火器。煤粉仓、粗粉分离器、细粉分离器、煤粉经过的管道上都必须设置防爆装置”。

〔法规2〕《氧化铝企业安全生产标准化评定标准》（安监总局〔2011〕56号）6.1条“生产设施设备”第6.1.12条规定“固体输送设备（皮带、传送带、板式输送机、斗式提升机、链条机、螺旋输送机等）应符合《带式输送机工程设计规范 》（GB 50431）要求，应设启停用警铃、电气联锁和事故急停装置等”；

第6.1.13条规定“碱粉贮存场所应设置机械化吊卸和搬运设施”；

第6.1.15条规定“蒸汽缓冲器、压煮器、管道化溶出装置、蒸发器、脱硅机、压缩空气储罐、真空罐等压力容器应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004)的要求，各种安全附件（安全阀、防爆膜、压力表、温度表、报警器等）应齐全；溶出器、料浆及冷凝水自蒸发器、蒸汽缓冲器、新蒸汽总管上应设置安全阀，每台压力容器或每处应设置2个安全阀，并应确保泄压排出点符合安全要求”；

第6.1.16条规定“溶出系统的换热器、溶出器和自蒸发器上都应设合理、安全、可靠的不凝气排出设施”；

第6.1.17条规定“熟料窑饲料泵、赤泥外排高压泵、压煮溶出饲料泵必须设置压力检测、超压报警、自动停车等安全装置”；

第6.1.24条规定“槽罐应设置液面指示装置和防止冒槽的溢流装置；槽罐顶应设置专门的安全通道；槽罐区设围堰，地沟加盖板，现场应设事故喷淋及冲洗设施”；

第6.1.28条规定“重油库、槽区、柴油罐、高压油泵房应有完善的防火和灭火设施；油罐组周围应设防火堤；卸油系统应采用密闭管道系统；油罐应设有通入惰性气体的灭火接口”；

第6.1.30条规定“在人员有可能接触到的蒸汽管道、高温料浆设施应采取有效的保温和隔离防护措施”。

第6.1.51条规定“各种槽罐、厂房、管道架等不应超额定荷载，否则应由有资质的单位设计、施工”。

〔规范5〕《干法赤泥堆场设计规范》(GB50986-2014)第5.3.1强条规定“干法赤泥堆场必须根据堆场的等级，坝址所处地区的抗震设防烈度进行坝体抗滑稳定计算”。

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，规范了氧化铝冶炼工程项目涉及重要设施、设备的安全生产技术规定。

【执行现状】氧化铝冶炼系统是一个复杂的工艺设备生产流程，涉及繁多的生产设施和成千上万的各类设备，炉窑槽罐和压力设备众多、工艺介质腐蚀性强，因而整个工艺设备过程存在较多的高处坠落、物体打击、灼伤、触电中毒等安全事故隐患。据统计，氧化铝企业的设施设备安全事故发生率占比可达到约80%，因此，抓好生产设施和设备的安全监管势在必行。

    - 环境保护技术应符合下列规定：

- 任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。

- 氧化铝厂必须设置赤泥排放堆场。赤泥堆场必须符合堆存、防洪的要求，并应满足环保对防渗的要求。干法赤泥堆场必须设置防渗层和可靠的排洪设施，并应满足在设计洪水条件下防洪安全和正常生产的要求。

- 含有害、有毒物质的废料场，应选在地下水位较低和不受地面水穿流的地段，应采取防扬散、防流失和其他防止污染的措施。

- 危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与储存。含第一类污染物且浓度超标污水的收集、输送沟渠和检查井、收集池等应防渗、防腐；含第一类污染物且浓度超标的污水严禁排入渗井、渗坑、溶洞或废矿井。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《中华人民共和国环境保护法》第四十六条规定“国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品”；

〔规范1〕《氧化铝厂工艺设计规范》（GB 50530-2010）第3.0.20强条规定“氧化铝厂必须设置赤泥排放堆场。赤泥堆场必须符合堆存、防洪的要求，并应满足环保对防渗的要求”。

〔规范2〕国家标准《干法赤泥堆场设计规范》(GB50986-2014)第6.1.1强条规定“干法赤泥堆场必须设置可靠的排洪设施，并应满足在设计洪水条件下防洪安全和正常生产的要求”；

第10.1.1强条规定“干法赤泥堆场必须设置防渗层”。

〔规范3〕国家标准《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012) 第4.6.2强条规定“含有害、有毒物质的废料场，应选在地下水位较低和不受地面水穿流的地段，必须采取防扬散、防流失和其他防止污染的措施”。

〔规范4〕《有色金属工业环境保护工程设计规范》(GB 50988-2014) 5.1.4强条规定“含第一类污染物且浓度超标污水的收集、输送沟渠和检查井、收集池等应防渗、防腐；含第一类污染物且浓度超标的污水严禁排入渗井、渗坑、溶洞或废矿井”。

6.1.4强条规定“危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与贮存”。

〔法规1〕《和人民共和国环境保护法》第四十五条规定“国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物;未取得排污许可证的，不得排放污染物”。

〔法规2〕《铝行业规范条件》（工信部〔2013〕第36号公告）第“五、环境保护（十八）”条规定“企业须按规定取得排污许可证后，方可排放污染物，并在生产经营中严格落实排污许可证规定的环境管理要求” 。

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，规范了氧化铝冶炼工程项目涉及环境保护的主要技术规定。

【执行现状】据统计，2018年我国氧化铝总产能为8424万吨，总产量为7200万吨，年增长4.05%，2019年5～7月国家发改委组织在山西、陕西、河南、山东、重庆、广西6省区18家氧化铝企业开展环保挂牌督办整顿工作，在2855万吨总产能中，涉及各类违规产能1415万吨，涉嫌环保违规产能775万吨，环保整治累计责令停车约525万吨，占比18.4%。可见目前全国有色轻金属冶炼行业的环境保护形势依然严峻，有必要进一步强化行业的环境保护监管力度。

    - 氧化铝企业环境保护主要控制指标应符合下列规定：

- 氧化铝生产企业的大气污染物排放控制指标

表3.0.6-1               氧化铝生产企业大气污染物排放控制标准

| 序号 | 污染环节 | 排放控制限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 |  |
| 1 | 破碎、筛分、转运 | 50 | —— | —— | 净化设施后的排气管道 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
| 2 | 熟料烧成窑 | 100 | 400 | —— |  |
| 3 | 氢氧化铝焙烧炉 | 50 | 400 | —— |  |
| 4 | 原料加工、运输 | 50 | —— | —— |  |
| 5 | 氧化铝贮运 | 30 | —— | —— |  |
| 6 | 其它 | 50 | 400 | —— |  |
| 7 | 循环流化床锅炉 | 30 | 400 | 200 | 《火电厂大气污染物排放标准》 GB 13223 |
| 8 | 无组织排放 | 2.0 | 0.5 | —— | 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点。 《大气污染物排放标准》GB 16297 |
| 备注 | 氧化铝生产企业的排气筒高度应不低于40米，烧成窑排气筒高度应不低于60米，其它排气筒高度应不低于15米，排气筒半径200米范围内有建筑物时，排气筒应高出最高建筑物5米以上。 |

- 氧化铝生产企业的水污染物排放控制指标

表3.0.6-2               氧化铝生产企业水污染物排放控制标准

| 污染物 | 控制指标 | 排放控制限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | 0.5 m3/t-Al2O3 | 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 悬浮物 | 50mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  | PH | 6～9 |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | 8mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  | 总氮（以N计） | 20mg/L |  |
|  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区(含热电系统)生活污水(无煤气生产系统)的总和。 |

- 当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统。

- 熟料烧成窑、氢氧化铝焙烧炉必须设置烟气除尘设施。

- 氧化铝企业主要危险废物控制

氧化铝生产企业主要危险废弃物鉴别指标如下表：

表3.0.6-3              氧化铝生产企业主要危险废弃物鉴别指标

| 废物类型 | 鉴别项目 | 控制指标 | 相关政策法规和标准规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铝厂： 赤泥 煤焦油 含酚泥 废机油 酸碱浸出渣 | pH值 | pH≤2.0或≥12.5 | 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB5085.1) |
|  | 无机氟化物(不包括氟化钙) | ≤100mg/L | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》 (GB 5085.3) |
|  | 镉及其无机化合物(按Cd计) | ≤0.3 mg/L | 《有色金属工业固体废弃物污染控制标准》(GB 5085) |
|  | 汞及其化合物(按Hg计) | ≤0.05mg/L |  |
|  | 砷及其化合物(按As计) | ≤1.5 mg/L |  |
|  | 六价铬化合物(按Cr＋6计) | ≤0.05mg/L |  |
|  | 铅及其化合物(按Pb计) | ≤3.0mg/L |  |
|  | 铜及其化合物(按Cu计) | ≤50 mg/L |  |
|  | 锌及其化合物(按Zn计) | ≤50mg/L |  |
|  | 镍及其化合物(按Ni计) | ≤25 mg/L |  |
|  | 铍及其化合物(按Be计) | ≤0.1mg/L |  |
|  | 剧毒物质含量 | ≤0.1% | 《危险废物鉴别标准 毒性物质鉴别》 (GB 5085.6) |
|  | 有毒物质含量 | ≤3% |  |
|  | 致癌物质含量 | ≤0.1% |  |
|  | 致突变物质含量 | ≤0.1% |  |
|  | 生殖毒性物质含量 | ≤0.5% |  |
|  | 五氯酚 | ≤50mg/L |  |
|  | 苯酚 | ≤3mg/L |  |
|  | 2,4二氯苯酚 | ≤6mg/L |  |
|  | 2,4,6二氯苯酚 | ≤6mg/L |  |

- 氧化铝企业应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085对排放的废弃物赤泥进行鉴别，如经鉴别属于危险废物，则赤泥及其堆存应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597的要求进行处置，如经鉴别不属于危险废物，则赤泥应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599的要求进行处置。

- 氧化铝企业的有害固体废物安全土地填筑应符合《有色金属工业固体废弃物污染控制标准》GB 5085的规定。

- 氧化铝企业废弃的放射性污染物分类鉴别应符合现行的国家标准《放射性废物分类》GB 9133的规定，经鉴别属于放射性污染物的处置应按现行的《放射性废物管理规定》GB14500及其相关法规执行。

【条文来源】本条款主要依据国家标准规范强制性规定和法规制定。

〔标准1〕《铝工业污染物排放标准》（GB25465）

〔标准2〕《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223）

〔标准3〕《大气污染物排放标准》（GB 16297）

〔规范1〕《有色金属工业环境保护工程设计规范》(GB 50988-2014)第4.1.5强条规定“当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统”；

第4.4.6强条规定“3 熟料烧成窑必须设置烟气除尘设施，且应采用旋风除尘器加板式电除尘器或更高效的除尘方式。烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准时，应进行脱硫、脱硝处理。 6 氢氧化铝焙烧炉必须设置烟气除尘设施，且应采用高效电除尘器或布袋除尘器。烟气中二氧化硫浓度超过排放标准时，应进行脱硫处理”。

〔标准4〕《清洁生产标准 氧化铝业》 HJ473-2009第4.2条文规定“赤泥处理与处置”如下表：

【强制理由】本条款依据国家标准规范强条和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家法规和标准规范强条整编制定，规范了氧化铝冶炼工程项目环境保护的主要技术规定。

【执行现状】：

1）按照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号），与铝冶炼直接相关的危险废物（见附表）中涉及氧化铝生产企业的危险废物主要包括①赤泥，当pH值＞12.5时属于强碱性危废；②煤焦油，为焙烧炉提过能源的煤气炉煤气经冷却、洗涤净化水进入隔油沉淀池所产生的煤焦油，该废弃物含有高芬香的碳氢化合物致癌物，属于危险废物；③含酚污泥，为氧化铝厂煤气洗涤塔的洗涤水进入隔油沉淀池，再依次进入热水池、冷却塔、冷水池的浊循环水，该污泥含有挥发酚、COD、BOD5、石油类等污染物，属于危险废物；④废机油，为企业各种加压泵房、空压机、发动机组等动力车间和机械设备所需的机油类，具有一定毒性，属于危险废物。对于危险废物，本规范应按照国家相关政策法规提出必要的鉴别、储存和处置规定。

附表

# 国家危险废物名录

| 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危 险 废 物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW35 废碱 | 非特定行业 | 900-399-35 | 生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂以及其他废碱液、固态碱及碱渣 |  |
| HW11 精（蒸）馏残渣 | 炼焦 | 252-005-11 | 煤焦油精炼过程中焦油储存设施中的焦油渣 |  |
| HW48 有色金属冶炼废物 | 常用有色金属冶炼 | 321-010-48 | 电解铝过程中电解槽维修及废弃产生的废渣 |  |
|  |  | 321-011-48 | 铝火法冶炼过程中产生的初炼炉渣 |  |
|  |  | 321-012-48 | 电解铝过程中产生的盐渣、浮渣 |  |
|  |  | 321-013-48 | 铝火法冶炼过程中产生的易燃性撇渣 |  |

2）据调查，我国部分地区铝土矿资源的伴生矿物存在一定程度的放射性污染，如贵州省铝土矿资源中伴生矿的天然放射性核素水平238U（铀同位素）、232Th（钍同位素）及236Ra（镭同位素）平均含量分别达到236.8 Bq/kg、126.9 Bq/kg及163Bq/kg，这易导致放射性核素在伴生矿开采利用、伴生矿资源加工和伴生矿固废综合利用过程中产生放射性环境污染。因此，对有色轻金属冶炼中存在的放射性危险物，本规范应按照国家相关政策法规提出必要的鉴别、储存和处置规定。

    - 节能管理应符合下列规定：

- 国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。

- 禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺。

【条文来源】本条款主要依据国家法规制定

〔法规1〕《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第七十七号）第十五条规定“国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设；建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用”；

第十六条规定“国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位，由管理节能工作的部门按照国务院规定的权限责令限期治理”；

第十七条规定“禁止生产、进口、销售国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备；禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺”。

【目的】本条款依据国家相关法规制定，规范了氧化铝冶炼工程建设项目能源节约的主要管理规定。

【执行现状】我国氧化铝工程项目的能源节约首先在设计阶段已受到严格控制，除少部分企业因受原料品位等因素影响实际生产能耗可能超过国家标准外，总体节能执行情况良好。

    - 氧化铝能源消耗应符合下列规定：

- 企业应加强能源计量管理。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关要求。生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。

- 氧化铝生产单位产品能耗限额应符合下表的规定：

表3.0.8-1          氧化铝生产企业的单位产品能耗限额等级(kgce／t)

| 等级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拜耳法 | 其他工艺* | 拜耳法 | 其他工艺 | 拜耳法 | 其他工艺 |
| 工艺能耗 | ≤370 | ≤650 | ≤400 | ≤700 | ≤470 | ≤750 |
| 综合能耗 | ≤400 | ≤700 | ≤430 | ≤750 | ≤500 | ≤800 |
| 备注 | 本标准参照国家标准《氧化铝单位产品能源消耗限额》(GB25327)执行； *指烧结法工艺与联合法工艺，不包括高铝粉煤灰提取氧化铝等生产工艺。 |

【条文来源】本条款主要依据国家法规制定

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔2013〕第36号公告）第三条“能源消耗（六）”规定“企业应建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系，并鼓励通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)的有关要求。鼓励有条件的企业建立能源管理中心”。

第三条“能源消耗（七）”规定“以一水铝石矿或其选精矿为原料的氧化铝企业，工艺能耗和综合能耗应不大于《氧化铝单位产品能源消耗限额》(GB25327)中规定的能耗限额等级2级能耗值；以三水铝石矿为原料的氧化铝生产系统工艺能耗和综合能耗应不大于《氧化铝单位产品能源消耗限额》(GB25327)中规定的能耗限额等级1级能耗值”。

〔法规1〕国家标准《氧化铝单位产品能源消耗限额》(GB25327)

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准制定，规范了氧化铝冶炼工程建设项目能源节约的主要技术规定。

【执行现状】我国氧化铝工程项目的能源节约首先在设计阶段已受到严格控制，除少部分企业因受原料品位等因素影响实际生产能耗可能超过国家标准外，总体节能执行情况能够达到《铝行业规范条件》的要求。

氧化铝冶炼资源综合利用

    - 资源综合利用应符合下列规定：

- 应优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备；应按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用；应对生产过程中产生的废水进行再生利用。

- 应当采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产生的余热、余压等进行综合利用。

- 禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料。

- 氧化铝建设项目的综合利用应符合下表的规定：

表3.0.9-1               氧化铝生建设项目的综合利用控制指标

| 污染物 | 控制指标 | 先进值 | 限值 | 相关法规、标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赤泥 | 综合利用率 | ≥20% | ≥10% | 《赤泥综合利用指导意见》(工信部联节〔2010〕401号) |
| 炉窑灰渣 | 综合利用率 | —— | ≥73% | 《工业绿色发展规划(2016-2020年)》工信部规〔2016〕225号 |
| 工业用水重复利用率 |  | ≥96% | 《清洁生产标准 氧化铝业》（HJ473-2009） |
| 赤泥回水利用率 |  | ≥100% |  |
| 二次蒸汽利用率 |  | ≥100% |  |
| 蒸汽冷凝水利用率 |  | ≥100% |  |
| 备注 |  |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规法规制定

〔法规1〕《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第七十二号）第十八条规定“新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备”。

〔法规2〕《中华人民共和国循环经济促进法》第三十条规定“企业应当按照国家规定，对生产过程中产生的粉煤灰、煤矸石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行综合利用”；

第三十一条规定“企业应当采用先进技术、工艺和设备，对生产过程中产生的废水进行再生利用”；

第三十二条规定“企业应当采用先进或者适用的回收技术、工艺和设备，对生产过程中产生的余热、余压等进行综合利用”。

〔法规3〕《中华人民共和国循环经济促进法》总则第十八条规定“禁止生产、进口、销售列入淘汰名录的设备、材料和产品，禁止使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备和材料”。

〔法规4〕国家发展改革委七部委印发的《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号）规定了“十三五”时期循环发展主要指标”。

〔法规5〕《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225 号）第“（三）发展目标”明确“‘十三五’时期工业绿色发展主要指标如下：

专栏1　“十三五”时期工业绿色发展主要指标

| 专栏1 “十三五”时期工业绿色发展主要指标 |
| --- |
| 指 标 | 2015年 | 2020年 | 累计降速 |
| （1）规模以上企业单位工业增加值能耗下降（%） | — | — | 18 |
| 吨钢综合能耗（千克标准煤） | 572 | 560 |  |
| 水泥熟料综合能耗（千克标准煤/吨） | 112 | 105 |  |
| 电解铝液交流电耗（千瓦时/吨） | 13350 | 13200 |  |
| 炼油综合能耗（千克标准油/吨） | 65 | 63 |  |
| 乙烯综合能耗（千克标准煤/吨） | 816 | 790 |  |
| 合成氨综合能耗（千克标准煤/吨） | 1331 | 1300 |  |
| 纸及纸板综合能耗（千克标准煤/吨） | 530 | 480 |  |
| （2）单位工业增加值二氧化碳排放下降（%） | — | — | 22 |
| （3）单位工业增加值用水量下降（%） | — | — | 23 |
| （4）重点行业主要污染物排放强度下降（%） | — | — | 20 |
| （5）工业固体废物综合利用率（%） | 65 | 73 |  |
| 其中：尾矿（%） | 22 | 25 |  |
| 煤矸石（%） | 68 | 71 |  |
| 工业副产石膏（%） | 47 | 60 |  |
| 钢铁冶炼渣（%） | 79 | 95 |  |
| 赤泥（%） | 4 | 10 |  |
| （6）主要再生资源回收利用量（亿吨） | 2.2 | 3.5 |  |
| 其中：再生有色金属（万吨） | 1235 | 1800 |  |
| 废钢铁（万吨） | 8330 | 15000 |  |
| 废弃电器电子产品（亿台） | 4 | 6.9 |  |
| 废塑料（国内）（万吨） | 1800 | 2300 |  |
| 废旧轮胎（万吨） | 550 | 850 |  |
| （7）绿色低碳能源占工业能源消费量比重（%） | 12 | 15 |  |
| （8）六大高耗能行业占工业增加值比重（%） | 27.8 | 25 |  |
| （9）绿色制造产业产值（万亿元） | 5.3 | 10 |  |
| 注：本专栏均为指导性指标，大多为全国平均值，各地区可结合实际设置目标。 |

【强制理由】本条款依据国家相关法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规制定，规范了有色轻金属冶炼工程建设项目资源综合利用的主要管理及主要技术规定。

【执行现状】有色轻金属冶炼行业是产量仅次于钢铁的第二大基础材料行业，产量大必然会导致物流量和三废生产量大，因而有色轻金属冶炼行业的资源综合利用和循环经济发展潜力巨大。统计表明，我国氧化铝、电解铝、铝用炭素、镁冶炼行业的一般工业固体废物（冶金渣，不含赤泥）综合利用率平均达到了约75%，主要废弃物包括含外排赤泥附碱、含氟氧化铝、废电解质、废阴极、残阳极、废炉衬的循环利用率分别达到93.9%、100%、100%、100%、80%、40%，平均达到73.4%。全行业的工业用水重复利用率平均达到约93.4%，基本上能够满足本规范的要求。

    - 氧化铝冶炼生态环境保护应符合下列规定：

- 生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。实施土地复垦工程应当遵守土地复垦国家标准；没有国家标准的，应当遵守土地复垦行业标准。复垦的土地应当优先用于农业。

- 下列建设生产活动损毁的土地应由土地复垦义务人负责复垦：

- 露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地；

- 地下采矿等造成地表塌陷的土地；

- 堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地；

- 能源、交通、水利等基础设施建设和其他生产建设活动临时占用所损毁的土地。

- 已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须及时做好土地复垦。

- 新建、改扩建的有色工业企业排水应执行国家、地方和行业的污染物排放标准。严禁未达标废水排入受纳水体。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规制定。

〔法规1〕《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号）第三条规定“生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。土地复垦应当坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。复垦的土地应当优先用于农业”。

第六条规定“编制土地复垦方案、实施土地复垦工程、进行土地复垦验收等活动，应当遵守土地复垦国家标准；没有国家标准的，应遵守土地复垦行业标准”。

第十条规定“下列损毁土地由土地复垦义务人负责复垦：

（一）露天采矿、烧制砖瓦、挖沙取土等地表挖掘所损毁的土地；

（二）地下采矿等造成地表塌陷的土地；

（三）堆放采矿剥离物、废石、矿渣、粉煤灰等固体废弃物压占的土地；

（四）能源、交通、水利等基础设施建设和其他生产建设活动临时占用所损毁的土地” 。

〔法规2〕《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）中“(二)重点资源开发的生态环境保护”第16条款规定“已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须及时做好土地复垦”。

〔标准1〕国家标准《有色金属企业节水设计标准》（GB 51414-2020）第3.0.2强条规定“新建、改扩建的有色工业企业排水应执行国家、地方和行业的污染物排放标准。严禁未达标废水排入受纳水体”；

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范制定，规范了氧化铝冶炼工程项目涉及生态环境保护的主要技术和管理规定。

【执行现状】“矿地矛盾”是我国采矿冶炼一体化行业面临的重大生态环境问题，以广西平果氧化铝企业为例，在国家出台《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号）等法规后，积极开展矿区“剥离—采矿—复垦”一体化科技土地复垦工作，经近十年努力，在占用和挖掘土地面积近10万亩的矿区中实现了土地复垦率达100%，返还耕地平均复地率为70%，建成了6个全国高效土地复垦示范区，并已在全国各企业广泛推广。同时，近年来国内还发生了少部分氧化铝企业工业污水违规排放的恶性环境事件。因此，本规范明确氧化铝工程项目的土地复垦和工业污水禁排规定，以促进我国有色轻金属冶炼行业的生态环境恢复和循环经济可持续发展。

4  铝电解冶炼工程

    - 铝电解冶炼工程建设条件

- 铝电解工程项目应落实氧化铝、电力、水资源长期稳定供应等内外部条件。重熔用铝锭产品质量应符合GB/T1196要求。

- 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施。企业布局的防护等级和防洪标准应符合下表4.0.1-1的规定：

表4.0.1-1               工矿企业总体布局的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 工矿企业规模 | 防洪标准[重现期（年）] |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大型 | 200～100 |
| Ⅱ | 大型 | 100～50 |
| Ⅲ | 中型 | 50～20 |
| Ⅳ | 小型 | 20～10 |
| 注： | 各类工矿企业的规模按国家现行规定划分。 |

- 铝电解(含铝电解精炼)车间属于大、中型车间变电所及一级电力负荷，应采用双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。

- 铝电解工程项目严禁采用自焙阳极铝电解槽淘汰类工艺装备，应采用160kA及以上预焙槽；不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺。禁止采用6000千伏安及以下的整流变压器。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔2013〕第36号公告）第一、企业布局和外部条件（二）条规定“电解铝企业应落实氧化铝、电力、水资源长期稳定供应。鼓励电解铝企业通过重组实现水电铝、煤电铝或铝电一体化发展”；

第“二、质量、工艺和装备（四）”条款规定“电解铝企业须采用高效低耗、环境友好的大型预焙电解槽技术，不得采用国家明令禁止或淘汰的设备、工艺” 。

〔规范1〕国家标准《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）3．0．12强条规定“ 1 当厂址不可避免地位于受洪水、潮水或内涝威胁的地带时，必须采取防洪、排涝的防护措施”。

〔规范2〕国家标准《防洪标准》（GB 50201-2014）第5.0.4强条规定“当工矿企业遭受洪水淹没后，可能爆炸或导致毒液、毒气、放射性等有害物质大量泄漏、扩散时，其防洪标准应符合下列规定：

1 对于中、小型工矿企业，应采用本标准表5．0．1中Ⅰ等的防洪标准；

2 对于特大、大型工矿企业，除采用本标准表5．0．1中Ⅰ等的上限防洪标准外，尚应采取专门的防护措施”；

表5．0．1 工矿企业的防护等级和防洪标准

| 防护等级 | 工矿企业规模 | 防洪标准[重现期（年） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特大型 | 200～100 |
| Ⅱ | 大型 | 100～50 |
| Ⅲ | 中型 | 50～20 |
| Ⅳ | 小型 | 20～10 |

注：各类工矿企业的规模按国家现行规定划分。

〔规范3〕国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）3.0.1强条规定“1 符合下列情况之一时，应视为一级负荷。

1)中断供电将造成人身伤害时。

2)中断供电将在经济上造成重大损失时。

3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

2 在一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。”；

第3.0.3强条规定“一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏”。

〔法规2〕《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号）中的淘汰类包括“（五）钢铁：31、6000千伏安及以下的整流变压器；（六）、有色金属：4、铝自焙电解槽及160KA以下预焙槽”。

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范强条制定，规范了铝电解冶炼(含铝电解精炼)工程项目建设条件的主要管理规定。

【执行现状】近年来，我国铝电解行业发展迅猛，部分在边远地区新建的企业未能严格执行《铝行业规范条件》，未认真落实好氧化铝、供电、供水及工艺装备禁令等内外建设条件就开工建设，导致后续工程和生产的不协调，使企业的投资与生产成本以及社会资源的匹配难度剧增，甚至成为违规建设项目。因此，有必要强化铝电解工程项目建设条件约束，避免盲目建设和无序扩产。

4 铝电解冶炼工程

    - 主要资源消耗指标应符合下列规定：

- 铝电解企业氧化铝单耗原则上应低于1920千克/吨铝，原铝液消耗氟化盐应低于18千克/吨铝，炭阳极净耗应低于410千克/吨铝。

- 铝电解生产企业的取水量定额应符合下列规定：

表4.0.2-1     铝电解生产企业的取水定额控制指标

| 工艺分类 | 单位产品取水量定额 |
| --- | --- |
|  | 单位电解原铝液取水量，m3/t | 单位重融铝锭取水量，m3/t |
| 先进企业 | 1.3 | 1.7 |
| 新建企业 | 2.5 | 3.0 |
| 现有企业 | 3.5 | 4.0 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔〕第6号公告）第“四、资源消耗及综合利用（十二）” 条规定“电解铝企业氧化铝单耗原则上应低于1920千克/吨铝，原铝液消耗氟化盐应低于18千克/吨铝，炭阳极净耗应低于410千克/吨铝，电解铝生产单位产品取水量定额应满足《取水定额第16部分：电解铝生产》(GB/T18916.16)中规定的新建企业取水定额标准”。

〔规范1〕《取水定额 第16部分：电解铝生产》（GB/T 18916.16）

【强制理由】本条款主要依据国家法规和标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范制定，规范了铝电解冶炼工程项目资源开发利用的主要技术规定。

【执行现状】据统计，2018年底我国铝电解行业的氧化铝电耗、氟化盐电耗、炭阳极净耗生产指标分别在1908～1928吨/吨铝、16～20kg/吨铝、410～430kg/吨铝范围，相应的达标率为90%、50%、60%，平均为66.7%，且逐年向好。同时，电解铝企业单位产品取水量先进值可达1.35m3/t。总体来看，要实现本条款规定的资源开发利用控制指标有难度，但通过各方努力，基本上可能满足要求。

    - 主要能源消耗指标应符合下列规定：

- 电解铝企业铝液电解交流电耗和铝锭综合交流电耗应不大于《电解铝企业单位产品能源消耗限额》GB21346中规定的新建电解铝企业(系列)单位产品能耗限额新建准入值。

- 电解铝企业铝液综合交流电耗应不大于13500千瓦时/吨（不含脱硫脱硝），铝电解槽的电流效率应不低于92%。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

【标准】国家标准《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2013）

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部2020年第6号公告）第“三、能源消耗（八）”条规定“电解铝企业铝液综合交流电耗应不大于13500千瓦时/吨（不含脱硫脱硝）”。

〔标准1〕国家标准《清洁生产标准-电解铝》（HJT187-2006）第4.2 条款：“指标要求”规定“二、电解铝资源能源利用指标要求电流效率≥91%”。

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准制定，规范了铝电解冶炼工程项目能源节约的主要技术规定。

【执行现状】统计表明，2018年我国铝电解行业约70%的企业主体工艺装备—预焙铝电解槽电流容量在400kA以上，10省区（云南、山西、陕西、内蒙古、新疆、甘肃、广西、重庆、青海、福建）相关主管部门对46家主要铝电解生产企业铝液电解交流电耗核查结果显示，行业平均铝液交流电耗值达到12548kWh/t, 平均铝液综合交流电耗达到13280.9kWh/t，已经优于本规范新建铝电解企业的限额指标要求。因此，本规范确定的指标是合理可行的。

    - 铝电解冶炼生产安全应符合下列规定：

- 厂址应具备良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地等不良地质及地下水位高且具备侵蚀性的地区，并按地震烈度等级标准设防。厂区边缘与居民区之间，应设置卫生防护带或绿化带距离，在此距离内，不应该设置居民用房屋。

- 总降压变电所应单独设围墙，不应与产生水雾、有害气体、有剧烈振动的建（构）筑物靠近。高压配电线路不应跨越屋顶为燃烧材料的建筑物。

- 室外变、配电装置应位于产生粉尘的排土场、堆煤场、散装物料装卸场等常年最小频率风向的下风侧。防护距离应大于30m。当在常年盛行风向的下风侧时，防护距离应大于50m。

- 整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。电压在35kV及以上、单台容量5MV·A及以上的油浸变压器应设置排油注氮消防系统。

- 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下应设置防止漏炉高温液体外流的挡铝墙或围堰。

- 电解槽上部机构水平母线必须设置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。

- 电解槽应采用可靠的电气绝缘装置和材料，槽壳各部件之间的绝缘值不小于0.5MΩ，槽上部机构、铝电解多功能机组的各部位之间的绝缘值不小于2MΩ。

- 所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统。产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。产生或使用有毒有害气体的场所，应按规定设置气体泄漏检测、报警装置。

- 储运熔融铝液的运输车辆，必须设置防铝液泄漏到驾驶室的挡板，禁止使用汽油车辆，应制定防止铝液溢出的运输安全控制措施；熔铸设备周围应设置防止铝液遇水爆炸的挡铝围堰。

- 使用煤气、天然气、液化气等的燃烧装置，应有煤气、天然气、液化气紧急切断阀，以及火灾、超敏度气体报警器。

- 铸造成品堆垛必须堆放到指定地点，堆垛高度应符合相关标准要求。

- 电感应化铁炉应有漏炉报警装置，且应设事故地坑。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔规范1〕国家标准《铝电解安全生产规范》（GB2974-2013）第3.1.2.2强条规定“厂址具备良好的工程地质和水文地质条件，应避开断层、滑坡、泥石流、淤泥层、地下河道、塌陷、岩溶、膨胀土地等不良地质及地下水位高且具备侵蚀性的地区，并按地震烈度等级标准设防”；

第3.1.2.5强条规定“厂区边缘与居民区之间，应设置卫生防护带或绿化带距离，在此距离内，不应该设置居民用房屋”；

〔规范2〕《有色金属工业环境保护工程设计规范》(GB 50988-2014)第5.9.2强条规定“变电所布置应符合下列规定：

1 总降压变电所应单独设围墙。不应与产生水雾、有害气体、有剧烈振动的建（构）筑物靠近。

2 高压配电线路不应跨越屋顶为燃烧材料的建筑物。

3 室外变、配电装置应位于产生粉尘的排土场、堆煤场、散装物料装卸场等常年最小频率风向的下风侧。防护距离应大于30m。当在常年盛行风向的下风侧时，防护距离应大于50m”。

〔标准1〕《电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准》(安监总局四〔2011〕56号)第6.1.26条规定“电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积水；电解槽下须设置防止漏炉铝液外流的挡铝墙（围堰）”；

第7.2.17条规定“铸造成品堆垛必须堆放到指定地点，堆垛高度符合要求。铝锭堆垛不宜超过2层，圆棒堆垛必须使用方木垫牢，最高层数不超4层；扁锭必须使用方木垫牢，不超3层。”；

〔规范3〕国家标准《铝电解安全生产规范》（GB2974-2013）第6.1.23条规定“整流机组及动力变配电系统的电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。整流机组及动力变配电设备应按设计规范要求设置继电保护装置和非电量保护装置。”；

第6.1.26条规定“供电整流机组必须设置自动喷淋消防系统。”；

第6.1.30条规定“电解槽上部机构水平母线必须设置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。”；

第6.1.30条规定“电解槽的槽壳与上部机构支腿、风格板、槽壳支座、母线之间必须设置绝缘，绝缘值不小于0.5MΩ，防止直流接地。”；

第6.1.30条规定“电解槽上部机构的各打壳气缸与支座、烟道与厂房、烟道端与上部机构相连的管道等必须设置绝缘，绝缘值不小于2MΩ。”；

第6.1.10条规定“所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统。产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。”；

第6.1..13条规定“产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。”；

第6.1.31条规定“储运熔融铝液的运输车辆，必须设置防铝液泄漏到驾驶室的挡板。” ；

第6.1.33条规定““铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在设备周围必须设置防止铝液遇水爆炸的挡铝围堰。”；

第6.1.84条规定“储运高温铝液的运输车辆，禁止使用汽油车辆；运输车辆符合国家有关规定；运输过程中，应制定防止铝液溢出的安全控制措施”；

第7.2.51条规定“使用煤气、天然气、液化气等的燃烧装置，应有煤气、天然气、液化气紧急切断阀，以及火灾报警器、超敏度气体报警器”；

第7.2.52条规定“电感应化铁炉应有漏炉报警装置，且应设事故地坑”。

【强制理由】本条款依据国家相关标准法规强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准法规强条制定，规范了铝电解冶炼工程建设项目主要设施和设备安全的主要技术规定。

【执行现状】目前，本规范条款基本上能够按章执行。

    - 铝电解冶炼环境保护应符合下列规定：

- 企业应取得生态环境主管部门的环境影响评价报告的批复并通过验收，应遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系。

- 企业应按《排污单位自行监测技术指南有色金属冶炼》HJ 989等相关标准规范开展自行监测，其中，应安装、使用自动监测设备的，须依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保障监测设备正常运行。

    - 铝电解工程项目主要污染物控制指标应符合下列规定：

- 铝电解生产企业的大气污染物排放控制指标

表4.0.6-1：              电解铝生产企业大气污染物排放控制标准

| 序号 | 污染环节 | 控制标准限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氟化物(以F计) mg/m3 |  |
| 1 | 铝电解槽烟气净化 | 20 | 150 | 3.0 全氟≤0.6kg/t | 污染物净化实施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
| 2 | 氧化铝、氟化铝贮运 | 30 | —— | —— |  |
| 3 | 电解质破碎 | 50 | —— | —— |  |
| 4 | 其它 | 50 | 400 | —— |  |
| 5 | 无组织排放 | 1.0 | 0.4 | 20μg/m3 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。《大气污染物排放标准》GB 16297 |
|  |  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 6 | 铝电解烟气净化系统的排气筒高度不得低于40m. | 《铝工业污染物排放标准》GB25465-2010 |

- 铝电解生产企业的水污染物排放控制指标

表4.0.6-2：               电解铝生产企业废水污染物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 控制指标 | 控制标准限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程 | 废水 | 废水排放量 | ≤2.5m3/t-Al | 《取水定额 第16部分：电解铝生产》（GB/T 18916.16） |
|  |  | 悬浮物 | 50mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  |  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  |  | PH | 6～9 |  |
|  |  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  |  | 氨氮（以N计） | 8mg/L |  |
|  |  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  |  | 总氮（以N计） | 20mg/L |  |
|  |  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  |  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和，本规范主要指新建企业。 |

- 电解铝生产企业的固体废物排放控制指标

表4.0.6-3：              电解铝生产企业的固体危废物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放控制标准 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝电解槽 | 固体危废浸出无机氟化物（不包括氟化钙） | ≤100mg/L | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3） |
|  | 固体危废浸出氰化物 | ≤5mg/L |  |
|  | 废铝灰渣综合利用率 | ≥73% | 《大宗固体废物综合利用实施方案》（发改环资〔2011〕2919号） |
| 电解、铸造 | 炉修固废综合利用率 |  |  |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) |
| 备注 | 固体危废鉴别应符合《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）的规定。 铝电解企业排放有害固体废物处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)的规定 |

- 铝电解槽大修渣、残阳极及铸造车间浮渣（铝灰渣）等固体废弃物应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085进行鉴别，如经鉴别属于危险固废，则应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597要求进行处置；如经鉴别不属于危险固废，则应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599要求进行处置。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔2020〕（第6号公告）第“五、环境保护（十四）”条规定“企业应取得生态环境主管部门的环境影响评价报告的批复并通过验收，应遵守环境保护相关法律、法规和政策，应建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系，并鼓励通过环境管理体系第三方认证”。

第“五、环境保护（十七）”条规定“氧化铝、电解铝企业应按《排污单位自行监测技术指南 有色金属冶炼》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测。其中，应安装、使用自动监测设备的，须依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行，鼓励开展厂内降尘监测” 。

〔标准1〕《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）

〔标准2〕《大气污染物排放标准》（GB 16297）

〔标准3〕《取水定额 第16部分：电解铝生产》（GB/T 18916.16）

〔标准4〕《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085）

〔标准5〕《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)

〔法规1〕国家发改委《大宗固体废物综合利用实施方案》（发改环资〔2011〕2919号）第“（三）总体目标”规定“到2015年，大宗固体废物综合利用率达到50%，其中工业固体废物综合利用率达到72%”。

〔法规1〕国家发改委《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号）明确“‘十三五’时期循环发展主要指标”如下：

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了铝电解冶炼工程项目涉及环境保护的主要管理和技术规定。

【执行现状】1）目前，我国铝电解行业已在规划设计和建设过程中已严格执行国家环境保护法律法规，企业环保达标率也在逐年上升，但仍有个别企业存在环保违规现象，其中包括2018年中央环保督查中有山东2家企业因环保违规而被勒令关停电解铝产能共计322.25万吨。2）按照《国家危险废物名录》（环境保护部令 第39号），与铝冶炼直接相关的危险废物中涉及电解铝生产企业的危险废物主要包括①大修渣，铝电解槽内衬大修废渣的浸出液可溶氟质量浓度可达1000mg/L以上，远大于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB50853-2007）中100mg/L的规定值，属于危险废物；②浮渣（铝灰），为电解铝厂铸造车间精炼过程中混合炉产生的少量浮渣混合物；③残阳极，铝电解槽使用过的残阳极含有氟化物，根据《危险废物鉴别标准》（GB 5085）的限制，属于危险废物；④废离子交换物，铝厂锅炉用水软化处理的饱和或废弃更换下来的废离子交换树脂属于有机树脂类危险废物。目前，铝厂在治理危废方面尚存在一定难度，因此，本规范有必要提出鉴别、储存和处置电解铝企业危废的一般原则性规定。

    - 铝电解设施环境保护技术规定

- 铝电解槽必须设置烟气氟化物和粉尘治理设施。每套电解槽烟气净化系统的排烟风机不得少于两台，且应相互备用或单独设置备用风机。

- 固废贮存场所必须设置围堰、事故池及事故后处理设施，围堰、地面及事故池应防渗、防腐。露天场所应防雨。危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与贮存。

- 当固废贮存、处置场的天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采取天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

- 一般固体废物贮存、处置场的渗滤液水质应达到GB 8978（《污水综合排放标准》）标准后方可排放。

- 企业应以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，控制工业过程温室气体排放。电解铝生产温室气体排放应符合下列规定：

表4.0.7-1             电解铝生产企业阳极效应及其全氟化碳排放控制指标

| 排放源 | 控制指标 | 排放限额 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝电解槽 | 阳极效应系数 | ≤0.03 次/日·槽 | 《铝工业“十二五”发展规划》 |
|  | 阳极效应期间全氟化碳(含CF4和C2F6)排放量 | ≤0.14kgCF4/t-Al ≤0.018kgC2F6/t-Al | 联合国气候变化框架公约批准的《铝电解设施阳极效应PFC减排量-批准的基准方法AM0030》 |
| 备注 | CF4和C2F6是《联合国气候变化框架公约》明确的温室气体“全氟化碳PFCs”的主要成分。 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范强条制定。

〔规范1〕《有色金属工业环境保护工程设计规范》(GB 50988-2014)第4.4.7强条规定“铝电解槽必须设置烟气氟化物和粉尘治理设施。每套电解槽烟气净化系统的排烟风机不得少于两台，且应相互备用或单独设置备用风机。”；

5.1.3强条规定“贮存场所必须设置围堰、事故池及事故后处理设施，围堰、地面及事故池应防渗、防腐。露天场所应防雨。”；

6.1.4强条规定“危险废物严禁与一般工业固体废物或生活垃圾混合装运与贮存”。

〔规范2〕《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）6.2.1条规定“当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采取天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。”；

7.1.2条规定“一般固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入”；

7.1.3条规定“贮存、处置场的渗滤液水质应达到GB 8978标准后方可排放，大气污染物排放应达到GB16297无组织排放要求”。

〔法规1〕《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》（工信部规〔2016〕225 号）第三条明确“控制工业过程温室气体排放。以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，控制工业过程温室气体排放”。

〔法规2〕《铝工业“十二五”发展规划》（工业和信息化部2011年12月4日）“主要目标”中明确“铝电解槽的阳极效应系数应不高于0.03次/日槽”。

〔法规3〕联合国气候变化框架公约批准的《PFCemission reductionfromanode from anaode effect mitigation at primary aluminium smelting faclitlies source”—Approved baseline methodology AM0030(铝电解设施阳极效应PFC减排量-批准的基准方法AM0030)》中的“Tier-2 Method—Smelter-specific relationship between emissions & operation parameters based on default technology-based slop and over-voltage coefficients(方法2—铝电解厂基于默认溢出和过电压系数技术的运行参数与排放量之间的特别关系)”规定如下：

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了铝电解冶炼工程项目涉及环境保护的主要技术规定。

【执行现状】目前，国内电解铝工程项目和企业在环境保护设施设计、施工方面基本上能够执行国家法规，在有关铝电解生产温室气体排放方面仍有改进提高空间，且关注度也在逐年增强。同时，本规范参照国际标准制定的电解铝生产全氟化碳排放标准略高于国内相关标准，其中四氟化碳（CF4）≤0.14kgCF4/t-Al（国内正在编制的《电解铝生产全氟化碳排放限额》为CF4≤0.18kg/t-Al，六氟化碳（C2F6）≤0.018kgC2F4/t-Al）。

    - 铝电解冶炼能源节约应符合下列规定：

- 新建、改建或扩建项目必须采用节约能源的新工艺、新技术和设备，严禁采用能耗高的工艺和国家已公布淘汰的机电产品。

- 企业的能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关要求

- 用能设备的设计、安装和使用应满足《企业能耗计量与测试导则》GB/T 6422、《节能监测技术通则》GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔规范1〕《有色金属冶炼厂节能设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第139号）1.0. 4强条规定“新建、改建或扩建项目必须采用节约能源的新工艺、新技术和设备，严禁采用能耗高工艺和国家已公布淘汰机电产品” 。

〔规范2〕《有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求》（GB/T 20902）第4.2条款规定“企业能源计量器具配备应满足企业实现能源计量分级、分类、分项考核和结算的要求”。

〔法规1〕《铝行业规范条件》（工信部〔2020〕（第6号公告）第“三、能源消耗（六）”条规定“能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)的有关要求” 。

〔标准1〕《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)第4.1条款规定“能源器具计量范围应包括：

a)输入用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及载能工质；

b)输出用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及载能工质；

c)用能单位、次级用能单位和用能设备使用（消耗）的能源及载能工质；

d)用能单位、次级用能单位和用能设备自产的能源及载能工质；

e)用能单位、次级用能单位和用能设备可回收利用的余能资源。”

第5.1.1条规定“用能单位应建立能源计量管理体系，形成文件，并保持和持续改进其有效性”；

第5.2.1条规定“用能单位应设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维护、报废等管理工作”；

第5.2.2条规定“用能设备的设计、安装和使用应满足GB/T 6422、GB/T 15316中关于用能设备的能源监测要求”；

第5.4.1条规定“用能单位应建立能源统计报表制度、能源统计报表数据应能追溯至计量测试记录”。

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，规范了铝电解冶炼工程项目涉及企业能源节约的主要管理和技术规定。

【执行现状】目前，我国铝行业生产企业的能耗管理在设计、施工过程基本上能够执行国家相关法规，能源计量器具配备率能够达到90%以上，但在企业能源计量管理方面仍存在全流程能源计量监督管理不到位、计量职能发挥不好、能源计量设备维护投入不足，能源计量数据系统化应用不足的问题。导致企业能源消耗计量检测率、准确性相对不高、能源考核应付等隐患。因此，本规范依据国家法规和标准规范进一步强化企业用能设备管控和能源计量的管理和技术规定。

    - 铝电解冶炼资源综合利用应符合下列规定：

- 严禁未达标废水排入受纳水体；通用设备冷却水应循环利用，工业水重复利用率应不低于95%；一般工业固体废物综合利用率应不低于73%。

- 铝电解企业废物回收利用主要控制指标

铝电解冶炼企业废物回收利用应符合下列主要评价指标：

表4.0.9-1             铝电解冶炼企业的资源综合利用主要评价指标

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、废物回收利用指标 |
| 1.集气效率/(%) | ≥98 | ≥96 | ≥95 |
| 2.净化效率/（%） | ≥99 | ≥98 | ≥97 |
| 3.废电解质 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 4.废阳极 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 5.冷却水 | 100%循环利用 | 100%循环利用 | 100%循环利用 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔标准1〕国家标准《有色金属企业节水设计标准》（GB 51414-2020）第3.0.2强条规定“新建、改扩建的有色工业企业排水应执行国家、地方和行业的污染物排放标准。严禁未达标废水排入受纳水体”；

第4.1.2强条规定“通用设备冷却水应循环利用”；

第4.6.12条规定“电解铝 工业水重复利用率应不低于95%”。

【法规1】国家发展改革委七部委印发的《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号）规定了“十三五”时期循环发展主要指标”。

〔标准2〕中华人民共和国环境保护行业标准《清洁生产标准 电解铝业》（HJ/T187-2006）第4.2条”指标要求”规定“电解铝业清洁生产标准的指标要求见表1-4”：

表1-4           电解铝业清洁生产标准

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、废物回收利用指标 |
| 1.集气效率/(%) | ≥98 | ≥96 | ≥95 |
| 2.净化效率/（%） | ≥99 | ≥98 | ≥97 |
| 3.废电解质 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 4.废阳极 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 | 100%回收并加工利用 |
| 5.冷却水 | 100%循环利用 | 100%循环利用 | 100%循环利用 |

【说明】本条文为规范摘录条文。条款依据国家标准《有色金属企业节水设计标准》（建标〔2015〕274号）、《清洁生产标准 电解铝业》（HJ/T187-2006）及国家法规《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号）的相关条文规范了铝电解冶炼工程建设项目资源综合利用的主要技术规定。

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了电解铝冶炼工程项目涉及资源综合利用的主要管理和技术规定。

【执行现状】

5 铝用炭素工程

    - 禁止建设产能在8万吨/年以下的预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下的普通炭阴极炭块生产线。禁止建设产能在10万吨/年以下的独立铝用炭素项目。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔法规1〕《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展改革委第29号) “六、钢铁”第12条规定“8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线”为限制类；“七、有色金属”第7条规定“10万吨/年以下的独立铝用炭素项目”为 淘汰类。

【强制理由】本条款依据国家相关法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目涉及建设规模的主要管理规定。

【执行现状】统计表明，截至2017年我国预焙阳极生产企业约86家，2017年中国炭阳极总产能为2345.5万吨，其中，商业炭阳极企业约60家，占比53.5%，合计产能 1255 万吨，企业平均产能规模为20.92万吨；自备预焙阳极企业约50家，占比46.5%，合计产能 1090.5 万吨，企业平均产能规模为21.81万吨。2017年，我国铝用炭阴极企业约有28家，铝用炭阴极总产能约为57万吨，企业平均产能规模为2.04万吨。说明我国铝用炭素行业已呈现大型化、规模化发展新常态基本上能够满足本规范的要求。

    - 主要资源消耗指标应符合下列规定：

- 铝用炭阳极系统的新水消耗应符合下表的规定

表5.0.2-1            铝用炭阳极系统的新水消耗主要控制指标

- 铝用炭阴极系统的新水消耗应应符合下表的规定

表5.0.2-2            铝用炭阴极系统的新水消耗主要控制指标

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范强条制定。

〔标准1〕国家标准《有色金属企业节水设计标准》（GB 51414-2020）第A.0.9条规定“阳极工厂新水耗量应符合表A.0.9的规定”：

第A.0.10条款规定“阴极工厂新水耗量应符合表A.0.10的规定”：

【强制理由】本条款主要依据国家标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款主要依据国家法规和标准规范制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目重点资源消耗的主要技术规定。

【执行现状】目前，我国铝用炭素的资源消耗在设计、施工方面能够执行国家相关法规，基本上能够满足本规范的要求。

    - 主要能源消耗指标应符合下列规定：

铝用炭素系统的炭块单位产品能耗应符合下表的规定：

表5.0.3-1   铝用炭块单位产品能耗限额准入值

| 产品名称 | 单位产品综合能耗限额准入值（kgce/t） | 单位产品电耗准入值（kW·h/t） |
| --- | --- | --- |
|  | 电力折标准煤系数取等价值 | 电力折标准煤系数取当量值 |  |
| 炭块 | 普通炭块 | ≤1300 | ≤1200 |  |
|  | （半）石墨质炭块 | ≤1450 | ≤1280 |  |
|  | 微孔炭块 | ≤1650 | ≤1460 |  |

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范制定。

〔标准1〕国家标准《炭素单位产品能源消耗限额》（GB 2170-2008）第4.2.1条款规定“炭素企业在新建或改扩建生产设备及采用炭素生产新工艺时，其石墨电极、炭电极和炭块单位产品能耗限额应符合表3的规定” 。

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范制定，规范了铝用炭素工程项目主要能源消耗的专业技术规定。

【执行现状】目前，我国铝行业生产企业的能耗管理在设计、施工过程基本上能够执行国家相关法规，企业生产能源消耗指标也在逐渐达标。

    - 铝用炭素安全生产应符合下列规定：

- 重要厂房（车间）地坪应设置宽度不小于1.5m的安全人行通道，安全人行通道应有明显的标志分界线；疏散通道应有明显的逃生标志，疏散通道的楼梯最小宽度不小于1.1m，确实达不到1.1m时，须有第二条逃生通道。厂房（车间）紧急出入口、通道、走廊、楼梯应设有逃生指示灯、应急照明。

- 生产设备之间，设备与建（构）筑物之间应留有满足生产、操作、检修所需的安全距离。

- 蒸汽、重油、热媒、沥青等管道及存储装置应设有可靠的隔热层。沥青库、电除尘器、煤气发生站和热媒锅炉房等，应设有防火、防爆设施。

- 振动成型机基础应设防振措施，振动台和操作台必须分开，严禁两者接触，外围1m处应安装栅栏，振动子应密封消音。

- 浸渍罐等液压及液压蓄势罐和其他压力容器的设计、制造和使用，应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。

- 振动成型机基础应采用防振措施，振动台和操作台必须分开，严禁两者接触，外围1m处应安装栅栏，振动子应密封消音。

- 液压机挤出口正前方，应设安全挡板。液压机运转中禁止润滑，挡板、剪刀运转时，禁止掏料。管路有压力时，禁止修理液压机或拆卸阀门。

- 炭块加工应有良好的吊装卡定工具和防滑设施。链式辊道炭块输送机必须安设防止炭块跑偏的导向栅栏。辊道运行中严禁吊运炭块、电极等。

- 炭块、侧块应纵横交错堆垛，最多不得超过8层，长度小于600mm的不得超过6层。产品堆放两端头伸缩应保持在100mm内，堆垛内的产品间不得悬空。焙烧与石墨化制品的堆放，垛与垛之间的平行距离不应小于0.5～1.0m；垛与房墙的间距不应小于0.7～1.0m。

- 焙烧、石墨化等车间的起重机司机室，应采取隔热、降温和防尘措施。在沥青熔化等存在粉尘或有害气体场所使用的起重机司机室，应设有防尘、防毒设施。

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范制定。

〔规范1〕行业标准《铝用预焙阳极安全生产规范》（YS/T 1094-2015）第3.5.1.4条规定“厂房地坪应设置宽度不小于1.5m的安全人行通道，安全人行通道应有明显的标志分界线、疏散通道应有明显的逃生标志，疏散通道的楼梯最小宽度不小于1.1m，确实达不到1.1m时，须有第二条逃生通道”；

第3.5.1.7条规定“厂房（车间）紧急出入口、通道、走廊、楼梯应设有逃生指示灯、应急照明，其设计应符合GB 50034的规定”；

第3.5.2.2条规定“生产设备之间，设备与建（构）筑物之间应留有满足生产、操作、检修所需的安全距离。… 移动车辆与建（构）筑物之间应留有0.8m以上的安全距离”；

〔标准1〕《电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准》(安监总局四〔2011〕56号) 第6.1.46条规定“蒸汽、重油、热媒、沥青等管道及存储装置应设有可靠的隔热层”；

〔标准2〕《炭素生产安全卫生规程》(GB15600-2008)第3.15条规定“沥青库、电除尘器、煤气发生站和热媒锅炉房等，应设有防火、防爆设施”；

第3.17条规定“浸渍罐等液压及液压蓄势罐和其他压力容器的设计、制造和使用，应符合国家现行《压力容器安全技术监察规程》的有关规定”；

第5.5.1条规定“振动成型机的基础应采用防振措施。振动成型机的振动台和操作台必须分开，严禁两者接触，外围1m处应安装栅栏，振动子应密封消音。振动台振动时，人员不得上振动台操作；清理重锤上的粘结料时，人应距重锤0.5m以上”；

第5.5.3条规定“液压机挤出口正前方，应设安全挡板。液压机运转中禁止润滑，挡板、剪刀运转时，禁止掏料。管路有压力时，禁止修理液压机或拆卸阀门”；

第5.5.4条规定“链式辊道炭块输送机必须安设防止炭块跑偏的导向栅栏。辊道运行中严禁吊运炭块、电极等。炭块加工应有良好的吊装卡定工具和防滑设施”；

第5.10.3条规定“e.炭块（底块、高炉块）、侧块应纵横交错堆垛，最多不得超过8层，长度小于600mm的不得超过6层”；

第5.10.4条规定“产品堆放两端头伸缩应保持在100mm内，堆垛内的产品间不得悬空”；

第9.5条规定“焙烧与石墨化制品的堆放，垛与垛之间的平行距离不应小于0.5~1.0m；垛与房墙的间距不应小于0.7~1.0m”。……焙烧、石墨化等车间的起重机司机室，应采取隔热、降温和防尘措施。在沥青熔化等存在粉尘或有害气体场所使用的起重机司机室，应设有防尘、防毒设施”；

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范制定，规范了铝用炭素工程项目重要设施、设备安全生产的主要专业技术规定。

【执行现状】本条文为规范摘录条款。条款依据相关安全规范规范了铝用炭素工程建设项目重要设施、设备安全生产和维护的主要技术规定。

    - 铝用炭素环境保护应符合下列规定：

- 当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统。

- 各种锅炉、炉窑、冶炼等装置排放的烟气，必须设有除尘、净化设施。沥青熔化应密闭，沥青熔化槽、干燥器和破碎机应设通风除尘、烟气净化设施。

- 生产装置及辅助设施、作业场所、污水处理设施等排出的各种废渣（液），必须收集并进行处理，不得采取任何方式排入自然水体或任意抛弃。

- 铝用炭素建设项目主要污染物控制应符合下列规定：

- 铝用炭素生产企业的大气污染物排放控制指标

表5.0.6-1              铝用炭素生产企业大气污染物排放控制标准

| 污染环节 | 排放浓度限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氟 mg/m3 | 沥青烟* mg/m3 | 苯并(a)比 mg/m3 |  |
| 阳极焙烧炉 | 30 | 400 | 3.0 | 20 | 0.06 | 净化设施后的排气管道 《铝工业污染物排放标准》GB25465 （*主要指混捏成型系统） |
| 煅烧窑(炉) | 100 | 400 | —— | 30 | 0.09 |  |
| 沥青熔化 | —— | —— | —— | 30* | 0.09 |  |
| 生阳极制造 | 50 | 400 | —— | 20 | 0.06 |  |
| 阳极组装及残极破碎 | 50 | —— | —— | —— | —— |  |
| 其它 | 50 | 400 | —— | —— | —— |  |
| 无组织排放 | 1.0 | 0.4 | 20μg/m3 | —— | 0.008μg/m3 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。《大气污染物排放标准》GB 16297 |
|  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 备注 | 铝用炭阳极的阳极焙烧炉排气筒高度应不低于50米。其它排气筒高度应不低于15米，排气筒半径200米范围内有建筑物时，排气筒应高出最高建筑物5米以上。 |

- 铝用炭素生产企业的水污染物排放控制指标

表5.0.6-2               铝用炭素生产企业水污染物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水排放量 | ≤2.0m3/t-C | 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 悬浮物 | 10mg/L | 常规污水处理设施排放口 《铝工业污染物排放标准》GB25465 |
|  | 氟化物 | 5mg/L |  |
|  | PH | 6～9 |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 50mg/L |  |
|  | 氨氮（以N计） | 5mg/L |  |
|  | 总磷（以P计） | 1mg/L |  |
|  | 总氮（以N计） | 15mg/L |  |
|  | 硫化物 | 0.5mg/L |  |
|  | 挥发酚 | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和 |

- 铝用炭素生产企业的固体废物排放控制要求

表5.0.6-3              铝用炭素生产企业的固体废物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放控制要求 | 监控位置及相关政策法规 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成型、焙烧车间 | 不合格品 | 100%回收利用 | 《建设项目环境保护设计规定》（国环字第002号） |
|  | 含沥青焦油液 |  |  |
| 煅烧脱硫塔 | 脱硫石膏综合利用率 | ≥60% | 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》 |
| 工业炉窑 | 大修废料综合利用率 | ≥73% | 《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号） |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》 |
| 备注 | 有害固体废物鉴别应符合《危险废物鉴别标准》（GB 5085）的规定。 |

- 铝用炭素生产排放的危险废物（如废焦油、废机油、废润滑油、废液压油等）应按照《危险废物鉴别标准》GB 5085进行鉴别，危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597要求统一修建固定堆放场，采用封闭式容器收集管理，并交由有资质的单位进行处置。

- 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范强条和法规制定。

〔规范1〕《有色金属工业环境保护工程设计规范》(GB 50988-2014)第4.1.5强条规定“当烟气中二氧化硫、氮氧化物浓度超过排放标准和污染物排放总量的要求，或烟气量超过相关单位产品基准排气量时，应设置脱硫、脱硝系统”；

〔法规1〕《建设项目环境保护设计规定》（国环字第002号）第二十八规定“各种锅炉、炉窑、冶炼等装置排放的烟气，必须设有除尘、净化设施”。

第四十八条规定“生产装置及辅助设施、作业场所、污水处理设施等排出的各种废渣（液），必须收集并进行处理，不得采取任何方式排入自然水体或任意抛弃”。

〔规范2〕《炭素生产安全卫生规程》(GB15600-2008) 第5.1.4条规定“熔化沥青应用蒸汽或热媒油加热，不准用烟气加热。沥青熔化应密闭，沥青熔化槽、干燥器和破碎机必须设通风除尘设施，烟气应净化” 。

〔标准1〕国家标准《铝工业污染物排放标准》（GB 25465-2010）第4.2.6条款规定“废气排放的生产工艺和装置应采取大气污染物收集、集中治理措施，防止和减少发生污染物无组织排放，净化后的气体由排气筒排放。铝工业炉窑排气筒高度应符合表9中的规定，新建企业除尘、净化新同学排气筒高度应高出其所依附的建（构）筑物3m以上”。

〔标准2〕国家标准《大气污染物排放标准》（GB 16297）第7.1条款规定“排气筒高度除须遵守表列速率标准外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列速率标准值严格50%执行”；

第7.4条款规定“新污染源的排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒必须低于15m，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行” 。

〔法规1〕《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条规定“ 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志”。

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目涉及环境保护的主要管理和技术规定。

【执行现状】

    - 铝用炭素能源节约应符合下列规定：

铝用（炭阳极、炭阴极）项目的单位产品综合能耗指标应符合下表的规定：

表5.0.6-1：             新建铝用炭素项目的单位产品综合能耗评价指标(kgce／t)

| 项目类型 | 工序 | 能耗指标 | 相关标准规范 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 预焙阳极 | 煅烧工序 | 1140 | 1200 | 1230 | 《有色金属冶炼厂节能设计规范》（GB 50919-2013） |
|  | 成型工序 | 130 | 160 | 180 |  |
|  | 组装工序 | 9 | 11 | 13 |  |
| 铝用炭阴极 | 系统 | 1634 | 1749 | 1932 |  |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔规范1〕《有色金属冶炼厂节能设计规范》（GB 50919-2017）4.3.1条规定“新建独立铝用阳极项目建设规模应达到100kt／a以上，并应采用连续混捏技术。预焙阳极制品生产单位综合能耗指标应符合表4．3．1的规定。”；

表4．3．1 预焙阳极制品生产单位综合能耗指标(kgce／t)

| 工序 | 能耗指标 |
| --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 煅烧工序 | 1140 | 1200 | 1230 |
| 成型工序 | 130 | 160 | 180 |
| 组装工序 | 9 | 11 | 13 |

4．3．4 条规定“铝用阴极制品生产单位产品综合能耗指标和阴极制品生产焙烧工序的单位能耗指标应符合表4．3．4的规定”。

〔法规1〕【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目能源节约的主要管理和技术规定。

【执行现状】

    - 铝用炭素资源综合利用应符合下列规定：

- 铝用炭素企业的工业水重复利用率应不低于90%。一般工业固体废物综合利用率应不低于73%。

- 煅烧工序的烟气应设置余热回收装置。工业炉窑烟气余热回收利用的控制指标见表5.0.7-1。

表5.0.7-1               工业炉窑烟气余热资源回收率控制指标

| 烟气出炉温度 ℃ | 使用低发热量燃料时 | 使用高发热量燃料时 |
| --- | --- | --- |
|  | 余热资源回收率，% | 排气温度 ℃ | 预热空气温度，℃ | 余热资源回收率，% | 排气温度，℃ | 预热空气温度，℃ |
| 500 | 20 | 350 | 250 | 22 | 340 | 220 |
| 600 | 23 | 400 | 250 | 27 | 380 | 220 |
| 700 | 24 | 460 | 300 | 27 | 440 | 260 |
| 800 | 24 | 530 | 350 | 28 | 510 | 300 |
| 900 | 26 | 580 | 350 | 28 | 560 | 300 |
| 1000 | 26 | 670 | 400 | 28 | 650 | 350 |
| >1000 | 26～48 | 710～470 | ≥450 | 30～55 | 670～400 | ≥400 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔标准1〕国家标准《有色金属企业节水设计标准》（建标〔2015〕274号）第4.6.25条规定“铝用炭素。工业水重复利用率应不低于90%”。

〔规范1〕国家标准《有色金属冶炼厂节能设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第139号）第4.3.7强条规定“煅烧工序的烟气必须设置余热回收装置”。

〔标准2〕国家标准《评价企业合理用热技术导则》（GB/T 3486-93）6.1.1条规定“对于排出烟气的各种热设备，应制定回收利用的具体要求。表A7为工业炉窑烟气余热回收利用的控制指标”。

表A7  工业炉窑烟气余热资源回收率

| 烟气出炉温度，℃ | 使用低发热量燃料时 | 使用高发热量燃料时 |
| --- | --- | --- |
|  | 余热资源回收率 % | 排气温度 ℃ | 预热空气温度，℃ | 余热资源回收率，% | 排气温度，℃ | 预热空气温度，℃ |
| 500 | 20 | 350 | 250 | 22 | 340 | 220 |
| 600 | 23 | 400 | 250 | 27 | 380 | 220 |
| 700 | 24 | 460 | 300 | 27 | 440 | 260 |
| 800 | 24 | 530 | 350 | 28 | 510 | 300 |
| 900 | 26 | 580 | 350 | 28 | 560 | 300 |
| 1000 | 26 | 670 | 400 | 28 | 650 | 350 |
| >1000 | 26～48 | 710～470 | ≥450 | 30～55 | 670～400 | ≥400 |

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目资源综合利用的主要管理和技术规定。

【执行现状】

6 镁冶炼工程

    - 建设条件与性能应符合下列规定：

- 镁冶炼改造、扩建镁冶炼项目，生产能力应不低于2万吨/年；新建镁及镁合金项目，生产能力应不低于5万吨/年；现有镁冶炼企业生产能力准入规模应不低于1.5万吨/年。

- 新建镁及镁合金项目应选择符合镁冶炼要求的白云石资源，采用热法炼镁（不含电解法镁冶炼）且生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统。其工艺技术指标为：还原镁收率≥80%、硅铁中硅利用率≥70%、粗镁精炼收率≥95%。

- 镁冶炼工艺装备技术。应采用节能环保型回转窑，并利用余热；配料制球系统应采用微机配料，实现机械化操作，全封闭输料；应采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用气有计量，实现机械化出渣；精炼系统应采用坩埚熔化，用气体燃料；合金用电炉保温，连铸机浇注，有气体保护；所有炉窑应采用PCL或DCS计算机远程控制系统。

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规制定。

〔法规1〕《镁行业准入条件》（工业和信息化部公告2011年第7号）第“一、企业布局及规模第（四）”条规定“现有镁冶炼企业生产能力准入规模应不低于1.5万吨/年;改造、扩建镁冶炼项目，生产能力应不低于2万吨/年;新建镁及镁合金项目，生产能力应不低于5万吨/年。鼓励大中型优势镁冶炼企业并购小型镁厂”。

第“一、工艺装备（一）工艺”条规定“新建镁及镁合金项目，选择符合镁冶炼要求的白云石资源，采用热法炼镁且生产效率高、工艺先进、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺系统。其工艺技术指标为：还原镁收率≥80%、硅铁中硅利用率≥70%、粗镁精炼收率≥95%。”；

第“（二）装备”条规定“1）煅烧系统：采用节能环保型回转窑，必须余热利用;以气体为燃料的可控竖窑。 2）配料制球系统：采用微机配料，实现机械化操作，输料系统全封闭。3）还原系统：采用蓄热式高温空气燃烧技术还原炉，用气有计量，实现机械化出渣。 4）精炼系统：采用坩埚熔化，用气体燃料;合金用电炉保温，连铸机浇注，有气体保护。 5）所有炉窑均采用PCL或DCS计算机远程控制系统，使镁冶炼装备高效、节能、环保、安全、自动化控制，达到目前国内先进水平。 6）鼓励积极研发节能、环保的新技术、新工艺、新装备”。

【强制理由】本条款依据国家相关法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规制定，规范了镁冶炼冶炼工程项目建设条件的主要管理和技术规定。

【执行现状】

    - 镁冶炼生产安全应符合下列规定：

- 镁冶炼车间应具有良好通风条件，熔化炉、铸造设备上方不应设置存在滴漏水隐患的设施，车间不应使用自动喷淋装置。

- 精炼车间应为单层建筑，应使用耐腐蚀不可燃材料。

- 镁及镁合金燃烧时不应使用水、泡沫灭火器、四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器。精炼车间应使用D级灭火器。

- 铝粉、镁粉车间应位于厂区边缘地带或厂外独立区域内，并应单独成区，设置围墙。铝粉、镁粉车间应位于厂区常年最小频率风向的上风侧。铝粉、镁粉车间的防爆安全泄压面不应面对主要运输线路、车间、重要设施或人员集中场所。

- 铝粉、镁粉车间总平面布置时应满足以下要求：

- 铝粉、镁粉加工厂与居民区、重要公路、非本厂专用铁路、高压输电线路等之间的距离应大于100m。

- 厂房的布置应便于房内人员疏散，不应布置成封闭的或半封闭的“口”字形或“门”字形等。

- 不同的生产工序应分别布置在至少相距15m的单独厂房中。当两厂房的间距小于15m时，其相向墙面中至少应有一面墙能承受表压14kPa的爆炸压力，且墙壁不得承重，不得有开口。

- 电动机、操作盘（台）等应在无粉尘爆炸危险的单独房间内。

- 库房布置应远离生产厂房。库房与生产厂房之间应有隔离带或隔离墙。隔离带宽度不应小于30m，并应用走廊连接；隔离墙应采用耐侧压、不承重结构。

- 厂（库）两侧应设有宽度不小于4m的消防车道。当厂（库）房两侧无车道时，应沿厂（库）房两侧保留宽度不小于6m的平坦空地。尽头式消防车道应设不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道路面净宽及距建筑物的净高均不应小于4m。

- 厂区周围应采取必要的安全措施，无关人员不得进入。

- 氢氧站应有单独场地，并应设围墙或栅栏。储气罐的位置应便于操作人员观察。

- 液氯储罐、液氨储罐、实瓶库及灌装站的布置应符合下列规定：

- 大型液氨储罐、实瓶库、灌装站与人员集中场所的间距不得小于50m，小型的不得小于25m。常压低温液氨储罐宜设防护堤，堤内的有效容积应为所围储罐容积的75％。实瓶库应设有装车站台。

- 应布置在厂区常年最小频率风向的上风侧及地势较低的开阔地带，自成一区、设围墙，并应远离厂区主要道路、易燃易爆生产车间、储存或装卸设施的距离不得小于50m；地上液氯储罐的地坪应低于周围地坪0.3m～0.5m，或可在储罐周围筑起高于地坪0.3m～0.5m的挡水墙。

- 不应将燃料或潮湿的粗镁存入粗镁库。粗镁应存放在干燥环境，应避免与溶剂及其他氯化物和腐蚀性物料存放在一起。添加中间合金及其他原料时应预热，在确保干燥后方可加入镁液中。

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范强条制定。

〔规范1〕《镁及镁合金冶炼安全生产规范》(GB29742-2013)第4.3.2强条规定“车间应具有良好的通风条件，熔化炉、铸造设备上方不应设置存在滴漏水隐患的设施，如通风装置、天窗、水管等”；

第4.3.3强条规定“车间不应使用自动喷淋装置”；

第4.3.4条规定“精炼车间应为单层建筑，应使用耐腐蚀不可燃材料”；

第4.4.3强条规定“镁及镁合金燃烧时不应使用水、泡沫灭火器、四氯化碳灭火器、二氧化碳灭火器。精炼车间应使用D级灭火器”。

第5.4.1强条规定“不应将燃料或潮湿的粗镁存入粗镁库。粗镁应存放在干燥环境，应避免与溶剂及其他氯化物和腐蚀性物料存放在一起”；

第5.5强条规定“添加中间合金及其他原料时应预热，在确保干燥后方可加入镁液中”。

〔规范2〕国家标准《有色金属企业总图运输设计规范》（GB 50544-2009）第5.7.5强条规定“铝粉、镁粉车间应位于厂区边缘地带或厂外独立区域内，并应单独成区，设置围墙。铝粉、镁粉车间应位于厂区常年最小频率风向的上风侧。铝粉、镁粉车间的防爆安全泄压面不应面对主要运输线路、车间、重要设施或人员集中场所”；

第5.7.6强条规定“铝粉、镁粉车间总平面布置时应满足以下要求：

1 铝粉、镁粉加工厂与居民区、重要公路、非本厂专用铁路、高压输电线路等之间的距离应大于100m。

2 厂房的布置应便于房内人员疏散，不应布置成封闭的或半封闭的“口”字形或“门”字形等。

3 不同的生产工序应分别布置在至少相距15m的单独厂房中。当两厂房的间距小于15m时，其相向墙面中至少应有一面墙能承受表压14kPa的爆炸压力，且墙壁不得承重，不得有开口。

4 电动机、操作盘（台）等应安装在无粉尘爆炸危险的单独房间内。

5 库房布置应远离生产厂房。库房与生产厂房之间应有隔离带或隔离墙。隔离带宽度不应小于30m，并应用走廊连接；隔离墙应采用耐侧压、不承重结构。

6 厂（库）两侧应设有宽度不小于4m的消防车道。当厂（库）房两侧无车道时，应沿厂（库）房两侧保留宽度不小于6m的平坦空地。尽头式消防车道应设不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道路面净宽及距建筑物的净高均不应小于4m。

7 厂区周围应采取必要的安全措施，无关人员不得进入”。

〔规范3〕国家标准《有色金属企业总图运输设计规范》（GB 50544-2009）第5.9.5强条规定“氢氧站应有单独场地，并应设围墙或栅栏。储气罐的位置应便于操作人员观察”；

第5.11.4强条规定“液氯储罐、液氨储罐、实瓶库及灌装站的布置应符合下列规定：

1 大型液氨储罐、实瓶库、灌装站与人员集中场所的间距不得小于50m，小型的不得小于25m。常压低温液氨储罐宜设防护堤，堤内的有效容积应为所围储罐容积的75％。实瓶库应设有装车站台。

2 液氯储罐、液氨储罐、实瓶库及灌装站应布置在厂区常年最小频率风向的上风侧及地势较低的开阔地带，自成一区、设围墙，并应远离厂区主要道路、易燃易爆生产车间、储存或装卸设施的距离不得小于50m。

3 地上液氯储罐的地坪应低于周围地坪0.3m～0.5m，或可在储罐周围筑起高于地坪0.3m～0.5m的挡水墙”。

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范强条制定，规范了镁冶炼冶炼工程项目主要设施、设备生产、运行的主要安全生产管理和技术规定。

【执行现状】

    - 镁冶炼环境保护应符合下列规定：

- 在原料处理、转运、熔炼、加工等过程中所有产生粉尘的部位，必须配备收尘及烟气净化装置，安装环保部门认可的烟气在线监测装置。精炼车间应配有烟气收集及回收装置。

- 镁冶炼生产企业的污染物排放控制指标

- 新建镁冶炼生产企业的大气污染物排放控制指标

表6.0.3-1：            新建镁冶炼生产企业大气污染物排放控制标准

| 污染环节 | 排放浓度限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 mg/m3 | SO2 mg/m3 | 氯气 mg/m3 | 氯化氢 mg/m3 | 氮氧化物 mg/m3 |  |
| 原料制备 | 120 | 700 | 65 | 100 | 240 | 车间或生产设施排气筒 《大气污染物排放标准》GB 16297-1996 |
| 煅烧炉 |  |  |  |  |  |  |
| 还原炉 |  |  |  |  |  |  |
| 精炼 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放 | 1.0 | 0.5 | 0.40 | 0.20 | 0.12 | 排放源上风向设参照点，下风向设监控点。 |
|  | 监测点与参照点浓度差 | 周界外浓度最高点 |  |
| 备注 | 排放氯气的排气筒高度应不低于25m，其他排气筒高度应不低于15米，排气筒应高出半径200米范围的建筑物5米以上。 |

- 镁冶炼生产企业的水污染物排放控制指标

表6.0.3-2：               镁冶炼生产企业水污染物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 直接排放限值 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新建企业 | 现有企业 |  |
| 废水 | 废水排放量 | ≤1.0m3/t | ≤1.5m3/t | 污染物排放监控位置 《镁、钛工业污染物排放标准》GB25468-2010 |
|  | 悬浮物 | 30mg/L | 70mg/L |  |
|  | 化学需氧量（CODCr） | 60mg/L | 100mg/L |  |
|  | 石油类 | 3mg/L | 8mg/L |  |
|  | 总氮 | 15mg/L | 20mg/L |  |
|  | 总磷 | 1.0mg/L | 1.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | 8mg/L | 15mg/L |  |
|  | 总铜 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
|  | 总铬 | 1.5mg/L | 1.5mg/L |  |
|  | 六价铬 | 0.5mg/L | 0.5mg/L |  |
| 备注 | 废水排放量为生产废水和生产区生活污水(无煤气生产系统)的总和 |

- 镁冶炼生产企业的固体废物排放控制指标

表6.0.3-3：             镁冶炼生产企业的固体废物排放控制标准

| 污染环节 | 污染物 | 排放标准 | 监控位置及相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业炉窑 | 生产过程固体废物（生产废料、还原渣、精炼渣、炉渣）处置率 | 100% | 《镁冶炼行业清洁生产指标评价技术要求》 （YS/ 841-2012） |
|  | 一般工业固废综合利用率 | ≥73% | 《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号） |
| 全过程 | 生活垃圾回收率 | 100% | 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) |
| 备注 | 有害固体废物鉴别应符合《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）的规定。 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范强条和法规制定。

〔规范1〕《镁行业准入条件》（工业和信息化部公告2011年第7号）第“六、环境保护”（二）废气”条规定“在原料处理、转运、熔炼、加工等过程中所有产生粉尘的部位，必须配备收尘及烟气净化装置，安装环保部门认可的烟气在线监测装置”。

〔标准1〕行业标准《镁冶炼行业清洁生产水平评价技术要求》（YS/T 841-2012）“工艺装备与生产技术”第10条规定“精炼车间应配有烟气收集及回收装置”。

〔现有法规、规范强制性条文2〕本规范“镁冶炼生产企业的大气污染物排放控制指标、水污染物排放控制指标、固体废物治理排放控制指标”主要依据《大气污染物排放标准》（GB 16297）、《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）、《镁冶炼行业清洁生产水平评价技术要求》（YS/T 841-2012）、《循环发展引领行动》（发改环资〔2017〕751号）、《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号)、危险废物鉴别标准》（GB 5085）相关国家标准规范和法规规定进行整合制定，在控制指标选择上，主要按最严格的限额值取舍。

〔标准2〕《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）附表2规定“1）周界处浓度最高点应设置无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最高落地浓度点越出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。3）排放氯气的排气筒不得低于25m”；

第7.1条款规定“排气筒高度除须遵守表列速率标准外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上”；

第7.4条款规定“新污染源的排气筒一般不应低于15m。若新污染源的排气筒必须低于15m，其排放速率标准值按7.3的外推计算结果再严格50%执行”。

【强制理由】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关标准规范和法规制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目涉及环境保护的主要管理和技术规定。

【执行现状】

    - 镁冶炼能源节约应符合下列规定：

- 镁冶炼企业的综合能耗控制指标：

表6.0.4-1：             镁冶炼企业的能源节约控制指标体系

| 一级指标 | 产业指标 | 二级指标 | 单位产品能耗控制指标，tce/t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有企业限定值 | 新建企业准入值 | 镁冶炼企业先进值 |
| 节能指标 | 镁冶炼 | 综合能耗 | ≤6.0 | ≤5.0 | ≤4.5 |
| 备注 | 《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》GB21347-2012 |

- 生产全过程余热综合利用率≥80%。包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等。

【条文来源】本条款主要依据国家相关标准规范强条和法规制定。

〔法规1〕国家标准《镁冶炼企业单位产品能源消耗限额》（GB 21347-2012）第4.1强条规定“现有镁冶炼企业单位产品综合能耗限定值不大于6tce/t”；

第4.2强条规定“新建镁冶炼企业单位产品综合能耗限定值不大于5tce/t”；

第4.3条规定“镁冶炼企业单位产品综合能耗先进值不大于4.5tce/t”。

〔法规2〕《镁行业准入条件》（工业和信息化部公告2011年第7号）第“五、资源、能源综合利用”条规定“生产全过程余热综合利用率≥80%。包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等”。

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准规范强条制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准规范强条制定，规范了铝用炭素冶炼工程项目能源节约的主要管理和技术规定。

【执行现状】

    - 镁冶炼资源综合利用应符合下列规定：

- 镁还原渣综合利用率≥70%。镁还原渣中氧化镁的含量≤8%。要积极利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，减少废渣排放。

- 生产全过程余热综合利用率≥80%。包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等。

- 镁冶炼建设项目的主要资源消耗指标

镁冶炼生产主要资源消耗评价指标应符合下表的规定：

表6.0.5-1             镁冶炼企业的资源综合利用评价指标体系

| 一级指标 | 产业指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源指标 | 镁冶炼 | 白云石消耗 | 硅热法 | t/t | 10.5 | 11 | 11.5 |
|  |  | 硅铁（Si含量＞75%）消耗 |  | t/t | 1.04 | 1.05 | 1.1 |
|  |  | 新水单耗 |  | m3/t | 10 | 12 | 13 |
|  |  | 工业水重复利用率 |  | % | 90 |

【条文来源】本条款主要依据国家相关法规和标准规范制定。

〔法规1〕《镁行业准入条件》（工业和信息化部公告2011年第7号）中“六、环境保护”的第“五、资源、能源综合利用”条文规定“镁还原渣综合利用率≥70%。镁还原渣中氧化镁的含量≤8%。要积极利用镁还原渣生产镁渣硅酸盐水泥等建材产品，减少废渣排放。生产全过程余热综合利用率≥80%。包括回转窑窑头窑尾的余热及镁还原渣的余热等”。

〔标准1〕《镁冶炼行业清洁生产水平评价技术要求》（YS/T 841-2012）中“表1，资源与能源消耗”条款规定如下：

表1 镁锭产品评价指标生产水平等级

【强制理由】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，属于强制执行规定。

【目的】本条款依据国家相关法规和标准规范制定，规范了镁冶炼冶炼工程项目资源综合利用的主要管理和技术规定。

【执行现状】